- Некоторые вопросы физики радиационных явлений в полупроводниках и изоляторах

Влияние размера наночастиц и структурных дефектов на магнитные свойства антиферромагнитных и ферримагнитных оксидов

Т.А. Арбузова*, С.В. Наумов*, Б.А. Гижевский*, В.Л. Арбузов*, К.В. Шальнов*, Е.А. Козлов**.

*Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (naumov@imp.uran.ru)

** Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. акад. Е.И. Забабахина,
Снежинск, Россия

Магнитные наночастицы привлекают большое внимание в последние годы. Магнитные свойства объемных материалов и наночастиц могут отличаться. Вблизи поверхности ориентация магнитных моментов может изменяться из-за потери трехмерной структурной периодичности и разрыва обменных связей. Поверхностные и интерфейсные явления, такие как спиновое разупорядочение и суперпарамагнетизм обнаружены в магнитных металлах и ферримагнитных шпинелях [1]. Понимание внутренних свойств наночастиц представляет чрезвычайный интерес не только с фундаментальной точки зрения, но и для технологического применения нанокристаллических материалов.

В этой работе мы исследовали влияние размеров наночастиц, микродеформаций  и радиационных дефектов на магнитную восприимчивость (Т) нанокристаллических ионных соединений CuO и Mn3O4. Размеры наночастиц определялись с помощью сканирующего туннельного микроскопа. CuO является низкоразмерным антиферромагнетиком, который переходит в в 3D-состояние при TN=230К. Вблизи TN отсутствует максимум восприимчивости, типичный для 3D-антиферромагнитиков и изменяется только наклон кривой (Т) [2]. Mn3O4 является ферримагнетиком с TN=41,9К и имеет сложную магнитную структуру. Ниже Т=33К реализуется треугольное спиновое упорядочение типа Яфета-Киттеля. Температурная зависимость  обратной восприимчивости 1/(Т) в широкой области температур TN<T<400K имеет гиперболический вид, а при T>400К следует закону Кюри-Вейсса [3].

Однофазные нанокристаллические  образцы CuO были получены двумя методами. Высокоплотные нанокерамики со средним размером зерна d=5-100нм были получены методом воздействия сферическими ударными волнами. Обнаружено, что уменьшение размера зерна d<70нм приводит к увеличению восприимчивости и появлению вклада ~1/Т в области низких температур  T<140К [4]. При высоких температурах T>230K величины  для всех образцов совпадают. После трех лет хранения размеры зерна в нанокерамике CuO остаются неизменными. Исчезновение вклада ~1/Т может быть связано с релаксацией микродеформаций и переходом границ зерен в равновесное состояние. Рыхлые нанопорошки CuO с размером частиц 15нм, 45нм и 60нм были получены методом газовой конденсации и окисления меди. Восприимчивость нанопорошков CuO в области Т=80-600К уменьшается при увеличении Т. Наблюдается корреляция между восприимчивостью и размером наночастиц в обеих сериях нанокристаллических образцов CuO. Нанокерамические образцы Mn3O4 с минимальным размером зерна d=0,06 мкм, полученные методом ударных волн, имеют более высокие значения восприимчивости, чем поликристаллы. При Т=300К величина  уменьшается при увеличении магнитного поля.

Таким образом, в оксидных наноматериалах восприимчивость сильно зависит от размера наночастиц, плотности и микроструктурных особенностей объема и поверхности. Наблюдаемые магнитные свойства нанокристаллических образцов CuO и Mn3O4 объясняются разрывом магнитных связей для поверхностных ионов и разрушением дальнего порядка.

Работа поддержана РФФИ, грант №01-02-96403 и контрактом Министерства Науки и Технологии №40.012.1.1.1153

Литература

- R.H.Kodama. JMMM, 200, 359 (1999)

- Т.И.Арбузова и др., ФТТ, 40, 1876 (1998)

- B.Boucher et.al., J.Phys.Chem.Solids, 32, 2429 (1971)

- Т.И.Арбузова и др., ФТТ, 43, 846 (2001)

# Количественная модель облученного полупроводника

# В.Н. Брудный *, С.Н. Гриняев*, Н.Г. Колин**

*  СФТИ им. В.Д. Кузнецова при ТГУ, г. Томск, Россия, E-mail: brudnyi@ic.tsu.ru

**  ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова, г. Обнинск, Калужская обл., Россия, E-mail: fci@meteo.ru

Сложность радиационных процессов затрудняет построение количественной модели облученного полупроводника, пригодной к использованию в радиационной технологии и оценках радиационной стойкости. Несмотря на большой объем соответствующих исследований, они не отвечают на главный вопрос, почему одни материалы при радиационном воздействии приобретают проводимость близкую к собственной, а в других имеет место образование низкоомных областей n(n+) - или p(p+)- типа проводимости. Поэтому в настоящее время основной путь исследований включает накопление данных по характеристикам радиационных дефектов (РД), что требует больших объемов экспериментов. Именно таким образом развивалась радиационная физика Si. Однако в большинстве материалов, особенно сложных, эти данные до сих пор фрагментарны, чтобы представить общую картину радиационных нарушений, и это обуславливает постановку вопроса о разработке прогностических моделей облученных полупроводников.

Представлена модель для численного анализа электрофизических свойств и оценки стационарного (предельного) положения уровня Ферми (Flim) в облученных полупроводниках, в которой. значение Flim отождествляется с наиболее глубоким дефектным уровнем EB кристалла. Модель учитывает тот факт, что РД являются "глубокими" состояниями, поэтому для них важны только интегральные характеристики энергетического спектра кристалла. Это позволяет рассчитать положение EB как единого энергетического уровня в полупроводниках с близким характером химической связи [1]:

21/(EB - Enk)3 == 0,

Здесь Enk-энергетический спектр кристалла, G0(EB)-функция Грина идеального кристалла.  Отметим, что модель глубокого уровня не связана с каким-то конкретным дефектом кристалла. В ней учитывается лишь один основной признак глубокого центра – наиболее сильная локализация его волновой функции среди других дефектных состояний кристалла. Именно это обстоятельство обеспечивает малую чувствительность такого уровня как к природе самого дефекта, так и к кристаллической матрице полупроводника.

Как следует из таблицы,  значения ЕВ близки экспериментальным величинам Flim  в облученных полупроводниках, а их изменения в зависимости от ширины запрещенной зоны материалов подобны. На основе исследований можно также сделать вывод о том, что дефектные состояния, уровни которых близки к уровню ЕВ(=Flim), являются наиболее устойчивыми в кристалле, поскольку они имеют наименьшую энергию образования. Следствием этого являются: (1) процессы формирования комплексов примесь - РД с “глубокими” уровнями в легированных полупроводниках, что хорошо известно для Si; (2) кластеризация РД в процессе последующего отжига или высокотемпературного облучения; (3) устойчивость “глубоких” уровней дефектов к термообработке.

Таблица

Расчетные значения минимальной запрещенной зоны Еg ,уровней ЕB и экспериментальных величин Fsa (относительно потолка валентной зоны, эВ) и соответствующие “предельные ” электрофизические параметры облученных полупроводников

| Кристалл | Eg | ЕB [1] | Fsat [2] | Электрофизические параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | 1.20 | 0.47 | 0.39 | p-тип, 105 Ом·см |
| Ge | 0.78 | 0.26 | 0.13 | p-тип, p1016 см-3 |
| AlSb | 1.60 | 0.63 | 0.5 | p-тип, 106 Ом·см |
| GaP | 2.37 | 1.16 | 1.0 0.2 | 2х1013 Ом·см |
| GaAs | 1.51 | 0.77 | 0.6 | 108-9 Ом·см |
| GaSb | 0.87 | 0.24 | 0.02-0.05 | p+-тип, p+3·1018 см-3 |
| InP | 1.43 | 1.03 | 1.0 | n-тип, n(3-6)·1012 см-3 |
| InAs | 0.39 | 0.52* | 0.52 | n+-тип, n3·1018 см-3 |
| InSb | 0.14 | 0.09* | 0.0 | p+-тип, p7·1017 см-3 |

Таким образом, при облучении уровень Ферми кристалла смещается в наиболее глубокое для кристалла состояние, что определяет эволюцию электрофизических параметров полупроводника и его предельные электрофизические характеристики. Это позволяет прогнозировать процессы радиационного модифицирования и оценивать радиационную стойкость полупроводников, особенно там, где отсутствуют надежные данные эксперимента.

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект #1630).

## Литература

1. Брудный В.Н., Гриняев С.Н., Колин Н.Г.  Материаловедение, 2002 (в печати)

2. Brudnyi V.N., Grinyaev  S.N.,  Stepanov V.E.  Physica B, 212, 429 (1995).

Закрепление уровня Ферми в неметаллических материалах при облучении

В.Н. Брудный*, С.Н. Гриняев*, Н.Г. Колин**

*СФТИ им. В.Д. Кузнецова, 634050-Томск, Россия (brudnyi@ic.tsu.ru)

**Обнинское отделение ФГНЦ РФ <<НИФХИ им. Л.Я. Карпова>>, 249033Обнинск, Россия

Наличие энергетической щели в зонном спектре неметаллических материалов (полупроводники, диэлектрики) приводит к их высокой чувствительности к нарушениям кристаллической решетки (собственные дефекты, дислокации и т.п.). Накопление дефектов в таких материалах при радиационном воздействии вызывает катострофические изменения их электронных характеристик, что используется в практике, но в то же время является причиной их низкой радиационной стойкости по сравнению с металлами. История исследований радиационных эффектов (РЭ) в этих материалах базируется на данных о электронной и микроскопической природе радиационных дефектов (РД), генерируемых в решетке при облучении, что требует огромного обьема экспериментов. Между тем, природа и происхождение РД неизвестна в большинстве материалов. Поэтому главной целью исследований является развитие таких подходов, которые могли бы дать фундаментальное понимание природы РЭ при недостатке информации о параметрах РД.

Известно, что общим для этих материалов при облучении является эффект закрепления (пиннинга) электронного химпотенциала (уровня Ферми) в предельном (граничном) положении Fult. Это позволяет рассмотреть данное явление в рамках единого подхода и открывает возможности предсказания электронных характеристик облученных материалов без детальной информации о свойствах РД. В докладе основное внимание уделяется проблеме закрепления уровня Ферми при облучении в группе (более 20) полупроводников. Выявляются корреляции между электронными свойствами, положением Fult после облучения и особенностями зонного спектра кристалла. Эти корреляции анализируются в рамках нескольких теоретических моделей: (1)-модель радиационной "самокомпенсации" [1], (2)-модель уровня зарядовой (локальной) электронейтральности [1,2]; (3) модель наиболее "глубокого" дефектного состояния [3,4]. Расчетные данные находятся в хорошем соответствии с экспериментом и обьясняют корреляции между различными теоретическими подходами к проблеме закрепления уровня Ферми. Результаты могут быть использованы при анализе экспериментальных данных и для предсказания электронных характеристик облученных полупроводников.

# References

1. Brudnyi V.N. Grineaev S.N., Stepanov V.E., Physica B.Cond.Matter.212 429 (1995).

2. Brudnyi V.N., Grinayev S.N., Физика и техника полупроводников 33 315 (1998).

3. Brudnyi V.N., Grineaev S.N., Kolin N.G., Материаловедение (2002, в печати)

4. Brudnyi V.N., Grineaev S.N., Kolin N.G., Physica B.Cond.Matter. (2002, в печати).

11B and 25Mg NMR estimates of the electron density-of-states in superconducting MgB2 disordered by n1-irradiation

### A.P. Gerashenko, K.N. Mikhalev, S.V. Verkhovskii, A.E. Karkin and

### B.N. Goshchitskii

Institute of Metal Physics, UB RAS, 620219 Ekaterinburg GSP-170,  Russia (gerashenko@imp.uran.ru)

The influence of structural disorder on the electron states in conduction band of MgB2 is question of great interest both in physics and technology. As known high-pressure technology in sintering of the compacted MgB2-materials results in stressed crystal structure accompanied by decrease of Tc and broad superconducting transition in comparison with as grown at ambient pressure crystals. Radiation disordering by neutrons is probably the purest method to study the influence of the induced structural disorder on the physical properties regarding to the motion of carriers in conduction band.  As shown in [1] superconducting temperature Tc drops below 10 K whereas the initial crystal structure  is  preserved under n1-irradiation up to  the fluence of thermal neutrons Φ =1.1019cm-2. The moderate irradiation leads to anisotropic expansion of the crystal lattice with increase of the c/a ratio resulting in increase of the interlayer distance. The Rietveld analysis refinement of X-ray diffraction patterns yields some decrease in the occupation number at Mg-sites.

NMR line shift and nuclear spin-lattice relaxation rate T1-1 of 11B and 25Mg were measured in superconducting MgB2 (Tcons =38 K) structurally disordered by nuclear reactor neutrons up to the fluence of thermal neutrons Φ =1.1019 cm-2. The temperature of superconducting transition was shifted down to Tc,irradons =7 K under irradiation. The change due irradiation in the partial electron density of states (DOS) at the Fermi energy of boron and magnesium  were traced by taking into account that T1-1 of 11B and 25Mg are determined by hyperfine magnetic interactions with carriers. According the NMR data obtained

- the partial DOS of s-states is not influenced by disorder;

- substantial decrease in DOS of 2p-states occurs under irradiation;

The NMR estimates for DOS using the McMillan formula show that critical temperature decreases in irradiated MgB2 mainly due to reduction in the partial DOS of p states of boron.

References

- A.E.Karkin, V.I.Voronin, T.V.Dyachkova, A.P.Tyutyunnik, V.G.Zubkov, Yu.G.Zainulin and

B.N.Goshchitskii,  cond-mat/010344 v2 (2001).

- A.Gerashenko, K.Mikhalev, S.Verkhovskii, T.D'yachkova, A.Tyutyunnik, V.Zubkov, , Appl. Magn. Reson. 21, 157 (2001).

- A.P.Gerashenko, K.N.Mikhalev, S.V.Verkhovskii, A.E.Karkin and B.N.Goshchitskii, Phys Rev.B 65, 132506 (2002).

Долгоживущие радиационные дефекты в имплантированном кремнии

Н.Н.  Герасименко (мл.)*, Н.Н. Герасименко**, В.Ю. Троицкий***

*Российский Научный Центр (РНЦ), “Курчатовский институт”, Институт Микротехнологий

(Nikolai_Gerasimenko@srisa.ru)

С помощью недавно разработанной методики, основанной на измерении оптических констант, связанных с изменением теплопроводности, обнаружено существование на поверхности имплантированного кремния радиационных дефектов. Эти дефекты изменяют оптические константы (комплексный коэффициент преломления, коэффициент отражения) облученной поверхности кремния, а затем при хранении облученного образца эти изменения релаксируют в течение длительного времени: вплоть до месяца после момента имплантации.

Проведены исследования, позволяющие установить, что долговременная релаксация не связана с процессами абсорбции-дисорбции, а определяется структурными изменениями облученного слоя кремния и долговременными процессами перестройки структуры.

Проведены исследования наблюдаемого эффекта для наиболее часто применяемых в имплантации кремнии типов ионов: бора, фосфора и мышьяка, а также для нейтральных по электрической активности ионов, в частности аргона.

Высказаны обоснованные о природе наблюдаемого эффекта.

Исследование дефектности нанокристаллической керамики CuO

методом аннигиляции позитронов

А.П. Дружков1), Б.А. Гижевский1), В.Л. Арбузов1), Е.А. Козлов2), С.В. Наумов1),

К.В. Шальнов1), Д.А. Перминов1), Н.В. Костромина1)

1)Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (gizhevskii@imp.uran.ru)

2)ФГУП  РФЯЦ – Всероссийский НИИ технической физики им. акад. Е.И.Забабахина, Снежинск, Россия (kozlov@gdd.ch70.chel.su)

Уникальные свойства перспективных материалов, таких, как радиационно-модифицированных и нанокристаллических, определяются их структурой и специфическим набором дефектов. Метод аннигиляции позитронов является эффективным способом исследования структурных и электронных свойств, в частности, вакансий и их агломератов, микропор, а также связанных с дефектами изменений электронной структуры. В настоящей работе методом угловой корреляции аннигиляционного излучения (УКАИ) исследованы высокоплотная нанокерамика и крупнозернистая керамика CuO с величиной кристаллитов, соответственно, 15-90 нм и 5-15 мкм. Нанокерамика CuO получена методом воздействия сферически сходящимися ударными волнами на заготовку из крупнозернистого CuO [1-3]. Нагружение осуществлялось путем подрыва слоя гексоген-содержащего ВВ толщиной hвв = 8 мм на поверхности сферического гермочехла из 12Х18Н10Т, внутри которого находился шар из CuO с начальными диаметром 49 мм и плотностью 70% от теоретической. Размеры кристаллитов материала обжатого керна после его меридиональной разрезки оценивались [3] с помощью сканирующей туннельной микроскопии, а также – из уширения рентгеновских дифракционных линий.

Согласно полученным в данной работе спектрам УКАИ. импульсное распределение валентных электронов CuO смещено к повышенным значениям в сравнении с металлической медью, что связано с характером химической связи, в частности, с Cu 3d –O 2p гибридизацией. Дефектность полученной при взрывной обработке нанокерамики значительно выше, чем у исходной крупнозернистой керамики CuO, полученной статической подпрессовкой с последующим спеканием. Характер дефектности нанокерамики определяется высокой концентрацией кислородных вакансий и/или их агломератами, сосредоточенными на границах кристаллитов. Более крупные свободные объемы (микропоры) не обнаружены, что согласуется с высокой плотностью нанокерамики (до 99 %). Для оценки области температурной стабильности полученной нанокерамики проведены ее изохронные изотермические отжиги при атмосферном давлении. Увеличение размеров кристаллитов начинается при температурах выше 400С. По данным УКАИ дефектность нанокерамики начинает изменяться примерно с  300С до начала рекристаллизации и роста кристаллитов [4].

Работа поддержана РФФИ и Правительством Свердловской области, грант 01-02-96403, а также ФЦНТП – 40.012.1.1.1153.

Литература

- Козлов Е.А., Абакшин Е.В., Таржанов В.И., Способ динамической обработки материалов. Патент Российской Федерации №2124716 с приоритетом от 24.12.97.

- Козлов Е.А., Гижевский Б.А., Динамическое компактирование керамики оксида меди CuO сферически сходящимися ударно-изэнтропическими волнами, Препринт РФЯЦ-ВНИИТФ №137 от 30 июля 98г.

- Гижевский Б.А., Козлов Е.А., Ермаков А.Е. и др. ФММ, 92, 52 (2001)

- Druzhkov A.P., Gizhevskii B.A., Arbuzov V.L. et al. J.Phys.: Condens. Mater. 14, 7981 (2002)

Нейтронографические исследования структурного состояния Mn3O4, подвергнутого ударно-волновому воздействию

В.И. Воронин1), Б.А. Гижевский1), Е.А. Козлов2), Т.И. Арбузова1), С.В. Наумов1),

Н.В. Костромина1), Л.З. Ахтямова1)

1) Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (gizhevskii@imp.uran.ru)

2) ФГУП РФЯЦ – Всероссийский НИИ технической физики им. акад. Е.И.Забабахина, г.Снежинск, Россия (kozlov@gdd.ch70.chel.su)

В ряде работ отмечается изменение валентного состояния и протекание восстановления оксидов при их облучении заряженными  частицами и/или воздействии на них ударных волн [1]. Ударно-волновой механизм привлекается для объяснения возникновения дефектов при облучении твердых тел ионами на глубинах, значительно превышающих проектную глубину [2]. В настоящей работе для выяснения характера повреждений кристаллической решетки Mn3O4 после воздействия ударных волн проведены нейтронографические исследования керамики Mn3O4 из претерпевшего сферическое взрывное обжатие и сохраненного компакта. Mn3O4 имеет структуру шпинели и является ферримагнетиком с температурой Нееля TN=41,9 K. Ударно-волновое нагружение осуществлялось посредством детонации слоя ВВ из пластифицированного ТЭНа толщиной hвв=5 мм на поверхности сферического гермочехла из 12Х18Н10Т, внутри которого находилась заготовка из статически подпрессованного и спеченного крупнозернистого Mn3O4 с начальными диаметром 49 мм и плотностью 70% от   теоретической. Параметры нагружения и по амплитуде, и по длительности были несколько ниже реализованных в [3]. В результате сферического взрывного обжатия получена однофазная высокоплотная (98%) керамика с размером кристаллитов 0.06-2 мкм. Дифракционные линии нагруженного Mn3O4 соответствуют тетрагонально искаженной шпинели и уширены по сравнению с исходным порошком, что связано с малыми размерами кристаллитов и возникшими внутренними напряжениями. В малых углах на дифрактограммах наблюдается широкая аномалия, возможно связанная с ближним магнитным порядком в обжатом материале. Параметры решетки претерпевшего взрывное нагружение Mn3O4 близки к параметрам исходного порошка и составляют а = 5.7457, с = 9.4318 Å. Обработка нейтронограмм по методу Ритвелда с использованием программы Fullprof показала, что в претерпевшем взрывное нагружение Mn3O4 наиболее дефектной является анионная подрешетка. Если в исходном Mn3O4 заполнение кислородной подрешетки несколько превышает стехиометрическое значение, то в нагруженном образце эта величина составляет 3.9. Это соответствует некоторому восстановлению оксида и увеличению концентрации ионов Mn2+. Поскольку магнитный момент Mn2+ выше, чем у Mn3+, то при этом может происходить увеличение магнитной восприимчивости, что и наблюдалось в работе [5]. Подобное частичное восстановление оксида CuO при ударно-волновом воздействии отмечено нами в работе [1].

Работа поддержана РФФИ и Правительством Свердловской области, грант 01-02-96403.

Литература

- Гижевский Б.А., Галахов В.Р., Зацепин Д.А. и др. ФТТ, 44, вып. 7, 1318 (2002)

- Павлов Л.В., Сумин Ю.А., Сонров В.Д. и др. ФТП, 20, 503 (1986)

- Козлов Е.А., Гижевский Б.А., Динамическое компактирование керамики оксида меди CuO сферически сходящимися ударно-изэнтропическими волнами, Препринт РФЯЦ-ВНИИТФ №137 от 30 июля 98г.

- Гижевский Б.А., Козлов Е.А., Ермаков А.Е. и др. ФММ, 92, 52 (2001)

- Арбузова Т.И., Гижевский Б.А., Наумов С.В. и др. Новые магнитные материалы микроэлектроники. XVIII Межд. Школа-семинар, июнь 2002 г. Москва. Сб. трудов, с.288.

Разработка технологии компактирования и обработки неметаллических материалов с использованием сферических взрывных систем

Е.А. Козлов1), Б.А. Гижевский2), С.В. Наумов2)

1) ФГУП РФЯЦ – Всероссийский НИИ технической физики им. акад. Е.И.Забабахина,

г. Снежинск, Россия (kozlov@gdd.ch70.chel.su)

2) Институт физики металлов УрО РАН, г.Екатеринбург

620219, ул.С.Ковалевской,18, fax: (3432)745244, (gizhevskii@imp.uran.ru)

Целью настоящей работы является разработка нового способа получения высокоплотных нанокристаллических (с кристаллитами нанометрового масштаба) керамик на основе оксидов, нитридов и др. неметаллических материалов путем взрывного ударно-волнового воздействия. Такие нанокерамики обладают высокими механическими свойствами (плотность, прочность, пластичность) и рядом интересных физико-химических свойств, перспективных для практических применений.

В основе способа лежат разработанные в РФЯЦ-ВНИИТФ сферические взрывные системы для обработки материалов [1]. Ударно-волновое нагружение осуществляется путем подрыва слоя ВВ на поверхности сферического гермочехла, внутри которого находится исходный материал. Исходный материал представляет из себя статически подпрессованную и спеченную до плотности в 70% от теоретически возможной микрокерамику. В процессе взрывного обжатия и ударно-волнового нагружения микрокерамики происходит ее уплотнение до плотности в 99% от теоретической и в результате действия сжимающих и сдвигающих напряжений – образование наноразмерной структуры материала, закономерно изменяющейся по радиусу получаемого компакта. Целостность гермочехла в процессе взрывного обжатия не нарушается. Указанным способом получены нанокерамики оксидов меди (CuO), марганца (Mn3O4) и некоторых манганитов (LaMnO3). Плотность нанокерамик достигает 99% от теоретической. Размеры кристаллитов составляют 0.01-0.2 мкм. Значительно возрастает микротвердость. Оксиды меди лежат в основе высокотемпературных сверхпроводников и ряда применений в области катализа и газовых сенсоров. Манганиты перспективны для применений в спиновой электронике.

К преимуществам предлагаемого способа относятся: 1) сочетание создания нанокристаллической  структуры и  уплотнения материала в  едином  технологическом  процессе, 2) отсутствие загрязнений в процессе приготовления нанокерамики, 3) возможность получения нанокерамики с изменяющимся по радиусу компакта средним размером кристаллитов, что позволяет выбрать в одном взрывном эксперименте материал, обладающий оптимальным сочетанием комплекса служебных свойств и имеющий требуемый размер кристаллитов. Разрабатываемый способ может быть использован для создания перспективных нанокерамических материалов для применений в области катализаторов, высокотвердых и термостойких материалов, а также ряда функцианальных материалов.

Работа проводится в рамках Проекта РФФИ  01-02-96403 “Урал”.

Литература

- Козлов Е.А., Абакшин Е.В., Таржанов В.И. Патент РФ №2124716 от 24.12.97.

Воздействие нейтронов делительного спектра и 14Мэвных нейтронов на характеристики арсенид- галлиевых ПТШ

В. Т. Громов *, О. В. Ткачев *, В. П. Шукайло *, С.В.Оболенский ** 
*РФЯЦ-ВНИИТФ, г.Снежинск, Россия (c5@five.ch70.chel.su) 
**Нижегородский ГУ, г.Н-Новгород, Россия

В настоящей работе исследовалось влияние нейтронов делительного спектра и 14-МэВных, на эволюцию характеристик мощных полевых транзисторов Шотки 3П602Г-2. Измерения проводили на базе реактора ЯГУАР и нейтронного генератора НГ-12И.

Как показали измерения, наиболее чувствительным параметром к нейтронному воздействию является пороговое напряжение, которое уменьшается с ростом флюенса.

Структурная схема мощного транзистора (3П602Г-2).

Так как величина порогового напряжения U пропорциональна концентрации легирующей примеси N, то ΔUU≃ΔNN.	(1)

Если предположить, что удаление носителей заряда связано с образованием кластеров дефектов и этот эффект превалирует, то:

., где:  – концентрация кластеров; vk – объем кластера., что подтверждается в эксперименте.

Исходя из экспериментальных данных и данных работы [1], получим оценку радиуса кластера радиационных дефектов (~70нм).

Концентрация кластеров при облучении 14-МэВными нейтронами увеличивается примерно в 2.6 раз.

С целью анализа результатов эксперимента были рассчитаны размер и форма каскадов столкновений (кластеров), возникающих в GaAs при нейтронном облучении. Для расчета использовалась программа TRIM, основанная на процедуре Монте-Карло [2].

В результате расчетов получено, что размер кластера дефектов имеет величину  70-150 нм и слабо зависит от энергии нейтронного излучения в диапазоне 105-107 эВ.  Концентрация кластеров возрастает при увеличении энергии нейтронов с 1 до 14 МэВ в 3-4 раза.

Литература

- Кладько В.П., Пляцко В.П.  ФТП.1998.т.32.С.261-263.

- Diersack J.P., Computer Simulations of Sputtering, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, B27,21-36(1987).

Влияние облучения реакторными нейтронами на структуру

монокристаллов InP

Н.Г.  Колин *,  В.Т.  Бублик **, М.И. Воронова **, Д.И. Меркурисов *, К.Д. Щербачев **

* Филиал ФГУП “Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова”,

Обнинск, Калужская обл., Россия; E-mail: fci@meteo.ru

**Московский Государственный институт стали и сплавов (Технологический университет),

Москва, Россия

Методом прецизионных измерений изучалось влияние облучения полным спектром реакторных нейтронов (jт ¤ jб » 2) на период решетки монокристаллов InP, нелегированных (n=1,8×1016 см-3) и легированных Te до n=3,9×1018 см-3.

На рис. 1 показана зависимость периода решетки от концентрации носителей заряда в исходном материале при облучении флюенсом тепловых нейтронов Фт =  2,1×1019 см-2. Обращает на себя внимание необычное для кристаллов с радиационными дефектами изменение периода решетки. При малых концентрациях теллура период решетки при облучении уменьшается. И лишь при n=3,9×1018 см-3 становится несколько большим, чем у исходного кристалла Dа=5,9×10-4fs22 Е.

Рис. 1

На рис. 2 приведены зависимости периода решетки от флюенса тепловых нейтронов для кристаллов InP с концентрациями Te: 1 - n=1,8×1016 см-3; 2 - n=4,0×1017 см-3. Видно, что период решетки с ростом флюенса нейтронов уменьшается, и тем сильнее, чем больше концентрация Te. Что касается больших концентраций Te (n=3,9×1018 см-3), то очевидно, что свойства облученного материала определяются не только вводимой концентрацией примеси олова за счет ядерного лег!ирования на тепловых нейтронах, концентрацией образующихся радиационных дефектов и исходной концентрацией

Рис. 2

примеси Te, но, главным образом, характером взаимодействия этих компонент между собой. Оценки показали, что даже если весь Te выйдет из раствора в результате распада твердого раствора, то увеличение периода решетки из-за этого будет на порядок меньше. То же относится и к дефектам нестехиометрии. Очевидно, что остаточная концентрация междуузельной компоненты радиационных дефектов при больших концентрациях теллура в исходном материале растет. При малых же концентрациях Te преобладающими являются дефекты вакансионного типа.

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект #1630).

Влияние n- излучений на электрофизические свойства диодов из SiС

Н.Г. Орлов*, В.Т. Громов*, В.П. Шукайло*, А.А. Лебедев**, А.М. Стрельчук**,

Н.С. Савкина**
*РФЯЦ-ВНИИТФ, г.Снежинск, Россия (c5@five.ch70.chel.su) 
**ФТИ им. Иоффе, г. Санкт- Петербург, Россия (shura.lebe@pop.ioffe.rssi.ru)

Карбид кремния (SiC) – перспективный материал экстремальной электроники, способный сохранять работоспособность при высоких температурах и уровнях облучения. Были исследованы 6H-SiC p-n структуры, полученные в ФТИ им. Иоффе методом сублимационной эпитаксии в вакууме р+ слоя на основе n+ подложки Лэли. P-n переходы были выращены на грани (0001) SiС, легирующей примесью служил Al (p-тип). Концентрация нескомпенсированной примеси в p+ слое (Na-Nd) = 5-7·1018 см-3 и в n+ подложке (Nd-Na) = 3·1018 см-3. Толщина эпитаксиальных слоев p+-типа составляла 1-2 мкм, а толщина подложки n-типа - 400 мкм. Для исследований были использованы импульсный реактор (ЯГУАР) на быстрых нейтронах с u~1мс, Ēu=1,1 МэВ, и установка тормозного излучения ИГУР-3 (u=25нс, Ē=1МэВ).

Показано, что контактная разность потенциалов при облучении сохраняет свое значение (Uв~2.6В). Угол наклона С-V характеристики облученного нейтронами образца, больше необлученного, что указывает на увеличение степени компенсации легирующей примеси, т.е. на генерацию нейтронным облучением мелких донороподобных  дефектов. В предположении резкого симметричного p-n перехода получена оценка концентрации этих дефектов при Фn=7⋅1015нcм2 Nd=3.6⋅10171cм3. Зависимость ионизационного тока от мощности дозы при u=1мс (ЯГУАР) линейна, при u=25нс (ИГУР-3) существует участок суперлинейной зависимости как для облученных так и не для облученных образцов. Эти особенности эксперимента указывают, по всей видимости, на наличие биографических и радиационных неглубоких насыщаемых центров захвата носителей с временами перезарядки порядка длительности импульса излучения (u=25нс). Для интерпретации эксперимента была проанализированная простая модель, учитывающая захват носителей на насыщаемый и не насыщаемый уровни. Получено удовлетворительное согласие с экспериментом при разумных значениях подгоночных параметров.

Зарядовая стойкость субмикронных интегральных КМОП-транзисторов 
на структурах кремний на изоляторе

В.П.  Шукайло*, В.Т. Громов*, И.В. Ворожцова*, Т.Н. Крушинская*, 
В.П. Попов**, Н.В. Сапожников**, А.А. Французов**
*РФЯЦ-ВНИИТФ, г.Снежинск, Россия (c5@five.ch70.chel.su) 
** ИФП СО АН, г.Новосибирск, Россия (popov@isp.nsc.ru)

Магистральным развитием микроэлектроники является создание СБИС на основе гетероструктур. В них активные элементы формируются в субмикронном слое кремния, изолированного от подложки слоем окисла.

Данные структуры, обладая повышенной степенью интеграции, быстродействием и минимальной потребляемой мощностью, устойчивы к воздействию нейтронов. Однако, наличие гетерослоев ставит под сомнение зарядовую стойкость, обусловленную накоплением носителей в слоях окисла и на границе раздела гетерослоев.

В данной работе представлены предварительные данные по зарядовой стойкости опытных субмикронных КМОП-транзисторов на основе гетероструктур, полученных в ИФП СО РАН  по технологии Dela-Cut.

Проведено исследование влияния излучения на сток-затворные характеристики МОП-транзисторов с различными конструктивными параметрами и при разных потенциалах на подложке в момент облучения.

При радиационном воздействии за счет накопления положительного заряда в подзатворном окисле происходит уменьшение порога(Vт) n-канального и увеличение Vт р-канального транзистора. Кроме того за счет накопления положительного заряда в захороненном окисле возникает электронная проводимость в канале по тыловой границе, что приводит к открыванию n-канального транзистора.

В работе показано, что зарядовая стойкость выше для транзисторов с меньшими размерами гетерослоев. Кроме того изменения Vт существенно зависят от потенциала на затворе и подложке, которые прикладываются при облучении. Показано, что лучший вариант с точки зрения радиационной стойкости, когда при облучении на подложку относительно базы подано отрицательное смещение.

Кроме того, отрицательное напряжение, приложенное к подложке после облучения, улучшает характеристики транзисторов, стремясь вернуть их к исходным (до облучения) значениям. Этот эффект обратимый.

Формирование гетероструктур Ge/Si с квантовыми точками из ионно-молекулярных пучков

А.В. Двуреченский, Ж.В. Смагина, Р. Грецшель*, А.К. Гутаковский

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск,

*Исследовательский центр Россендорф, Дрезден

dvurech@isp.nsc.ru

Ранее нами были обнаружены эффекты ионно-стимулированного зарождения нанокластеров и их упорядочения по размерам на гетероструктурах Ge/Si, формируемых из ионно-молекулярных пучков. Облучение ионами низких энергий (~ 100 эВ) в процессе гетероэпитаксии Ge на Si(100) и Si (111) приводит к уменьшению критической толщины псевдоморфной пленки Ge, при которой происходит переход от двумерно-слоевого к трехмерному росту [1]. Обнаружено уменьшение размера и разброса по размерам островков Ge, увеличение их плотности [2].

Настоящая работа направлена на исследование совершенства структур со встроенными в Si слоями квантовых точек Ge, выращенных в условиях проявления эффектов ионно-стимулированного зарождения и упорядочения по размерам.

Структуры выращивались методом молекулярно-лучевой эпитаксии с одновременным облучением низкоэнергетическими ионами (~100 эВ) Ge при гетероэипаксии Ge на Si(100). При этом на поверхности Si формировался слой с наноостровками. Эффективная толщина слоя Ge варьировалась в пределах 4–10 монослоев. Использовались как импульсный, так и непрерывный режимы облучения. Импульсы с длительностью 0.5 с осуществлялись в моменты времени, соответствующие степени заполнения  0.8 каждого атомного слоя. Поверх островков Ge наращивался слой Si толщиной 500 Å при температуре 500ºС. Исследования проводились методом резерфордовского обратного рассеяния в режиме каналирования анализирующего пучка ионов гелия с начальной энергией 1.8 МэВ. Анализировался выход обратного рассеяния частиц (χ), испытавших близкие столкновения в процессе каналирования. В совершенных кристаллах кремния для ориентации (100) эта величина составляет ~3%.

Обнаружено, что с увеличением толщины слоя германия, сформированного в условиях ионного облучения, величина χ возрастает. Наиболее совершенные структуры с выходом 2.5% были получены в режиме импульсного облучения с числом импульсов ≤5 при температуре 350ºС. Для таких же структур выращенных при температуре 300° величина χ составляла 5%. Непрерывное облучение ионами в процессе гетероэпитаксии приводит также к повышенным значениям χ. Рост доли неканалированных частиц может быть связан с частичной релаксацией упругих напряжений в трехмерных островках, с генерацией и накоплением точечных дефектов и дислокаций в растущей пленке. Данные просвечивающей электронной микроскопии показали, что структуры, выращенные в условиях импульсного облучения при температуре 350ºС с эффективной толщиной пленки германия 4 МС, содержат совершенные бездислокационные трехмерные островки. При этих же параметрах роста пленки в условиях непрерывного облучения ионами наблюдаются дислокации по краям островков.

Таким образом, импульсное облучение ионами на начальных стадиях гетероэпитаксии в определенном интервале температур обеспечивает формирование совершенных структур Ge/Si, содержащих однородные по размеру массивы островков высокой плотности. Работа выполнена при поддержке РФФИ (02-02-16020), (02-02-06543), (99-02-39051 ГФЕН) и федеральной НТП (контракт 40.012.1.1.1153).

Литература

1. А.В. Двуреченский, В.А. Зиновьев, В.А. Кудрявцев, Ж.В. Смагина. Письма в ЖЭТФ, 2000, т.72, №3, 190-194. [JETF, 2000, № 3, v.72, p.131-133].

2. А.В. Двуреченский, В.А. Зиновьев, Ж.В. Смагина. Письма в ЖЭТФ, 2001, т. 74, № 5, с. 296-299.

Радиационные процессы в монокристаллах кремния

Л.С. Смирнов

ИФП СО РАН, Новосибирск, Россия

Кристаллы полупроводникового кремния не имеют равных по чистоте и совершенству. Это делает их модельным материалом физики твердого тела. Генерация точечных дефектов радиацией в кремнии привела к открытию явлений, заставляющих кардинально пересмотреть представления о внутренней жизни и процессах в кристаллах.Мы считаем что в основных чертах (подвижность т.д.,комплексообразование, неравновестность) новый взгляд справедлив для любых твердых тел.

В докладе излагается эта развитая система взглядов и делается попытка дать толкование таким дискуссионным "долговременным" проблемам как:

ДИФФУЗИЯ

НЕРАВНОВЕСНОСТЬ

ДАЛЬНОДЕЙСТВИЕ

АМОРФИЗАЦИЯ

Свойства подзатворного окисла Р - канальных МДП транзисторов,

созданных с использованием ионов BF2+

А.Н. Тарасенков*, Н.Н. Герасименко**, Е.В. Кузнецов***, Э.Ю. Денисенко***.

*ГУ НПК “ТЦ” МИЭТ, Московский государственный институт электронной техники, Зеленоград, Россия (pebtm@tehcen.zgrad.su)

Проведены исследования электрических параметров подзатворного оксида Р- канальных МДП транзисторов. При формировании областей сток/исток была использована самосовмещенная технология с применением иона BF2+. Были проведены исследования влияние имплантированного фтора на электрические параметры полученных диэлектрических слоев с применением накопительных диаграмм и построением распределения Вейбулла для определения заряда пробоя диэлектрика. Имплантация ионов BF2+ проводилась при различных энергиях. В результате, количество внешних дефектов в подзатворном оксиде тестовых МДП- структур снизилось в три раза, при чем независимо от энергии имплантации. Экспериментальными исследованиями подобран уровень энергии позволяющий увеличить ток пробоя готовой МДП-струтуры с 1-го до 5-6 мА, снижен эффективный заряд подзатворного диэлектрика, повысился коэффициент выхода годных. Увеличение порогового напряжения и эффективной толщины подзатворного окисла требует дополнительных исследований, проводящихся в настоящее время.

Исследование твердофазовых процессов в диэлектрических и полупроводниковых материалах в условиях мощного электронного облучения

А.П. Суржиков, А.М. Притулов, В.В. Пешев, Т.С. Франгульян, Б.Б. Мойзес, Р.У. Усманов, Е.Н. Лысенко, А.В. Чернявский, С.А. Гынгазов

Томский политехнический университет, г. Томск, Россия (ghyngazov@tpu.ru)

Приводятся результаты исследований процессов, протекающих в неорганических материалах с ионной и ковалентной типами связей под действием интенсивных потоков высокоэнергетических электронов, обеспечивающих разогрев образцов до высоких температур. Такие процессы получили название радиационно-термических (РТ). Исследования проводились по следующим направлениям:

- РТ спекание и модифицирование свойств различных видов оксидной керамики;

- -изучение диффузионных процессов в модельных (щелочногалоидные монокристаллы) и реальных объектах (ферриты) в мощных радиационных полях;

- изучение электроактивации легированных полупроводников РТ методом.

Полученные результаты сводятся к следующему.

- Установлен эффект значительной активации процессов спекания керамических материалов различного функционального назначения (Li-Ti керамика, ВТСП керамика, инструментальная корундо-циркониевая керамика) при разогреве порошковых заготовок электронным пучком. При этом в сравнении с чисто термическим обжигом достигается снижение температуры спекания, примерно,  на 2000С. Предложен механизм радиационной активации процессов уплотнения порошковых материалов. Приводятся данные об особенностях формирования структуры и функциональных характеристик керамических материалов при РТ- спекании оксидных порошков и РТ модифицировании термически спеченных изделий. Показано, что РТ воздействие способствует фазовой гомогенизации сложнооксидных керамических материалов, получению керамических структур с минимальным уровнем механических напряжений и дефектности. Керамика, изготовленная по РТ технологии, характеризуется улучшенными эксплуатационными свойствами.

- В результате изучения методом ВИМС диффузии катионных примесей в бромиде калия показано, что интенсивное электронное облучение не влияет на высокотемпературную диффузию изовалентной  примеси натрия, но интенсифицирует гетеродиффузию многовалентных катионов  Al+3 и Mg+2.. Анализируются температурные зависимости коэффициентов диффузии, измеренных в условиях термического и радиационно-термического отжигов. Проведен анализ возможных механизмов, ответственных за интенсификацию  исследуемого диффузионного процесса.

Проведены исследования действия мощного электронного пучка на диффузию кислорода в поликристаллических Li-Ti ферритах. Определение диффузионных характеристик кислорода  в нестехиометрических ферритах осуществлялось с помощью оригинального метода, основанного на измерении энергии активации электропроводности, который позволяет определять коэффициенты объемной Dv и зернограничной Db диффузии. Показано, что по сравнению с термическим отжигом радиационно-термическое воздействие обуславливает увеличение как зернограничного, так и объемного коэффициентов диффузии. При этом наибольшее изменение претерпевает зернограничный коэффициент диффузии. Обсуждается природа данного эффекта.

- Проведен сравнительный анализ электрофизических параметров ионно-легированных структур, полученных из различных марок полуизолирующего арсенида галлия, при различных видах постимплантационного отжига. Предложен метод отжига ионнолегированных структур арсенида галлия мощным пучком электронов с энергией, выше порога дефектообразования, обладающий целым рядом преимуществ по сравнению с существующими методами.

Defect Monitoring in Semiconductors: Experimental Results VS. Model

B.V. Robouch

Ex-Associazione EURATOM-ENEA sulla Fusione, Via Lucidi 3, 00044 Frascati (RM), Italy (robouch @frascati.enea.it )

Алфавитный указатель авторов

A

Abromeit C.  1, 21

B

Balachov I. I. 15

Belozerov S.V.  83

C

Chakin V.P.  83

Constantinescu B.  72

## D

Dmitriev S.N.  100

## G

Garner F. A. 15, 19, 73

### Gerashenko A.P.  115

Golubov S.I.  6

Goncharenko Yu.D.  83

Goshchitskii B. N.  23, 115

Gotthardt R.  21

Grummon D. S.  21

I

Isobe I.   15

## J

Jenkins M. L.  13

### K

### Karkin A.E.  23, 115

Kawamura Hiroshi  44

Kazakov V.A.  83

Kirk M. A.  13

Kupriyanov I.B.    83

Kuznetsov A.R.  1

##### L

LaGrange T. 21

Latypov R.N.  83

M

Melder R.R.  83

### Mikhalev K.N.  115

Möller W.  56

Möslang A.  86

## N

Nakamichi Masaru  44

Nikolaev A.L.  54

O

Ostrovsky Z.Ye.  83

P

Pevtsov D.V.  83

Poon S. J.  23

R

Rapp O.  23

Reutov I.V.  47

Reutov V.F.  47, 100

Robouch B.V.  127

##### S

Schäublin R.  21

Shimansky G.A.  83

Singh B.N.  6

Srinivas V.  23

Sumin V.V.  11

Suslov D.N.  83

T

Tang H. T.  15

Trinkaus H.  6

Twesten R.D.  13

V

Verkhovskii S.V.  115

Vladimirov P.V.  86

Voronin V. I.  23

## W

Wieser E. 56

А

# Абраменко С.И.   69, 78, 84

Абу-Кхарруб Митхал  38

Авилов М.С.   106

Азов А.Ю.  35

Алехин В.В.  31

Арбузов В.Л.   3, 5, 9, 51, 111, 116

Арбузова Т.А.   111

Арбузова Т.И.   117

Архипов В.Е.  13, 19

Арюткин В.С.   109

Асипцов О.И.   81

Афанасьев В.Н.   96. 104

Афанасьев С.Е.   37

Ахтямова Л.З.   117

## Б

Бабаев В.П.   11

Балагуров А.М.  95

Баранов М.А.   18

Батеев А.Б.  77

Баянкин В.Я.   17, 18, 35, 53

Беляев С.П.   16, 24

Бергер И.Ф.   33

Бинюкова С.Ю.  38

Блантер М.С.  69

Блейхер Г.А.   27

Богданов С.Г.   29

Бородин О.В.   40, 47

Борщевский А.О.  91

# Брудный В.Н.   112, 114

# Брык В.В.  1, 39, 40, 42, 47

Брюшкова С.В.   25

Бублик В.Т.   121

Быков П.В.   17

Бычков В.Б.  96

## В

Валиев Э.З.   29

Ватулин А.В.  87

Вебер Х.В.   13

Ведерников Г.П.   87

Вертков А.В.  87

Вильданов В.Г.  91

Виноградов Ю.И.   109

Воеводин В.Н.   40, 47

Волков А.Е.   24

Воробьев А.В.  89, 90

Ворожцова И.В.   123

Воронин В.И.  33, 117

Воронова М.И.   121

Востриков В.А.  107

Вотинов С.Н.   87

Г

Гарась Ю.Г.   99

# Гарнер Ф.А.   8, 30

Герасименко Н.Н.  20, 116, 125

Герасименко Н.Н.  (мл.)  116

Гижевский Б.А.  111, 116, 117, 119

Гильмутдинов Ф.З.   17, 35, 53

Глазков В.П.   69

Глушкова Н.В.  76

Голобородский Б.Ю.  56, 57, 58, 60

Голосов О.А.   74

Гончаренко Ю.Д.   75

Гончаров И.Н.   6

Горбачев Д.М.   89, 90

Гощицкий Б.Н.  33, 87

Грачев А.Н.  89, 90

Грецшель Р.   124

# Гриняев С.Н.   112, 114

Громов В. Т.  120, 122, 123

Губин К.В.   106, 107

Губкин И.Н.   87

Гулевич А.В.   97

Гутаковский А.К.  124

Гущина Н.В.   56, 57, 58

Гынгазов С.А.   126

## Д

Давыдов Л.Н.   55

Данилов С.Е.   3

Двуреченский А.В.  124

Девятко Ю.Н.   4, 10, 11

Денисенко Э.Ю.  125

Докичев В.А.   110

Долинский Ю.Н.   51

Дроздов А.Ю.  18

Дроздовский А.А.  98

Дружков А.П.  5, 9, 51, 116

Дубинин С.Ф.   19, 29, 32

Е

Евсеев А.Л.   75

Евтихин В.А.  87

## Ж

Журба В.И.  42

З

Забусов О.О.   66

Залужный А.А.   11

Залужный А. Г.   11, 50

Зимин А.В.  89, 90

Златоустовский С.В.   45

Зуев Ю.Н.   51, 78, 87, 89, 90, 91, 92, 99

###### И

Ибрагимова Э.М.   22

Иванов А.В.  85

Иолтуховский А.Г.  49

К

Казаков В.А.  75

Калачиков В.Е.  76

Калашников А.Н.  38

Калин Б.А.  38, 43, 49

Кандиев Я.З.   100, 106

Карькин А.Е.  33

Кенжин Е.А.   44, 103

Кинев Е.А.   25, 26

Кирк М.А.   22

Кирюшкин С.В.   105

Клевцов В.Г.  45

Кобылянский Г.П.   77, 79, 82

Козиков А.Н.  105

Козлов А.В.  25, 26

Козлов Е.А.  89, 90, 91, 111, 116, 117, 119

Козлов Э. В. 28, 80, 81

Козловский А.В.  102

Козманов Е.А.   74

Козодаев М.А.  98, 99

Колбаенков А.Н.  44

# Колин Н.Г.   112, 114, 121

Колотов А.А. 17

# Конобеев Ю.В.   8, 26, 30, 61, 64, 97

Коновалов Л.Н.   69

Коноплева Р.Ф.  16, 24

Копытин В. П.  50

# Кордюков В.Н.   78, 84

Коростин О.С.   71

Косарев В.В.  99

Костенко Б.Ф.  6

Костромина Н.В.   116, 117

Кот Н.Х.   106

Кривобоков В.П.   27

Крушинская Т.Н.   123
Кузина Т.Л.   74

Кузнецов А.Р.  34

Кузнецов В.Р.   85

Кузнецов Е.В.   125

Куликов Д.В.   12

Кулинич Ю.А.   99, 110

Кулиш В.Г.  42

Кульсартов Т.В.   37, 44, 103

Курдюмов А.А.  45

Курзина И. А.   28

Курильчик Е.В.   35

Курочкин А.В.  105

Курякин А.В.    109

Кучин А.Г.  33

## Л

Лазарев Н.Е.   11

Лаушкин А.В.  69

Лебедев А.А.  122

Леваков Б.Г.  99

Лисицин Г.Ю.   99

# Литвинов Б.В.  78

Литвинов Д.А.   101, 108
Логачев П.В.   106

Логинов Б.А.  99

Лузгин А.В.  57

Лукин А.В.  105

Лукин Г.В.   100

Лысенко Е.Н.   126

Люблинский И.Е.   87

# Лясота А.М.  78, 84

Лясота И.А.   51

###### М

# Магда Э.П.   78, 99, 105, 110

Макеев О.Н. 98, 99

Малахов А.А.  100

Малков И.Л.   45

Малынкин В.Г.  7

Малышкин Г.Н.   100

Мальцев В.В.  70, 71

Маркелов Н.Н.   89, 90

Марковский С.Н.   102

Мартышкин П.В.   106

Марченков В.В.  13

Машинин В.А.  107

Медведева Е.А.   74
Мельник И. А.   28

Менделева Ю.А.   35

Меркурисов Д.И.   121

Модестов Д.Г.   100

Мойзес Б.Б.  126

Мокичев Г.В.    105

Морозов А.Н.  39

Морозов С.Н.   106

Муковский Я.М.   19

##### Н

Назаркин И.В.   16, 24

Наумов С.В.   111, 116, 117, 119

# Неклюдов И.М.   1, 39, 40, 42, 47

Неустроев В.С.   78

Никитин А.В.  35, 53

Николаев Ю.А.   61

#### Никулина А.В.  82

Новоселов А.Е.  79, 82

## О

Оболенский С.В.   120
Обухов А.В.  79

Овчинников В.В.  56, 57, 58, 59, 60

Огородов А.Н.  70, 71, 74

Орлов В.К.  69

Орлов Н.Г.   122

Осмаев О.А.   55, 62

Островский З.Е.   75, 78, 79, 82

## П

Павлов В.А.  3, 5, 9, 51

Панкратов Д.Г.   89, 90

Панченко В.Л.  80, 81

Пархоменко А.А.  39

Пархоменко В.Д.  19, 29, 32

Пархомчук В.В.  107

Пащенко О.В.   27

Перегуд М.М.   79, 82

Перминов Д.А.   5, 9, 118

Петров Д.Д.   69

# Печенкин В.А.  8, 61, 64, 65, 97

Печёрин А.М.  75

Печеркина Н.Л.   51

Пешев В.В.  126

Плохой В.В.  10, 106

Подгорнова И.В.   51, 89, 90, 91

Попов В.П.   105, 123

Поролло С.И.   30

Портных И.А.   25, 26, 80, 81

Прибиш Я.   6

Притулов А.М.  126

Прокопова Т. С.   28

Пугачев Р.Н.   77

Р

Распопова Г.А.  51

Решетников Ф.Г.   71

Рогожкин С.В.   4, 10

Романов В.А.   97

Ружицкий В.В.  40

Русов В.Д.  83, 101, 107, 108

Рыбин П.В.   12

Рябчиков А. И.  28

###### С

Савкина Н.С.   122
Сагарадзе В.В.  34, 51, 87, 92

Саков В.С.   89, 90

Саксаганский Г.Л.  102

Самарин С.И.   100, 106

Сапожников Н.В.   123

Сапрыкин И.В.   51

Свидлов В.Г.  99

Святов И.Л.   69, 89, 90

Семенкин В.А.  56, 57, 60

Семериков В.Б.  74

Семков А.Л.  105

Сергеев В.М.   69

Сивин Д. О.   28

Скалозубов В.И.  107

Скрябин Л.А.   81

Слезов В.В.  55, 62

Смагина Ж.В.   124

Смирнов Е.А.   49, 63

Смирнов Л.С.   125

Смит Дейл   37

Соколов Н.Б.   71

Соколовский Д.В.   87

Соменков В.А.  69

Спирина С.Г.   100

Старостенко А.А.  106

Степанов И.А.   61, 64, 65

Степанов И. Б.   28

Степовик А.П.    104, 105

Стрельчук А.М.  122

Суворов А. Л.  11, 13, 50, 99

Суржиков А.П.  126

Сюткин Н.Н.   31

Т

Тарасенков А.Н.  125

Тарасов В.А.   83, 101, 107, 108

Таржанов В.И.  89, 90

Таскин Д.В.   89, 90

Теккио Л.   106

Теличко И.В.   89, 90

Теплоухов С.Г.   19, 29, 32

Тетельбаум Д.И.   35, 53

Тимофеева Л.Ф.   89

Тимохин А.Н.  85

Ткачев О. В.   120

Толстолуцкая Г.Д.   40

Томилов Ю.В.   110

Троицкий В.Ю.   116

Трошев А.В.  78, 84

Троянов В.М.   97

Трушин Ю.В.   12

## У

Усманов Р.У.   126

Успенский Д.М.   50

## Ф

Федичкин И.Л.   102

Филиппов В.П.   77

Фильчагин С.В.   109

Филякин Г.В.   75

Фортуна С. В.   28

Франгульян Т.С.   126

Французов А.А.  105, 123

Х

Харламов В.С.   12

Хмелевская В.С.   7, 67

Хмельницкий Д.В.   104, 105

## Ц

Цветохин А.Г.  110

Цепилов Н.А.   89, 90

Цыгвинцев В.А.  76, 85

##### Ч

Чеканов В.А.   16, 24

Чемеринская Л.С.   56, 57, 58

Черкасов В.И.  89, 90

Чернов В.М.   4, 10

Чернов И.И.   38, 43

Чернявский А.В.  126

Чинейкин М.Т.   99

Чихрай Е.В.   37, 44, 103

Чуев В.В.  70, 71

Чукалкин Ю.Г.   19, 33

Ш

Шаабан И. Ю.    101

Шальнов К.В.   3, 5, 51, 111, 116

Шамардин В.К.  75, 78, 79

Шамовский В.Г.  107

Шаповалов Р.В.   62

Шаркеев Ю. П.   28

Шестаков А.Е.   69

Шестаков В.П.   37, 44, 103

Шиков А.К.  87

Шиляев Б.А.  39

Шишов В.Н.   79, 82

Шиянков С.В.   106

Шмаков А.А.  49, 63

Шмыгин В.Г.  89, 90

Шукайло В.П.   120, 122, 123

## Щ

Щербаков Е.Н.  80, 81

Щербачев К.Д.   121

## Ю

Юсупов Р.И.   110

Юхимчук А.А.  45