- Материалы для ядерной и термоядерной энергетики

# О поведении урансодержащих активных слоёв при

# облучении на импульсных ядерных реакторах РФЯЦ-ВНИИТФ

# С.И. Абраменко, И.Л. Святов, А.Е. Шестаков, Л.Н. Лохтин

# Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИ технической физики

456770 Россия, Снежинск, Челябинская обл., а.я.245 (btk@five.ch70.chel.su)

В работе представлены результаты экспериментов по изучению поведения слоёв урансодержащих материалов при нейтронном облучении на импульсных ядерных реакторах ИГРИК и ЯГУАР. Исследовались слои окиси-закиси урана, нанесённых на алюминиевые подложки методом химического осаждения, урановых слоёв, защищённых 0,5 к Al, а также слоёв радиационно имплантированного урансодержащего материала, полученного путём эжекции материала при облучении слоёв – заготовок из закиси-окиси урана на ИЯР.

Методами растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального анализа проведено исследование особенностей поведения слоёв при различных режимах облучения; с помощью растрового электронного микроскопа РЭМ-100У произведено сопоставление структуры слоёв до и после облучения.

Представлены результаты исследования радиационной стойкости слоёв и проведено их сопоставление.

Атомные колебания и полиморфизм актинидов

М.С.Блантер*, В.П.Глазков*, Л.Н.Коновалов**, А.В.Лаушкин**, В.К.Орлов**, Д.Д.Петров**, В.М.Сергеев**, В.А.Соменков*

*РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия (mike@hmngg.com)

**ФГУП ВНИИНМ им.А.А.Бочвара, г. Москва, Россия

На основе анализа  собственных и литературных экспериментальных данных по величинам тепловых атомных смещений показано, что полиморфизм актинидов с образованием многочисленных фаз (α,β,γ,δ и т.п.), так же как и плавление [1,2], оказывается тесно связанным с величиной и температурной зависимостью температуры Дебая для этих систем. Существование такой температурной зависимости может быть обусловлено ангармонизмом и (или), возможно, недебаевским характером спектра.

Аналогично удается связать полиморфизм, вызванный  введением легирующих элементов, с различным изменением температурной зависимости величины тепловых атомных  смещений различных полиморфных модификаций. Предложенный подход существенно расширяет возможности изучения актинидов и сплавов на их основе методами дифракции нейтронов и ставит вопрос о необходимости измерения температурной зависимости фактора Дебая-Валлера в ходе нейтронографических исследований полиморфных превращений.

# Литература

1. Lawson A.C., Martinez B., Roberts J.A., Bennet B.I.and Richardson Jr J.W., Phil.Mag.B 80, 53 (2000)

2. Lawson A.C., Goldstone J.A., Cort B., Scheldon R.I.and Foltyn E.M., J.Alloys Comp.213-214, 426    (1994)

Основные результаты форсированных испытаний

конструкционных материалов в быстром реакторе БН-600

В.В. Чуев,  А.Н. Огородов,  В.В. Мальцев

# Филиал концерна «Росэнергоатом» Белоярская Атомная Станция

# г. Заречный, Свердловская обл. (post@bnpp.x-atom.ru)

Представлен обзор результатов систематических послереакторных исследований закономерностей изменения  служебных свойств нержавеющих сталей аустенитного и ферритно-мартенситного классов, из  которых изготовлены извлекаемые и неизвлекаемые конструкции реактора БН-600. Рассмотрены наиболее важные факторы, ограничивающие повышение эксплуатационных показателей активной зоны промышленного реактора большой мощности на быстрых нейтронах.

Для прогнозирования формоизменения элементов в зависимости от параметров облучения использован единый методический подход и разработаны графические и аналитические зависимости. Проведен анализ данных по формоизменению отработавших конструкций,  облученных в интервале температур (350 700) оС  до повреждающих доз порядка 100 сна. Изучено влияние скорости  набора  повреждающей  дозы  в интервале 10 -7 -10 -6 сна/с на радиационное распухание аустенитных сталей с низкой радиационной стойкостью.

Установлены эмпирические зависимости  влияния радиационного распухания на деградацию механических свойств аустенитных материалов в отсутствии коррозионного взаимодействия с теплоносителем  и продуктами деления оксидного уранового и смешанного уран-плутониевого топлива.

На примере оболочек твэлов выявлено влияние на служебные свойства конструкционных материалов  особенностей их исходного состояния, формируемых в процессе выплавки металла и изготовления готовых труб. С этой точки зрения намечены основные направления повышения радиационной стойкости конструкционных материалов, способных обеспечить  повышение ресурса  активной зоны БН-600 от достигнутого максимального выгорания топлива 10 % т.а. до ближайшей перспективы 11.2 % т.а.  Повышение выгорания  до значений 12.2 % т.а.   и  18.3 % т.а., определяемых из условия оптимальности топливной компании промышленного энергоблока БН-600 с плановым КИУМ ~80%, потребует доработки существующих ферритно-мартенситных сталей и разработки конструкционных материалов нового поколения.

Эксперименты в обоснование использования  МОХ-топлива

в активной зоне промышленного реактора на быстрых нейтронах

В.В. Чуев *,  А.Н. Огородов*,  В.В. Мальцев*,

Ф.Г. Решетников**, Н.Б. Соколов**, О.С. Коростин**

# *Филиал концерна «Росэнергоатом» Белоярская Атомная Станция

# г. Заречный, Свердловская обл. (post@bnpp.x-atom.ru)

# **Федеральное Государственное унитарное предприятие

# «Всезоюзный научно-исследовательский институт неорганических материалов»

# г. Москва, (post@bochvar/ru)

В реакторе БН-600 испытано 28 экспериментальных тепловыделяющих сборок (ЭТВС) с таблеточным и 9 ЭТВС с виброуплотнённым смешанным диоксидным уран-плутониевым топливом (МОХ). ЭТВС сохранили герметичность при всех транспортно-технологических операциях с ними за исключением одной, которая разрушилась при разделке в «горячей» камере. ЭТВС с таблеточным топливом отработали до максимальной повреждающей дозы 79 сна и выгорания 11,8 % т.а., с виброуплотненым – до 77 сна и  10,5 % т.а. Максимальная линейная нагрузка       48 кВт/м и температура оболочек твэлов 708 оС достигнуты для ЭТВС с таблеточным МОХ - топливом. Температурные параметры ЭТВС с МОХ - топливом находились на уровне наиболее напряженных штатных ТВС с диоксидом урана.

Проведённые в «горячей» камере БН-600 исследования 4 ЭТВС (~508 твэлов) с таблеточным топливом позволили установить:

- Изменение поперечных размеров шестигранных чехловых труб из ферритно-мартенситной стали ЭП-450 (исходный размер «под ключ» 94,5х2,5 мм) практически отсутствует (вклад радиационного распухания и ползучести менее 0,4 %).

- Изменение диаметра оболочек твэлов из сталей ЭП-172 х.д. и ЧС-68 х.д. от исходного 6,6х0,4 мм не достигает предельных значений 56 %,  установленных по критериям допустимого формоизменения, и не превышает пределов увеличения диаметра твэлов штатных ТВС активной зоны БН-600 второй модернизации.  При повреждающей дозе 76 сна усредненные по пучку значения эффективного диаметра, овализации и удлинения  составляют (3,90,5) %, (32090) мкм, (1,40,2) % , соответственно. Деградация  механических свойств не ограничивает работоспособность оболочек при достигнутых максимальных значениях повреждающей дозы  78 сна и выгорании топлива 11,7 % т.а.

- По данным первичных исследований работоспособность таблеточных уран-плутониевых топливных сердечников не отличается от  поведения под облучением штатного топлива из диоксида урана. Полученные пространственные распределения активности продуктов деления топлива и активации материала оболочек  аналогичны соответствующим распределениям активности р/а нуклидов твэлов штатных ТВС. Влияния геттера и испаряемой вставки, введенных в некоторые твэлы, на распределения р/а нуклидов по высоте активной части не выявлено.

В результате исследований  ЭТВС с виброуплотнённым топливом отмечено :

- Увеличение размера "под ключ" чехлов их стали 05Х12Н2М незначительно (в максимуме - (0,60,8) % от исходного 94,5х2,5 мм).  Как и чехлы из стали     ЭП-450 они работоспособны и до более высоких параметров эксплуатации.

- Параметры формоизменения чехлов из стали 08Х16Н11М3Т х.д не превышают пределов, полученных  ранее для этой стали на штатных ТВС активной зоны БН-600 первой модернизации 01М. Чехол, набравший максимальную повреждающую дозу 77 сна, выработал ресурс вследствие деградации механических свойств и хрупко разрушился при  разделке ЭТВС.

- При максимальной повреждающей дозе 77 сна усредненная по пучку деформация твэлов с оболочками из стали ЭП-172 х.д. (5,21,0) %, превышает полученные ранее значения для стали на стадии промышленного освоения производства оболочек на ПНТЗ. В процессе извлечения пучка  твэлов из чехловой трубы оболочка одного из них разрушилась в области максимального распухания. Ресурс оболочек, изготовленных на ОЭЗ ВНИТИ из стали ЭП-172 х.д. первых плавок, по критериям формоизменения и деградации механических свойств близок к предельному состоянию.

- Обнаружена более значительная (по сравнению с таблеточными сердечниками) неравномерность в аксиальном распределении слабомигрирующих нуклидов циркония-95 и рутения-106 по высоте активной зоны. Это может быть обусловлено как исходной неравномерностью распределения эффективной плотности, так и особенностями перестройки топливных сердечников под облучением.

Проведенные реакторные испытания и послереакторные исследования ЭТВС с МОХ - топливом позволяют сделать заключение об их работоспособности по крайней мере до штатного выгораний активной зоны 01М1 второй модернизации 10% т.а.. С целью дальнейшего повышения ресурса ТВС с МОХ - топливом продолжаются испытания с таблеточным и вибротопливом, которые имеют штатные типоразмеры и материалы чехла, оболочек твэлов

Studies on Modification of Some First Wall Materials

Using 3-6.8 MeV He Ions

B. Constantinescu

Cyclotron Laboratory, Institute of Atomic Physics, PO BOX MG-6, Bucharest, Romania

A considerable effort has been directed towards the behavior of He in metals. He is known to have a low solubility in metals, much less than 1 appm; it strongly tends to participate into bubbles, causing swelling and He embrittlement. Surface damages with formation of blisters, exfoliation and sputtering are also produced. Because very few results are reported in the MeV region, we have started a systematic investigation concerning the fluence and energy dependence of blistering induced in some useful materials for the first wall (stainless steels, Ni, Cu, Mo). They have been irradiated with 3.0, 4.7 and 6.8 MeV He ions. The irradiation effects have been investigated by means of a TEMSCAN-200-CX electron microscope and two metallographic microscopes. Irradiation phenomena as sponge- and wave-like structures, submicronic cracks, multilayer flaking, micro-conglomerates, secondary blisters, microcraters were observed. Microstructural changes as helium bubbles on matrix and grain boundaries, on loops and on TiC precipitates were also observed. An interesting effect is the amorphous phase in the Ti-modified austenitic steel 12KH18N10T, phase formatted during irradiation with 6.8 MeV He+ ions up to a dose of crater occurrence (71018 ions/cm2), the temperature of specimens (100 m thick) being maintained during irradiation in the range 30-60C. The X-ray microanalysis shows the presence of the major alloy elements in the amorphous area, whereas in that embedding a microcrystallite it is to be noticed the Ni depletion and the presence of Si and Mo.

A potential explanation of the energy dependence of average blisters diameter d and blister critical dose could be stressed-induced model, because, in our cases (medium energy He ions), dtm, where t is the blister skin thickness. For our high energy data, a m=1.8 value is relatively convenient, except Mo, where m=1.5 is more suitable. Similarly, as concern the dependence of our experimental values for the critical fluence, we can assume a relationship of the form: ft2, therefore concluding that not only the resistance of the blister skin itself is important (that being proportional to t), but there are also other internal resistance factors playing an important role.

Recent developments concerning void swelling in PWR austenitic internals at relatively low irradiation temperatures

F. A. Garner

Pacific Northwest National Laboratory, Richland WA, USA (frank.garner@pnl.gov)

In the last 7-8 years there has been a growing awareness of the potential of void swelling in austenitic steels used as internal components to impact the operation and economics of Western pressurized water reactors. It was originally assumed that void swelling would not occur in the 300 series steels used in the baffle-former-barrel assemblies that surround the active core zone, primarily because of the lower dpa rates and lower temperatures in PWR internals compared to those of fast reactors. It is now known that lower dpa rates actually hasten the onset of swelling, which may be further accelerated by applied stresses and the higher gas (He, H) generation and retention rates characteristic of light water reactors.

Evidence is now accumulating to show that swelling is indeed occurring in PWR internals, with the potential to influence the prospects for license extension from 40 to 60 years. A summary of experimental evidence and industry/regulatory response will be presented.

Влияние высокодозного облучения в реакторе БН-600 на

коррозионные и электрохимические свойства стали ЭП-450

О.А. Голосов*, В.Б. Семериков*, Т.Л. Кузина*,

А.Н. Огородов**, Е.А. Козманов**, Е.А. Медведева***
*ГУДП «СФ НИКИЭТ», г. Заречный, Россия (sfti@uraltc.ru) 
**Белоярская АЭС, г. Заречный, Россия 
***ФГУП «ВНИИНМ», г. Москва, Россия

Многолетний опыт эксплуатации в активной зоне (АЗ) реакторов на быстрых нейтронах (БН-600, БН-350 и БОР-60) показал высокую радиационную стойкость изделий, изготовленных из феррито-мартенситной стали ЭП-450 (12Х13М2БРФ). Однако на практике выяснилось, что в послеэксплуатационный период при мокром хранении ОТВС чехловые трубы, изготовленные из коррозионно-стойкой стали ЭП-450, подвержены повышенному коррозионному воздействию со стороны водной среды бассейна выдержки. Повышенные скорости коррозии стали при высоком проценте перехода продуктов коррозии в воду бассейна выдержки приводят не только к более частой регенерации фильтров системы химводоочистки, но и увеличивают дозовую нагрузку на обслуживающий персонал. Кроме того, недостаточная коррозионная стойкость в послеэксплуатационный период в воде бассейна выдержки перспективной по радиационной стойкости феррито-мартенситной стали ЭП-450 может оказаться ограничивающим фактором ее применения в качестве материала оболочек твэлов реакторов на быстрых нейтронах.

В этой связи в данной работе исследованы коррозионные и электрохимические свойства в воде с рН=7,0 чехловых труб из стали ЭП-450, облученных в реакторе БН-600 до максимальной повреждающей нейтронной дозы 75,6 сна. По результатам 2000-часовых испытаний с промежуточными выдержками 500 и 1000 ч выявлено, что в процессе эксплуатации на стали образуются приповерхностные слои с пониженной коррозионной стойкостью, как к равномерной, так и к язвенной коррозии. Глубина проникновения обоих видов коррозии имеет прямо пропорциональную зависимость от повреждающей дозы и уменьшается с температурой облучения, в то время как их кинетика различна: равномерная коррозия имеет линейную зависимость от времени, а кинетика глубины язвенной коррозии подчиняется параболической зависимости. Повышенная склонность к язвенной коррозии стали, облученной в жидком натрии, объясняется резким уменьшением ширины области устойчивой пассивности стали, которая имеет сильную зависимость от повреждающей нейтронной дозы и практически не зависит от температуры эксплуатации. При этом с повышением повреждающей дозы наблюдается смещение стационарного потенциала стали в положительную сторону на ~140 мВ, а потенциала выхода из пассивного состояния в отрицательную сторону более чем на 750 мВ.

Радиационно-стимулированное межкристаллитное растрескивание аустенитной нержавеющей стали в пароводяной смеси

А.Л. Евсеев, Ю.Д. Гончаренко, В.А. Казаков, В.К. Шамардин,

А.М. Печёрин, Г.В. Филякин, З.Е. Островский

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр

Российской Федерации НИИ атомных реакторов», Димитровград, Россия (bond@niiar.ru)

Одной из важных проблем использования аустенитных нержавеющих сталей в качестве элементов внутрикорпусных устройств (ВКУ) ядерных и термоядерных реакторов в пароводяных средах является их подверженность коррозионному растрескиванию под напряжением (КРН), которое часто носит межкристаллитный характер. Причины этого связывают с обеднением границ и прилегающих к ним зон хромом на сенсибилизированных участках околошовной зоны сварного соединения вследствие выпадения карбидов хрома типа Ме23С6 и/или Ме6С. Нейтронное облучение способствует развитию КРН за счёт радиационно-стимулированных процессов сегрегации и обеднения на межфазных поверхностях раздела.

Наиболее информативным материалом для исследования КРН в условиях нейтронного облучения являются реальные ВКУ, отработавшие длительный срок. В качестве объекта исследований была выбрана наружная труба из аустенитной нержавеющей стали типа 0Х18Н10Т кассеты регулирования реактора ВК-50, разрушившаяся в процессе плановой замены в области сварного соединения после 30 лет эксплуатации. В месте разрушения чехол работал в режиме попеременного охлаждения недогретой до кипения водой и пароводяной смесью, а флюенс нейтронов в зоне разрушения составил 3,01021 н/см2 (E > 0,1 МэВ).

Из полученных результатов следует:

- разрушение происходит преимущественно по границам зёрен;

- Ti сегрегирует на границах зёрен, а Cr и Ni их обедняют; толщина сегрегационного слоя на поверхности разрушения составляет 1-1,5 мкм;

- на поверхности разрушения присутствуют элементы, вредные с точки зрения коррозии, – хлор, сера и медь; После ионного травления уже на глубине менее 3 мкм скопления серы исчезают

Анализ литературных данных и полученных результатов, не претендуя на оригинальность, позволяет следующим образом представить себе механизм радиационно-стимулированного межкристаллитного коррозионного растрескивания аустенитных нержавеющих сталей.

В начальный период, когда на окисной плёнке металла есть трещины, поры и другие дефекты, идёт процесс общей коррозии с относительно высокой скоростью. Образующиеся малорастворимые продукты коррозии постепенно залечивают дефекты окисной плёнки на зёрнах, уменьшая площадь и число анодных участков. Роль анодов постепенно переходит к сенсибилизированным границам зёрен. Этот период можно считать инкубационным. Далее процесс протекает с низкой скоростью, отвечающей скорости анодного растворения в пассивном состоянии. Максимальная скорость наблюдается на участках с минимальной концентрацией хрома, в результате чего коррозия носит очаговый характер. По мере углубления межкристаллитных трещин продукты коррозии затрудняют доступ свежих порций воды/пара к анодным участкам и отвод ионов металла в обратном направлении. Вместе с этим затрудняется доступ катодного деполяризатора (кислорода), что приводит к перемещению катодного процесса на стенки межкристаллитных каналов вблизи поверхности. Усиливается процесс отравления границ зёрен серой и хлором, поступающих из теплоносителя и от радиационного распада сульфидов марганца MnS. На поверхностях образовавшихся межкристаллитных трещин начинается отложение меди. Образуются сложные скопления на основе серы и меди, в состав которых входят также железо, хром, никель, углерод и кислород. Всё сильнее начинают сказываться радиационно-стимулированные процессы обеднения границ зёрен хромом и никелем при одновременном обогащении их титаном, фосфором, кремнием. Химический состав приграничных областей всё больше отличается от химического состава матрицы. Под воздействием остаточных растягивающих сварочных напряжений зародыши межкристаллитных трещин растут в длину и ширину, достигая на конечной стадии длины в несколько десятков миллиметров и сливаясь в одну магистральную поперечную трещину. Процесс межкристаллитного коррозионного растрескивания заканчивается поперечным разрушением трубы.

Рентгенографическое исследование тонкой структуры сплава

Zr-2.5%Nb после реакторного облучения при ~80 °С

В.Е. Калачиков, В.А. Цыгвинцев, Н.В. Глушкова

ГУДП «СФ НИКИЭТ», г.Заречный, Россия (sfti@uraltc.ru)

Исследовали материал канала СУЗ (зав. № С-24) из сплава Zr-2,5 % Nb после его эксплуатации в течение 17,4 года в ячейке № 32-25 4-го энергоблока Ленинградской АЭС. Расчетный флюенс нейтронов за время эксплуатации составил ~3 × 1022 т.н./см2 (~1,2  сна), температура облучения ~80 °С.

Показано, что в результате реакторного облучения наблюдается смещение рентгеновских линий a-циркониевой матрицы, их уширение и изменение интенсивности. Величина и знак наблюдаемых изменений тонкой структуры зависят от типа плоскостей дифракции (призматические, базисные или пирамидальные). Максимальные увеличения межплоскостных расстояний и полуширины рентгеновских линий отмечены для плоскостей призматического типа {h00} и {hk0}. У плоскостей базисного типа {00L} наблюдалось уменьшение полуширины линий и межплоскостного расстояния. Изменения тонкой структуры связываются с ориентированным преимущественным накоплением радиационных дефектов типа внедрения (мелкие дислокационные петли) в призматических плоскостях и вакансионных дефектов (мелкие кластеры, а также ди- или три вакансии) в плоскостях базисного типа.

Изменение физико-химического состояния атомов железа в оксидных пленках циркониевых сплавов при нейтронном облучении

В.П. Филиппов*, А.Б. Батеев*, Р.Н. Пугачев*,  Г.П.Кобылянский**

*Московский инженерно-физический институт (государственный университет),

Москва, Россия (filippov@d108.mephi.ru)

**Научно-исследовательский институт атомных реакторов, Димитровград, Россия

Методом мессбауэровской спектроскопии исследовались оксидные пленки циркониевых сплавов (Zr-0.76%Fe-1.6%Sn-0.95%Nb и Zr-0.76%Fe-1.6%Sn.), окисленных в автоклавных условиях и в условиях реакторного облучения.

Испытания плоских образцов в реакторе проводились в герметичных ампулах из нержавеющей стали, заполненных дистиллированной водой, в течение 37, 80 и 112 эффективных суток( накоплен флюенс 3*1020 н/см2 (Е>0.5 МэВ). В аналогичных ампулах образцы сплавов испытывались в лабораторных условиях в течение 40, 80 и 120 суток в идентичном термодинамическом режиме (350°С, 16.8 МПа).

Сравнительный анализ коррозионных кривых показал, что при реакторном облучении полученные толщины оксидных пленок почти в три раза превышают толщины пленок, полученных при коррозии в автоклаве. Это свидетельствует о том, что реакторное облучение существенно ускоряет коррозионный процесс обоих сплавов и особенно для тройного сплава.

Мессбауэровские исследования показали, что на спектрах оксидных пленок, выращенных в автоклавных условиях на  обоих сплавах, обнаружены линии атомов железа, находящихся в виде твердых растворов ионов Fe2+, Fe3+, Fe4+ в ZrO2, а также линии металлической фазы α-Fe, но не на всех стадиях испытаний. При  коррозии в реакторных условиях образуется те же твердые растворы ионов Fe2+, Fe3+, Fe4+ в ZrO2, а также соединение α-Fe2O3, но не выявляется Fe. Определены концентрации атомов железа, находящихся в различных химических состояниях, в оксидных пленках

Сравнение кинетических кривых коррозии с результатами мессбауэровских исследований показало, что металлическое α-Fe образуется только в пленках сплавов, подвергнутых коррозии в автоклавных условиях. В этих условиях сплавы обладают относительно хорошей коррозионной стойкостью. В условиях реакторного облучения, когда сплавы проявляют низкую коррозионную стойкость, в пленках α-Fe не обнаружено, а отмечено образование соединения α-Fe2O3. Что касается содержания твердых растворов ионов Fe2+, Fe3+, Fe4+ в ZrO2, то отмечается уменьшение концентрации ионов Fe4+ в оксидных пленках, полученных при ухудшении коррозионной  стойкости сплавов, например, при коррозии в реакторных условиях. Полученные данные подтверждает концепцию о положительном влиянии металлических выделений и твердого раствора ионов Fe4+ в оксидной пленке на коррозионное поведение циркониевых сплавов.

Изменение изотермической кинетики -превращения нелегированного плутония после различного времени самооблучения образцов

# А.М. Лясота, А.В. Трошев, С.И. Абраменко, В.Н. Кордюков, Ю.Н. Зуев, Б.В. Литвинов,

# Э.П. Магда

# Российский Федеральный Ядерный Центр–ВНИИ технической физики

456770 Россия, Снежинск, Челябинская обл., а.я.245 (btk@five.ch70.chel.su)

В работе представлены результаты исследований кинетики -превращения нелегированного плутония в изотермических условиях на образцах после различного времени самооблучения. Кинетические зависимости изменения степени превращения во времени получены методом измерения электросопротивления массивных образцов. Показаны особенности исходного состояния и кинетики фазового превращения плутония. Обсуждаются различия в кинетике фазового превращения в зависимости от времени самооблучения. Основное отличие плутония после длительного самооблучения от свежеизготовленного заключается в снижении скорости фазового превращения, что проявляется в существенном сдвиге S-образных кривых в сторону больших времён наблюдения процесса превращения.

Литература

- Плутоний. Справочник. Под редакцией О.Вика, Москва, Атомиздат, 1973г.

- Plutonium 1975 and other Actinides. Proceeding of the Conference in Baden-Baden September 10-13 1975.

- Дж. Кристиан. Теория превращений в металлах и сплавах. Издательство «Мир», 1978г.

Радиационные явления в аустенитных сталях, облученных в реакторах СМ, БОР-60, ВВЭР-1000 в интервале температур 280-400 оС

В.С. Неустроев*, З.Е. Островский, В.К. Шамардин

* ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР», г.Димитровград, Ульяновская область, Россия, (fae@niiar.ru)

Одной из самых актуальных проблем в последнее время стала проблема исследования эволюции микроструктуры аустенитных сталей при низких температурах облучения, которая определяет в значительной степени распухание и охрупчивание сталей. В реакторах на быстрых нейтронах, реакторах с водой под давлением, с кипящей водой эксплуатируются различные элементы из сталей типа Х18Н10Т в разных, но иногда близких по некоторым параметрам условиях облучения. Сравнительные исследования этих элементов дают возможность оценить влияние условий облучения на микроструктуру и свойства сталей и являются базой для принятия решений по продлению ресурса отдельных конструкций внутрикорпусных устройств ВКУ ЯЭУ.

За последние несколько лет в ГНЦ РФ НИИАР были выбраны для исследований несколько элементов из сталей типа Х18Н10Т, эксплуатировавшихся при условиях облучения близких к условиям облучения ВКУ реакторов ВВЭР. Это чехлы и перходник экранных пакетов (сталь 12Х18Н10Т) после длительной (более 22 лет) эксплуатации в реакторе БОР-60, направляющий канал из периферийной ТВС реактора ВВЭР-1000 (сталь 08Х18Н10Т). блок материаловедческого пакета в реакторе СМ (сталь 12Х18Н10Т). Диапазон повреждающих доз для исследованных изделий менялся от 1.5 до 81 сна, а температура облучения от 285 до примерно 400 оС.

Результаты и анализ проведенных исследований позволили провести сравнение микроструктуры, выделившихся фаз, радиационного распухания и механических свойств этих сталей в зависимости от скорости набора дозы, температуры и повреждающей дозы.

К наиболее очевидным выводам этих исследований можно отнести следующие:

Существуют отличия в микроструктуре образцов исследованных сталей, облученных в различных реакторах.

Длительное облучение экранных пакетов в реакторе БОР-60 при низких температурах облучения (около 320 оС) приводит к распуханию материала чехлов, которое зависит от скорости набора дозы. В исследованиях радиационного распухания всех перечисленных элементов из сталей типа Х18Н10Т определен температурный порог образования пор – 300-310 оС.

Для образцов сталей типа Х18Н10Т, вырезанных из облученных в реакторах на быстрых нейтронах и ВВЭР-1000 элементов, обнаружено сильное упрочнение и снижение общего относительного удлинения, которое сравнивается с упрочнением, рассчитанным по микроструктурным изменениям облученных сталей.

Особенности изменений структуры и поведения некоторых циркониевых материалов при повреждающих дозах до 50 сна

Г.П. Кобылянский*, А.Е. Новоселов*, З.Е. Островский*, В.К. Шамардин*,

А.В. Обухов*,  В.Н. Шишов**, М.М. Перегуд**

*ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР», Димитровград, Россия

** ФГУП ВНИИНМ, Москва, Россия (gpk@vinf.ru)

Исследована радиационная повреждаемость циркониевых материалов от  дозы нейтронного облучения (вплоть до дозы ~50 сна), величина которой обусловлена изменением либо времени облучения, либо плотности потока нейтронов. Эксперименты по облучению образцов нелегированного циркония и сплавов Zr-1%Nb, Zr-2,5%Nb и Zr-1%Nb-1,3%Sn-0,4%Fe проведены в разборных устройствах в реакторе БОР-60 в температурном диапазоне (320-420)оС. Конструкция устройства позволяла извлекать образцы во время остановки реактора (2-3 раза в год) и проводить измерения размерных изменений образцов в защитной камере, а затем вновь возвращать их на облучение в реактор. Дозная зависимость деформации радиационного роста образцов из циркония и сплавов системы Zr-Nb, облученных при температуре ~350 оС, резко возрастает при дозах выше ~10 сна, а образцов сплава Zr-1%Nb-1,3%Sn-0,4%Fe – при ~37 сна. Повышение температуры облучения до 420оС сдвигает начало резкого увеличения темпа радиационного роста сплава Zr-1%Nb до ~30 сна, а у сплава Zr-1%Nb-1,3%Sn-0,4%Fe изменения темпов радиационного роста не наблюдалось вплоть до достигутой дозы 55 сна. Наступление стадии повышенного радиационного роста в сплавах коррелирует с появлением в их структуре дислокационных петель с вектором Бюргерса с-типа, совпадающим с потерей когерентности мелкодисперсных выделений второй фазы. Как показали эксперименты с послерадиационным отжигом облученных образцов, задержка формирования таких петель приводит к сдвигу начала «перелома» дозной зависимости радиационного роста в сторону больших доз.

Высокодозное облучение приводит к изменению элементного состава фаз: ГПУ матрица твердого раствора обедняется ниобием, в структуре сплава Zr-1%Nb-1,3%Sn-0,4%Fe присутствует фаза (ZrNb)2Fe, в которой зафиксирован градиент концентрации элементов по радиусу частиц. При изучении выделений избыточных фаз размером порядка 30-60 нм установлено, что облучение сплавов циркония Zr-1%Nb и Zr-1%Nb-1,3%Sn-0,4%Fe приводит к увеличению среднего размера частиц и снижению их концентрации. В облученных образцах сплава Zr-1%Nb содержание атомов ниобия в выделениях фазы -Nb уменьшается по сравнению с необлучённым материалом и при высоких дозах достигает около 50 %.

Изменения микроструктуры стали ЭИ-847 при длительном облучении в реакторе на быстрых нейтронах при температурах 300 - 390 С

И.А. Портных, В.Л. Панченко, Е.Н. Щербаков, А.В. Козлов

ГУДП "СФ НИКИЭТ", Заречный, Россия (sfti@uraltc.ru)

Проведены исследования аустенитной стали ЭИ-847, прошедшей длительное облучение в качестве оболочки твэла импульсного реактора на быстрых нейтронах ИБР-2. Исследованы участки температура облучения которых составляла от 300  С до 390 С. При этом за 16 лет эксплуатации (из которых находились 4,8 года на мощности 22.5 кВт/кг) максимальная повреждающая доза в материале оболочки достигла 13 сна и соответствовала температуре облучения 350 С.

Исследования проводились методами просвечивающей электронной микроскопии и микродифракционного анализа. В материале участка, облучавшегося при температуре облучения 350 С, наблюдались поры. На статистической выборке объемом около 1000 пор построено распределение пор по размерам. Показано, что это унимодальное распределение со средним размером пор около 4 нм. Их концентрация составляет 2,51021 м-3. Как правило, они связаны с дислокациями или с дислокационными петлями, концентрация которых превышает концентрацию радиационных пор.

В стали, облучавшейся нижней части активной зоны при температуре 300 С (повреждающая доза 6 сна), пор не обнаружено, но наблюдается большое количество радиационных дефектов типа дислокационных петель, образующих фрагменты мелкоячеистой дислокационной структуры.

Микроструктура материала, облученного в верхней части АЗ при температуре 390 С до дозы 6 сна, также содержит большое количество дислокационных петель, но, по сравнению с нижней частью, их концентрация ниже и размер меньше. Радиационных пор в материале этого участка не наблюдается.

Влияние радиационного распухания на коэффициент теплового расширения стали ЧС-68

Е.Н. Щербаков, А.В. Козлов, И.А. Портных, О.И. Асипцов, В.Л. Панченко,

Л.А. Скрябин

ГУДП “СФ НИКИЭТ”, г. Заречный, Россия (sfti@uraltc.ru)

Проведены измерения коэффициента теплового расширения нержавеющей аустенитной стали ЧС-68 (06Х16Н15М2ГТФР-ИД) после длительного облучения в качестве оболочки твэла реактора на быстрых нейтронах БН-600. Исследованы участки, температура облучения которых составляла от 430 С до 590 С. Максимальная повреждающая доза в материале оболочки достигала 70 сна и соответствовала температуре облучения 530 С.

На образцах оболочки проведены исследования параметров линейных изменений облученного материала в диапазоне температур от 200 до 700 °С. Установлено, что значения коэффициента теплового расширения (КТР) материала, взятого из разных участков АЗ, при нагреве от 200 до 530 °С отличались незначительно. В интервале температур 530-700°С наблюдалось существенное падение КТР, обусловленное, вероятно, структурными превращениями. При проведении повторных нагревов ход зависимостей КТР в высокотемпературной области изменялся.

Для изучения процессов отжига радиационно-индуцированных дефектов была проведена серия дилатометрических измерений при изотермических выдержках на температурах от 420 °С до 660 °С. В процессе изотермических выдержек при температурах больших, чем температура эксплуатации, наблюдалось относительное уменьшение длины образцов в пределах от 0,01 до 0,11 %. Уменьшение исходной длины образцов происходило и при линейных нагревах до температур больших, чем температура эксплуатации. Установлено, что величина усадки обратно пропорциональна температуре эксплуатации материала оболочки твэла.

Методами просвечивающей электронной микроскопии проведена статистическая обработка ансамбля радиационных дефектов. Показано, что уменьшение длины образцов связано с отжигом радиационных дефектов, в частности, с эволюцией вакансионных пор.

Влияние структурно-фазового состояния Zr-Nb содержащих сплавов

на деформацию радиационного роста

#### В.Н. Шишов1, М.М. Перегуд, А.В. Никулина, Г.П. Кобылянский2, А.Е. Новоселов,

#### З.Е. Островский

# 1Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Всероссийский научно-

исследовательский институт неорганических материалов, г. Москва, Россия (gor@bochvar.ru)

### 2 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Научно-исследовательский институт атомных реакторов»,Ульяновская область, г. Димитровград, Россия

Создание более экономичных, безопасных и эффективных активных зон реакторов ВВЭР с достижением выгорания топлива 65-70 Мвт•с/кг U при 5-7 годичных циклах эксплуатации связано с необходимостью обеспечения ресурсных характеристик циркониевых материалов, используемых для создания ТВС.  В связи с поиском наиболее оптимальных составов и структурно-фазового состояния циркониевых сплавов большое внимание уделяется совершенствованию сплавов Э110 (Zr-1%Nb) и Э635 (Zr-1%Nb-0.35%Fe-1.2%Sn), хорошо зарекомендовавших себя в отношении сопротивления радиационной ползучести, деформации радиационного роста (ДРР), высоких прочностных характеристик, коррозии. Различие этих сплавов в свойствах определяется их состоянием, связанным с составом легирующих элементов. Это различие ярко проявляется при облучении материалов в реакторе, особенно при изучении зависимости ДРР от флюенса нейтронов.

Представлены результаты исследования структурно-фазового состояния рекристаллизованных сплавов систем Zr-Nb и Zr-Nb-Fe-Sn, холодно-деформированного и термообработанного в α и (α+β)-областях и изучено влияние такого состояния на ДРР при облучении в реакторе БОР-60 при Т═ 315-350ºС.

Выявлено существенное различие в поведении ДРР рекристаллизованных сплавов этих систем и меньшее для Zr-Nb-Fe-Sn в разном структурно-фазовом состоянии (за исключением закаленного  из (α+β)-области). Инкубационный период стадии ускоренного роста определяется составом α-матрицы, фазовым состоянием и исходной дислокационной структурой. Нейтронное облучение приводит к перераспределению легирующих элементов между матрицей и выделениями, изменению состава твердого раствора α-Zr и влияет на накопление радиационных дефектов, их подвижность, анизотропию и формирование вакансионных ‹с› -компонентных дислокационных петель. Появление таких ‹с› - петель обычно коррелирует с ускорением ДРР циркониевых труб в осевом направлении в соответствии с их текстурой.

Обсуждаются результаты ТЭМ исследования микроструктуры исходных и облученных материалов с точки зрения взаимосвязи с ДРР и стабильности фаз под действием облучения.

Анализируются данные эволюции фазового состава, размера и распределения выделений:

а) выделения β-Nb в сплавах Zr-Nb изменяют состав в сторону уменьшения содержания Nb от ~ 90% до ~ 50%, формируются вторичные выделения, возможно обогащенные ниобием;

б) выделения фазы β-Zr испытывают радиационно-стимулированный распад;

в) выделения фазы Лавеса изменяют состав (снижается содержание Fe) и кристаллическую структуру, ГПУ→ ОЦК (”β-Nb”);

г) выделения (Zr,Nb)2Fe с решеткой ГЦК сохраняют первоначальный состав и кристаллическую структуру;

д) аморфизация выделений вторых фаз при данных условиях облучения (Т=315-350°С) не наблюдается.

Проанализированы собственные экспериментальные и зарубежные литературные данные,  сопоставлены многочисленные результаты ДРР циркониевых сплавов от флюенса в разных реакторах с разной энергией быстрых нейтронов на основе величины повреждающей дозы (сна).

# Damage of beryllium under high-dose neutron irradiation

V.P. Chakina, V.A. Kazakova, R.R. Meldera, G.A. Shimanskya, S.V. Belozerova,D.N. Suslova,

R.N. Latypova, Z.Ye. Ostrovskya, Yu.D. Goncharenkoa, D.V. Pevtsova, I.B. Kupriyanovb

aState Scientific Center of Russian Federation, Research Institute of Atomic Reactors,

433510, Dimitrovgrad, Ulyanovsk region, Russia

bState Unitary Enterprise, All-Russian Research Institute of Inorganic Materials,

123060, Rogov st. 5, Moscow, Russia

Beryllium is supposed to be used in structural components of the future fusion reactor as plasma facing material, blanket material and neutron multiplier. Evaluation of degradation degree of beryllium properties under the influence of the neutron irradiation in the nuclear reactor is an important problem for feasibility of the fusion reactor components. The paper describes the research results of the irradiation effect in the SM and BOR-60 reactors at 70-4500C in the neutron fluence range (0.5-16)·1022cm-2 (E>0.1 MeV) for physical-mechanical properties and microstructure of several Russian beryllium grades (TE-400, TE-56, TE-30, TIP, DIP) produced by the HE and HIP technologies.

Механизмы радиационной ползучести металлического уранового топлива и ее температурные нелинейности

В.Д. Русов*, В.А. Тарасов** 
*Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина (siiis@te.net.ua)

**Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина (vtarasov@ukr.net)

В [1] показано, что в металлическом уране при умеренных температурах и высоких плотностях потока нейтронов концентрации точечных дефектов могут значительно превышать термически равновесную, также представлена учитывающая это теоретическая модель установившейся радиационной ползучести в рамках механизма скольжения и переползания дислокаций, основанная на концепции дислокации как неидеального стока для точечных дефектов. Разработаны динамический метод математического моделирования скольжения и переползания гибкой дислокации, взаимодействующей с препятствиями, и комплекс ЭВМ программ для математического моделирования радиационной ползучести и оценивания установившейся скорости радиационной ползучести методом Монте-Карло. Компьютерное моделирование радиационной ползучести металлического уранового топлива выявило ее температурные нелинейности [2]. Эти температурные нелинейности послужили причиной для поиска нелинейных эффектов и режимов в открытой нелинейной стохастической системе, которой является система металлическое урановое топливо под облучением [3].

Представлены обобщенные диаграммы радиационно-термической ползучести для неделящихся (конструкционных) металлов и для делящихся (топливных) металлов. Качественно определены области применения теоретических моделей радиационной ползучести. Показано, что нелинейности кривой термической зависимости установившейся скорости радиационной ползучести, обусловлены особенностями, использовавшейся теоретической модели радиационной ползучести, основанной на концепции дислокации как неидеального стока для ТД,  и особенностями генерации радиационных ТД в делящихся металлах.

Литература

- Тарасов В.А. Математическое моделирование радиационной ползучести реакторного топлива на примере урана и его сплавов. // ВАНТ, №2, 2001, серия: ФРП и РМ (79), с. 23-30.

- Тарасов В.А. Комп’ютерне моделювання радіаційной повзучості реакторного палива. // УФЖ, №10, 2000, с. 23-35.

- Русов В.Д., Тарасов В.А., Ушеренко С.М., Овсянко М.М. Моделирование диссипативных структур и волн концентраций точечных дефектов в открытой нелинейной физической системе “металл + нагрузка + облучение”. // ВАНТ, №4, 2001, серия: ФРП и РМ (80), с. 3-8.

Изменение свойств компактного диоксида плутония

при радиационном воздействии

А.В. Трошев, С.И. Абраменко, В.Н. Кордюков, А.М. Лясота

Российский Федеральный ядерный центр –ВНИИ технической физики

456770 Россия, Снежинск, Челябинская область, а.я.245 (btk@five.ch70.chel.su)

В докладе представлены экспериментальные результаты по исследованию изменения электрического сопротивления Pu239O2 при длительном радиационном воздействии. Полученная зависимость электрического сопротивления материала от дозовой нагрузки сравнивается с известными результатами исследований параметров кристаллической решетки Pu238O2 при радиационном воздействии со значительно большей интенсивностью. В результате сравнения показывается, что, несмотря на существенное различие в интенсивности радиационного воздействия, в обоих случаях  заметное изменение физических свойств PuO2 происходит при дозовых нагрузках t=2010-5.

# Литература

- С.Е.McNeilly. The electrical properties of plutonium oxides. Journal of nuclear materials. 11, 1 (1964) 53-58.

- И.И.Капушков, Г.Н.Яковлев, О.В.Скиба и др. Радиационная устойчивость двуокисей Cm244 и Pu238 под действием самооблучения: «Атомная энергия», т.27, вып.4 (октябрь 1969).

Исследование распределения Er в уран-эрбиевом оксидном топливе РБМК методом рентгеноструктурного анализа

В.А. Цыгвинцев *, А.Н. Тимохин*, В.Р. Кузнецов *, А.В. Иванов **

*ГУДП “СФ НИКИЭТ”  г. Заречный, Россия (sfti@uraltc.ru)

**ФГУП “НИКИЭТ”  г.Москва, Россия

Одним из способов, повышающих безопасность и надежность блоков РБМК, является добавление в топливо Er в качестве выгорающего поглотителя. Важной характеристикой изготовленного с применением уран-эрбиевого топлива тепловыделяющего элемента является концентрация и распределение эрбия по топливной таблетке.

Неразрушающим способом нахождения распределения эрбия по таблетке может быть метод рентгеноструктурного анализа, позволяющий рассчитать концентрацию эрбия в таблетке и определить характер его распределения.

Показана возможность применимость метода рентгеноструктурного анализа в расчете содержания эрбия. Приведена зависимость параметра элементарной решетки топлива от содержания эрбия. Подобраны функция аппроксимации рентгеновских рефлексов и функция экстраполяции в методе прецизионного определения параметра решетки кристаллических материалов с кубической структурой.

Приведена методика расчета концентрации Er и объемной доли участков с различным содержанием эрбия. С использованием её исследованы образцы семи топливных партий с различным обогащением по U235 и массовой долей эрбия.

Проведено исследование состояния кристаллической структуры уран-эрбиевого оксидного топлива после облучения в реакторе ИВВ-2М с расчетной глубиной выгорания от 0,67 до 10 МВтсут/кгU.

Comparison of Irradiation Conditions for Fusion Materials in IFMIF and ESS

P.V. Vladimirov*, A.  Möslang
Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany 
* (Pavel.Vladimirov@imf.fzk.de)

Investigation of the fusion materials behaviour under irradiation conditions close to those expected for future fusion reactor is one of the most critical issue for the design of demonstration power reactor DEMO and fusion reactor prototype ITER. Among other facilities the International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF) was selected and approved to be suitable for proper simulation of fusion irradiation [1-3]. The design of the European Spallation Source raised a discussion of suitability of this neutron source for fusion materials irradiation. The present study is devoted to comparison of the irradiation conditions for both facilities with respect to their ability to simulate DEMO reactor environment.

Geometry models of these facilities were designed to perform Monte Carlo simulation of neutron spectra at different parts of the installations. Using calculated neutron and primary knocked-on atom spectra various damage characteristics, namely, damage and gaseous atom production rates as well as spallation rates were calculated and compared. In particular it was shown that He/dpa ratio for reflector position (at least in Fe based alloys) is between 5-6, that is about a factor of two lower than expected for DEMO fusion reactor. While the H/dpa ratio at the same position is about 33-36, which is a factor of about 1.5 below DEMO reactor specific ratios.

On the basis of the work the ESS target position initially proposed for allocation of fusion materials irradiation rigs was ruled out as having too hard neutron spectra producing substantial amount of spallation products and resulting in changing phase composition and material properties deterioration of irradiated structural materials. It was also confirmed that although ESS reflector position could be used for obtaining some preliminary results (in case the ESS will be constructed several years earlier than IFMF), the IFMIF facility is necessary for proper simulation of the fusion irradiation conditions and comprehensive investigation of fusion relevant materials behaviour under irradiation.

References

- Möslang, K. Ehrlich, T.E. Shanon, M.J. Rennich, R.A. Jameson, T. Kondo, H. Katsuta, H. Maekawa, M. Martone, V. Teplyakov;  Nuclear Fusion 40(3Y) 619-627 (2000)

- Yu. Lizunov, A. Möslang, A. Ryazanov, P. Vladimirov, ICFRM-10, 14-19- Oct. 2001, Baden-Baden, Germany, submitted to J. Nucl. Mater.

- Möslang, P. Vladimirov, ISFNT-6, 7-12 Apr., 2002, San Diego, submitted to Fusion Eng. and Design

Новый конструкционный материал для термоядерных реакторов на базе V-Ti-Cr сплава, очехлованного ферритной нержавеющей сталью

А.В. Ватулин1, Г.П. Ведерников1, А.В. Вертков2, С.Н. Вотинов1, И.Н. Губкин1,

В.А. Евтихин2, И.Е. Люблинский2, Д.В. Соколовский1, А.К. Шиков1

1НИИ неорганических материалов им.акад. А.А.Бочвара, Москва 120060, Россия

2Красная Звезда, Электролитный проезд, 1А, Москва115230, Россия

В качестве малоактивируемого конструкционного материала (материала с быстрым спадом наведенной активности)  в термоядерных реакторах с литиевым теплоносителем наиболее перспективными являются ванадиевые сплавы на основе системы V-Ti-Cr сплавы V-4Ti-4Cr и V-10Ti-5Cr отличаются высокой радиационной стойкостью.

Сплавы не подвержены вакансионному распуханию и не охрупчиваются при облучении при температурах ваше 400 ºС. По уровню прочностных свойств и стабильности при температурах до 750-800 С предпочтительнее оказывается сплав V-10Ti-5Cr.

Однако, основной недостаток ванадиевых сплавов растворять примеси внедрения: кислород, азот, углерод, водород, существенно ограничивает применение сплавов ванадия из-за деградации (охрупчивания) свойств по этой причине. С целью защиты сплава в процессе производства и эксплуатации от воздействия этих элементов предложено очехловать детали из ванадиевого сплавав ферритной нержавеющей сталью. Горячая и холодная прокатка показали хорошую адгезию этих материалов, что позволит обеспечить высокий уровень жаропрочности и радиационной стойкости за счет ванадиевого сплава, а коррозионную стойкость в различных средах за счет нержавеющей стали.

Исследование воздействия трития и реакторного облучения на свойства

материалов первой стенки и дивертора термоядерного реактора

Ю.Н. Зуев*, Б.Н. Гощицкий**, В.В. Сагарадзе** 
* Российский Федеральный Ядерный Центр - Институт Технической Физики,

Снежинск, Россия  (y.n.zouev@vniitf.ru) 
**Институт физики металлов УрО РАН

Как известно, одним из важнейших аспектов обеспечения надёжности, радиационной и экологической безопасности установок ядерной и термоядерной энергетики являются проблемы воздействия на материалы и проникновения в окружающую среду трития, нарабатываемого в процессе эксплуатации (ядерные и жидкосолевые реакторы) и (или) используемого в качестве топлива (термоядерные установки). Особенно важна указанная проблема при выборе материалов и разработке технологии изготовления таких энергонапряжённых элементов термоядерного реактора (ТЯР) как дивертор и первая стенка.

В настоящем докладе предлагается некий план работ, целью которого является получение экспериментальных данных о воздействии трития, радиогенного гелия и реакторного облучения на структуру и свойства материалов и биметаллических элементов первой стенки и дивертора термоядерного реактора с магнитным удержанием плазмы. В качестве объектов исследования предполагается использовать образцы радиационно стойких сталей и биметаллический элемент первой стенки сталь/бронза (SS316L/CuA115), предоставленный J.F. Stubbins и Celia Elliott, Иллинойсовский университет, США.

В результате выполнения проекта будет получена информация о:

- параметрах процесса проникновения и уровнях накопления тяжелых изотопов водорода в конструкционных материалах ТЯР;

- концентрации и локализации водорода в структуре образцов;

- влиянии водорода на механические свойства конструкционных материалаов в условиях длительного воздействия растягивающих напряжений;

- взаимодействии атомов трития с исходными и с радиационно-индуцированными дефектами в изучаемых материалах;

- влиянии состояния поверхности на процессы взаимодействия трития с материалами.

- Ожидаемые результаты имеют значительную научно-практическую ценность для обоснованного выбора материалов и инженерно-технологических решений при проектировании термоядерных установок, обеспечивающих минимум утечек трития в рабочие помещения и окружающую среду.

Основой для выполнения работ по предлагаемому плану является созданная во время выполнения проекта МНТЦ 019-94 экспериментальная база и команда исполнителей, объединенная стремлением не только развить задел, сформированный благодаря проекту 019-94, но и закрепить сложившуюся кооперацию исследователей МАЭ РФ, РАН и международного научного сообщества.

Процессы проникновения и кинетику выхода трития предполагается изучать методами водородопроницаемости и термодесорбции, для измерения концентрации будет использован жидкосцитнилляционная спектроскопия, распределение изотопов водорода в структуре материалов будет исследоваться методом микроавторадиографии. Информация о взаимодействии изотопов водорода и радиогенного гелия с дефектами различного происхождения (дислокации, границы зёрен и субзёрен, межфазные границы и т.п.) будет получена из данных по изменению механических свойств, электросопротивления и остаточной концентрация трития. Кроме того, будет максимально использованы методы рентгеноструктурного анализа, аннигиляции позитронов, электронной микроскопии и ядерного микроанализа.

Для исследования состояния перехода между слоями биметаллических конструкций будут использованы специальные образцы, которые будут изготавливаться из биметаллических плит и испытываться как до так и после насыщения тритием и радиогенным гелием.

Особый интерес, с точки зрения служебных свойств материалов ТЯР представляет аспект влияния трития и нейтронного облучения на деградацию механических свойств при долговременных воздействиях растягивающих нагрузок. Это связано с тем, что общепринятые кратковременные испытания не выявляют действительного влияния водорода на переход материалов в хрупкое состояние при длительном воздействии постоянных нагрузок (которые наиболее часто реализуются во  время эксплуатации), в то время как долговременные испытания позволяют определять чувствительность пластических свойств  конструкционных материалов даже к малым количествам газовых примесей.

Цели предлагаемых исследований полностью совпадают с целями МНТЦ, так как создают возможности для альтернативной деятельности разработчиков ядерных боеприпасов в мирных областях науки, позволяют им применить опыт и знания для решения мировых проблем в области производства термоядерной энергии, охраны окружающей среды и безопасности термоядерных реакторов, а также способствуют дальнейшей интеграции учёных России в мировое научное сообщество.

Влияние длительного естественного самооблучения дельта-стабилизированного сплава плутония с галлием на микроструктуру,

механические свойства, кинетику фазового превращения в

слабых  ударных волнах

Е.А. Козлов1), Л.Ф. Тимофеева2), В.И. Таржанов1), И.В. Теличко1), Д.М. Горбачев1), Д.Г. Панкратов1), А.Н. Грачев1), А.В. Воробьев1), В.Г. Шмыгин1), В.С. Саков1), В.И. Черкасов1), Ю.Н. Зуев1), Н.Н. Маркелов1), А.В. Зимин1), И.Л. Святов1), Н.А. Цепилов1), Д.В. Таскин1), И.В. Подгорнова1)

1) ФГУП РФЯЦ – Всероссийский НИИ технической физики им. акад. Е.И.Забабахина, г.Снежинск, Россия (kozlov@gdd.ch70.chel.su)

2) ФГУП Всероссийский НИИ неорганических материалов им.акад. А.А.Бочвара, 123060,  Москва, ул. Рогова, 5а, Россия (tim@bochvar.ru)

Исследованию особенностей поведения свежеизготовленных дельта-стабилизированных сплавов плутония с галлием в слабых ударных волнах посвящены работы [1-3].

Накопление в кристаллической решетке сплава радиогенного гелия вследствие -распада ядер плутония в процессе длительного естественного самооблучения при комнатной температуре может приводить не только к изменению механических свойств сплава при его квазистатическом и высокоскоростном деформировании в области исходной δ−фазы, но и изменению кинетических закономерностей протекания δ−α'−фазового превращения при импульсном нагружении.

Представлены постановка опытов и первые результаты по изучению высокоскоростной упруго-вязко-пластической деформации в области исходной -фазы и кинетики протекания δ−α'−фазового превращения естественно состаренного до 16 лет -сплава при его нагружении слабыми ударными волнами. С учетом [4-8] обсуждаются особенности микроструктурных изменений длительно самооблучавшихся сплавов, ответственные за изменение кинетики δ−α'−фазового превращения.

Литература

- Kamegai M., J. Appl. Phys., 1975, v. 46, # 4, p.1618

- Козлов Е.А., Тимофеева Л.Ф., Музыря А.К., Макрокинетические  особенности  протекания δ−α'−фазового превращения в -плутонии при пороговых импульсах нагрузки, Химическая физика, 1995, т.14, № 1, с.62-68

- Козлов Е.А., Тимофеева Л.Ф., Дендритная ликвация в дельта-фазных сплавах плутония и особенности протекания в них фазовых превращений в слабых и сильных ударных волнах.. Сб. Тезисов докладов Российской конференции “Материалы ядерной техники”, посвященной 100-летию со дня рождения академика А.А.Бочвара, ФГУП ВНИИНМ: 2002, с.113-114.

- Dooley D., Martinez B, Olson D., Olivas D., Ronquillo R., Rising T. Diffusion of Helium in Plutonium Alloys, In: Conference Transactions Plutonium Futures – the Science, Santa Fe, New Mexico, USA, July 10-13, 2000, K.K.S.Pillay and K.C.Kin (eds), 2000, American Institute of Physics, pp.428-430

- Murphy S.M. Radiation-Induced Changes in Microstructure. In: 13th Int. Symp. ASTM STP 995, F.A.Garner, N.H.Packan and A.S.Kumar (eds), American Society for Testing and Materials, Philadelphia, USA, 1987, pp.330

- Freibert F., Martinez B, Baiardo J.P., Olivas J., Ronquillo R., Effects of Self-Irradiated Damage on Physical Properties of Stabilized Pu Alloys. In: Conference Transactions Plutonium Futures – the Science, Santa Fe, New Mexico, USA, July 10-13, 2000, K.K.S.Pillay and K.C.Kin (eds), 2000 American Institute of Physics, pp.431-432

- Thomas Zocco (NMT-6 – Nuclear Materials Technology Division, LANL), Mark Wall, Adam Schwartz and Bill Wolfer (LLNL, Livermore), Paul Roussel (AWE, Aldermaston, UK), Mary Esther Lucero and Michael Ramos (NMT-16, LANL) Transmission Electron Microscopy to Observe Helium Bubbles in Plutonium, In: The Actinide Research Quarterly Los Alamos National Laboratory, Nuclear Materials Research and Technology, 4th quarter 2001, pp 1-3

- Robert Hixson and John Vorthman (DX-1 – Detonation Science and Technology Division, LANL) and Benjamin Lopez (NMT-16 – Nuclear Materials Science and Technology Division, LANL) Shock – Wave Research on Plutonium Yields New Information Concerning Dynamic Material Properties, Ibidem, pp.4-5, 11

Влияние длительного самооблучения на изменение  сдвиговой прочности  нелегированного плутония при его взрывном нагружении

Е.А. Козлов, В.И. Таржанов, И.В. Теличко, Д.М. Горбачев, Д.Г. Панкратов,  А.Н. Грачев, А.В. Воробьев, В.Г. Шмыгин, В.С. Саков, В.И. Черкасов, Ю.Н. Зуев, Н.Н. Маркелов, А.В. Зимин, И.Л. Святов, Н.А. Цепилов, Д.В. Таскин, И.В. Подгорнова

ФГУП РФЯЦ – Всероссийский НИИ технической физики им. акад. Е.И.Забабахина, г.Снежинск, Россия (kozlov@gdd.ch70.chel.su)

Накопление в решетке нелегированного плутония радиогенного гелия и многочисленных дефектов, связанных с длительным самооблучением материала в процессе хранения, может приводить к снижению его механических характеристик, в частности: сдвиговой прочности. В дополнение к [1-3], представлены постановка взрывных экспериментов с образцами длительно естественно состаренного нелегированного плутония и первые результаты по экспериментальной оценке влияния сроков хранения (самооблучения) в течение 1 – 15 лет на изменение кинетики высокоскоростной упруго-пластической деформации и сдвиговой прочности плутония в слабых ударных волнах.

Литература

- Козлов Е.А., Тимофеева Л.Ф., Коваленко Г.В., Особенности протекания - фазового превращения нелегированного Pu в слабых и сильных ударных волнах. Сб. Тезисов докладов Российской конференции “Материалы ядерной техники”, посвященной 100-летию со дня рождения академика А.А.Бочвара, ФГУП ВНИИНМ: 2002, с.20-21.

- Горбунов С.И., Селезнев А.Г., Кристаллическая структура и старение металлического плутония-238. Сб. Тезисов докладов Российской конференции “Материалы ядерной техники”, посвященной 100-летию со дня рождения академика А.А.Бочвара, ФГУП ВНИИНМ: 2002, с.111-112.

- Лясота А.М., Абраменко С.И., Кордюков В.Н., Трошев А.В., Изменение изотермической кинетики превращения нелегированного плутония в образцах различного срока хранения. Сб. Тезисов докладов Российской конференции “Материалы ядерной техники”, посвященной 100-летию со дня рождения академика А.А.Бочвара, ФГУП ВНИИНМ: 2002, с.112

Особенности микроструктурных изменений нелегированного

крупнозернистого анизотропного обедненного урана после ударно-волнового нагружения в диапазоне 20-50 ГПа при длительности импульса

нагрузки 0,5-1,3 мкс

Е.А. Козлов1), В.Г. Вильданов1), А.О. Борщевский1), Ю.Н. Зуев2), И.В. Подгорнова2)

ФГУП РФЯЦ – Всероссийский НИИ технической физики им.акад.Е.И.Забабахина, г.Снежинск, Россия

1) НИО-4,    2) НИО-5

(kozlov@gdd.ch70.chel.su,   zuoev@vniitf.ru)

Представлены постановка пяти взрывных ударно-волновых экспериментов и первые результаты микроструктурных исследований претерпевших нагружение и сохраненных образцов.

Выявлены сильная анизотропия и неоднородность внутризеренной пластической деформации блоков крупнозернистого материала, по разному ориентированных к фронту ударной волны. Анализируется полнота проявления этого эффекта при импульсном воздействии на материал волн различной амплитуды хх  =20…50 ГПа и длительности =0,5…1,3 мкс. Обсуждаются наблюдаемые изменения микроструктуры и микротвердости обедненного урана. Анализируется, с учетом [1,2],  возможность протекания в нелегированном уране после его ударного сжатия в процессе разгрузки полиморфных ---превращений.

Литература

- Коzlov Е.А.,   Litvinov B.V.,   Каbin I.G.,   Аbakshin Е.V.,   Оrlov V.К.,   Teplinskaya V.М., Кislyakov S.S., Кruglov А.А., Мicrostructure, Phase Composition and Microhardness of the Balls of Unalloyed Uranium and Two its  Alloys after  Loading  in  Spherical  Stress Waves,  In:  Int. Conf.  Shock   Waves   in   Condensed   Matter,   July  18 - 22, 1994, St.-Petersburg, Russia, Abst. 18-6, p.31

- Орлов В.К., Теплинская В.М., Образование полигонизованных структур при полиморфных превращениях в уране. Избранные труды ВНИИНМ. Юбилейный сборник, посвященный 100-летию со дня рождения А.А.Бочвара. ФГУП-ВНИИНМ, Москва, 2002, т.2, с.117-123

Структурные изменения в реакторном сплаве типа Хастеллой при длительных высокотемпературных выдержках

И.И. Косицына 1, В.В. Сагарадзе 1, В.Г. Субботин 2, Ю.Н. Зуев 2

1Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vsagaradze@imp.uran.ru)

2Всероссийский институт технической физики-РФЯЦ, Снежинск, Россия

В качестве перспективного конструкционного  материала для жидкосолевых ядерных реакторов был предложен  никелевый сплав типа Хастеллой- ХН80МБ, содержащий  (в мас.%)  ~ 0,05 С, 8 Cr, 11 Mo  и  1,4 Nb [1].  Этот сплав обладает достаточно высокой коррозионной стойкостью и сопротивлением  охрупчиванию при повышенных температурах.  Целью настоящего исследования является выяснение структурных изменений  в сплаве типа Хастеллой  в процессе длительных выдержек при 650-750 °С. Если при длительных выдержках будет происходить граничное выделение вторых фаз, то можно прогнозировать отношение сплава к межкристаллитной коррозии и коррозионному растрескиванию под напряжением.

|  | Таблица. Изменение твердости HRB сплава Хастеллой от времени выдержки при 550-750 ºС. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т старения, ºС | 0 | Время 20 | 50 | старения, 100 | часы 500 | 1000 |  |
|  | * 550 | 110 | - | - | 110 | 110 | 109,5 |  |
|  | 650 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109,7 | 108,5 |  |
|  | 750 | 110 | 102 | 101,0 | 98 | 94,5 | 94,5 |  |
|  | ** 550 | 82 | - | - | 82 | 82 | 83 |  |
|  | 650 | 82 | 84,5 | 88 | 87 | 89 | 89 |  |
|  | 750 | 82 | 83 | 83,5 | 82 | 83,5 | 82 |  |
| *исходный сплав после горячей деформации; **- сплав после закалки в воде от 1200 ºС (30 мин.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сплав исследовали в двух структурных состояниях: после прокатки при повышенных температурах и после закалки от 1200 ºС. В первом случае  деформированный сплав имел повышенную плотность дислокаций и большую твердость (110 ед.HRB), во втором случае в сплаве содержалось более крупное зерно с малой плотностью дислокаций, что характерно для закаленного состояния. Твердость составляла 82 ед. HRB. Как видно из таблицы, в процессе отжига деформированного сплава при 550-650 ºС твердость практически не изменяется, а при 750ºС она уменьшается до 94,5 ед.HRB. Это связано с развитием рекристаллизации. Выдержка закаленного сплава при 550 и 750 °С не изменяет его твердости, а 1000 ч. выдержка при  650 °С увеличивает твердость  от 82 до 89 ед.HRB. При этой температуре развивается старение. Среди упрочняющих фаз удалось идентифицировать по электронограммам только карбиды ниобия. Часть карбидов располагается в виде редких цепочек по границам зерен, что в определенной степени может ухудшить коррозионную и коррозионно-механическую стойкость сплавов. Дисперсные карбиды или интерметаллиды на границах мелких зерен в горячедеформированных сплавах не были обнаружены. Это обстоятельство позволяет сделать предположение о том, что сплав Хастеллой в горячедеформированном состоянии имеет предпочтение перед закаленным сплавом по сопротивлению против межкристаллитной коррозии  и коррозионно-механического растрескивания.

Работа поддержана проектом Международного научно-технического центра № 1606.

Литература

1. Новиков В.Н., Игнатьев В.В., Федулов В.И., Чередников В.Н. Жидкосолевые ЯЭУ: перспективы и проблемы. Москва, Энергоатомиздат, 1990, 192 с.