- Общие вопросы

физики радиационных

повреждений

Molecular dynamics simulation of a swift ion track in NiAl

C. Abromeit1, A.R. Kuznetsov1,2

1 Hahn-Meitner-Institute Berlin, Glienicker Str. 100, D-14109 Berlin, Germany

2 Institute of Metal Physics UB RAS, Yekaterinburg, Russia

(Abromeit@hmi.de, A_Kuznetsov@imp.uran.ru)

The aim of the work is to simulate the formation of a track in a metallic alloy and phase transformations induced by irradiation with swift ions. The extremely strong electronic excitations inside a track due to the electronic energy loss during the slowing down process can result in a significant modification of the solid-state structure, e.g., martensitic, and order-disorder phase transformations (in ordered alloys and intermetallics) are possible. Examples for such transformation are Ni-Al alloys where martensitic transformations are well documented. In this study we chose stoichiometric and non-stoichiometric NiAl (which can undergo B2-L10 martensitic transition, order-disorder transition and also amorphization under irradiation). We used the molecular dynamics method (with many-body interatomic potentials). The method is very suitable for study of such fast processes, as track formation, to directly simulate at the atomic level the process of track formation and possible transitions in it.

We showed that swift ions form tracks in NiAl and induce the following microstructural modifications: melting and crystallization, order-disorder and martensitic transformations. Disordering induced in the track is kept after crystallization of the track. Equilibrium (martensitic L10) phase cannot be reached in ion tracks in the first stage, when diffusion in a solid does not play a role. Martensitic transition commonly begins from the development of lattice instability. The sine-like lattice oscillations are transformed into a sequence of kink-like excitations – “soliton lattice”. The character of the formed domain structure and the kinetics of the transition can depend on the presence of a track. A track can change the scheme of the martensitic transition, i.e., it can be started near the track without freezing of the long-wavelength phonon.

Физические принципы повышения радиационной стойкости сплавов с самоорганизацией структуры

# В.В  Брык, И.М. Неклюдов

# ИФТТМТ ННЦ ХФТИ, г.Харьков, Украина (bryk@kipt.kharkov.ua)

Надежность и безопасность ядерных реакторов во многом определяется радиационной стойкостью используемых материалов. К настоящему моменту проведен большой объем исследований по выяснению механизмов радиационной стойкости материалов. Достигнуты определенные успехи в вопросе создания новых материалов, обладающих повышенной радиационной стабильностью, но новые более жесткие требования, предъявляемые к материалам реакторостроения, диктуют необходимость продолжения работ в этой области. Рассмотрим эту проблему из первых принципов. Первопричина деградации свойств материалов связана с образованием при облучении большого числа разноименных точечных дефектов (ТД) и уходом их на дислокации и другие стоки, обладающие преференсом – предпочтением взаимодействия с межузельными атомами по сравнению с вакансиями. В результате этого возникают направленные потоки ТД, приводящие к дестабилизации твердого раствора и, в конечном итоге, к появлению новых фаз, обеднению твердого раствора, образованию пор. Уменьшить эти процессы можно за счет усиления взаимной рекомбинации ТД радиационного происхождения и уменьшения величины преференса самих дислокаций. Подробно вопрос эволюции центров рекомбинации ТД при облучении нами рассмотрен в работе [1], где описаны известные на настоящий момент механизмы рекомбинации ТД, а именно:

- захват ТД атомами примеси, вызывающими значительную дилатацию кристаллической решетки, что приводит к замедлению диффузии ТД, повышению рекомбинации ТД на комплексах "ТД – атом примеси", появлению стоков "переменной полярности";

- захват ТД поверхностями раздела;

- отравление преференциальных стоков атомами примеси (например, образование атмосфер Коттрелла) или их декорирование и закрепление мелкодисперсными радиационно-индуцированными выделениями;

- устранение дисбаланса между концентрациями разноименных радиационных ТД из-за равного поглощения их дислокациями при наличии высокой начальной плотности дислокаций (эффект ХД);

- рекомбинация разноименных ТД в полях сильных структурных напряжений распадающихся твердых растворов – явление "аномальной рекомбинации разноименных ТД";

- рекомбинация в местах структурных особенностей внутри выделений радиационно-индуцированных фаз определенного вида;

- усиление рекомбинации ТД в матрице за счет уменьшения преференса дислокационной структуры при самоорганизации дислокационных петель в упорядоченные ряды.

Проанализировав эволюцию перечисленных механизмов по мере увеличения дозы облучения, нами сделан вывод, что основная их часть будет играть непрерывно уменьшающуюся роль в процессе облучения. Это происходит по причине выноса легирующих элементов из твердого раствора и протекающих рекристаллизационных процессов. Только три последних, описанных в работе [1] механизма, связанных со структурными особенностями материала, способны в некоторой степени восполнять выбывающие центры рекомбинации. Несмотря на отличия в действии этих механизмов, их объединяет одно общее свойство – возникновение отрицательной обратной связи, которая проявляется в усилении рекомбинационной способности сплавов и сталей за счет появления новых центров рекомбинации ТД в результате воздействия облучения, то есть облучение рождает центры, компенсирующие его негативное воздействие. Анализируя накопленный опыт [2-6], можно заключить, что в материалах с квазистационарной упорядоченной структурой возможно проявление такой обратной связи, что приводит к повышению их радиационной стойкости до больших доз облучения. Рассмотрение закономерностей в эволюции структурных составляющих и взаимовлияние их друг на друга в таких материалах является целью настоящей работы.

Представлены результаты по эволюции различных составляющих структуры в материалах с упорядоченной дислокационной структурой (сплав Э-635), с модулированной фазовой структурой (сталь Х13Н13М3Т) и упорядоченной поровой структурой (сплав хрома ВХ-2К). Описаны возможные механизмы взаимовлияния различных структурных составляющих друг на друга и способность к повышенной рекомбинации ТД упорядоченными структурами.

Литература

- Брык В.В., Неклюдов И.М., ВАНТ, Труды XVI Международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению, 12-17 июня 2000 г., Алушта, Крым, с. 91- 92.

- Зеленский В.Ф., Неклюдов И.М., Черняева Т.П. Радиационные дефекты и распухание металлов//Киев: Наукова думка, 1988.

- Брык В.В. Перспективные материалы, 2000, № 3.

- Брык В.В., Бородин О.В., Воеводин В.Н., Неклюдов И.М. Металлофизика и новейшие технологии. 1999, т. 21, №6, с. 51-65.

- Borodin O.V., Bryk V.V., Neklyudov I.M., Voyevodin V.N. J. Nucl. Mat., 271&272 (1999) 290-295.

- Брык В.В., Неклюдов И.М. ВАНТ, серия «ФРП и РМ», №4, 2001, с. 9-13.

- Bryk V.V., Voyevodin V.N., Neklyudov I.M., Rakitskij A.N. J. Nucl. Mat., 225 (1995) 146-153.

Отжиг радиационных дефектов в аустенитных сталях с различной исходной микроструктурой

С.Е. Данилов, В.Л. Арбузов, К.В. Шальнов, В.А. Павлов

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия, (danilov@imp.uran.ru)

Взаимодействие точечных дефектов, генерированных электронным облучением при 80, 320 и 573 К, и структурно-фазовых превращений в стали Х16Н15М3 исследовались методами остаточного электросопротивления и сканирующей  туннельной  микроскопии (СТМ).

Сталь Х16Н15М3 нелегированная и легированная Ti на уровне 0,6 % и 1,0 % была выплавлена из компонентов высокой чистоты. Образцы  сталей закаливались в воду. Наличие одной аустенитной фазы  контролировали рентгеноструктурным анализом. Часть образцов сталей была состарена при 923 K в течение 5 часов для образования выделений '- фазы. Другая часть образцов была отожжена при 773 К с целью образования ближнего порядка.

Отжиг межузельных атомов после электронного облучения при 80 К происходит в две стадии при 110 и 220 К. Влияния титана и вида термообработки на отжиг межузельных атомов не обнаружено. Энергия миграции межузельных атомов 0,65 эВ. Вакансии в нержавеющей стали подвижны при 300 К с энергией миграции около 1,0 эВ. Диссоциация вакансионных комплексов происходит в интервале 400-550 К с энергией диссоциации 1,4-1,5 эВ. В результате миграции вакансий после  облучения при 80 К и во время облучения при 320 К и 573 К в стали наблюдается ближнее упорядочение (SRO). С повышением концентрации титана, процессы SRO, идущие как при облучении так и при последующем отжиге, ослабляются, а значения остаточного сопротивления, соответствующие равновесному  SRO при температурах выше 700 К, изменяются в сторону понижения.

С помощью метода СТМ  показано, что при 573 К под облучением происходит образование мелких интерметаллидных выделений -фазы размером 2-3 нм с концентрацией на уровне 1018 см-3 . Термическое образование аналогичных выделений начинается в районе 800 К. Обсуждается влияние различных видов термообработки на радиационно–индуцированные процессы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 01–02–16877 и проект №  00–15–96581).

Корреляционные эффекты в каскадах атом-атомных соударений

Ю.Н. Девятко, С.В. Рогожкин, В.М. Чернов

Московский инженерно-физический институт (государственный университет), Москва, Россия (devyatko@veshn.mephi.msk.su)

Экспериментальному исследованию доступны лишь отдаленные последствия микроскопических процессов в каскадах атом-атомных соударений, приводящих к рождению точечных дефектов в радиационных полях. Поэтому основные методы изучения этих процессов носят теоретический или расчетный характер. Вещество в условиях реакторного облучения является неравновесной средой с сильными флуктуациями. Средние концентрации имеющихся в такой среде дефектов существенно превышают их равновесные термодинамические значения. Флуктуации концентраций дефектов, обусловленные каскадами, также не являются термодинамическими и при заданных характеристиках материала варьируются при изменении энергии ПВА. Наконец, энергия первичной частицы, выделившаяся в пределах каскадной области, приводит к сильным неравновесным флуктуациям температуры. Это означает, что при описании накопления точечных дефектов в веществе кинетическими уравнениями для концентраций точечных дефектов необходимо учитывать флуктуации процесса дефектообразования. Однако, последовательная процедура усреднения не производится, а ролью флуктуаций плотности дефектов при каскадном зарождении пренебрегают. Отметим, что проведенные нами оценки показывают, что эффективный источник зарождения точечных дефектов значительно меньше приводимого в литературе значения для реакторного облучения.

Одним из вопросов, в котором роль флуктуаций особенно велика, является получение распределения вакансионных пор по размерам. И.М. Лифшиц и В.В. Слезов рассмотрели образование пор как фазовый переход в пересыщенном растворе вакансий. При получении распределения пор по размерам в таком подходе используется уравнение Фоккера-Планка, что фактически означает δ - коррелированность случайных сил, входящих в уравнении роста поры. В случае каскадообразующего облучения предположение о слабости или δ - коррелированности флуктуаций не может быть использовано. Учет больших флуктуаций модифицирует уравнение роста поры. Проведенные расчеты показали, что критический радиус поры резко падает по мере роста амплитуды флуктуаций плотности точечных дефектов в каскаде. Итак, рождение дефектов в каскадах атом-атомных столкновений требует аккуратного расчета коррелятора случайных сил, поскольку именно он определяет диффузию в пространстве размеров пор и распределение пор по размерам. Иными словами, коррелятор случайных сил является важнейшей характеристикой процесса каскадного рождения дефектов.

Влияние интерметаллидных выделений на эволюцию радиационно-индуцированных дефектов  в аустенитных сплавах

А.П. Дружков, В.Л. Арбузов, Д.А. Перминов, К.В. Шальнов, В.А. Павлов

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия (druzhkov@imp.uran.ru)

Планируемое увеличение глубины выгорания ядерного топлива в атомных реакторах на быстрых нейтронах предъявляет повышенные требования к радиационной стойкости конструкционных  аустенитных сталей. В этой связи поиск эффективных способов подавления вакансионного распухания этих материалов является одной из ключевых задач радиационного материаловедения. В ряде работ для ослабления распухания аустенитных сплавов предлагается  создание в этих сплавах упругоискаженных микрообластей, связанных с когерентными границами мелкодисперсных выделений вторичных фаз. В частности, высказывается гипотеза об ускоренной  рекомбинации точечных дефектов в дисперсионно-твердеющих сплавах  на  когерентных межфазных границах.

Для проверки этой гипотезы, в настоящей работе в контролируемых условиях изучено накопление радиационных дефектов при электронном облучении на ранней стадии радиационной повреждаемости (10-4 – 10-3 сна) модельных сплавов Fe-36%Ni-2%Ti, предварительно закаленных и состаренных. Старение сплавов было проведено при 923 K в течение 0,5 – 50 часов. Размеры и концентрация интерметаллидных когерентных выделений  Ni3Ti в зависимости от времени старения составляли 2-15 нм и 1017-1015 см-3 , соответственно. Температура облучения варьировалась от комнатной до 573 К. Накопление радиационных дефектов вакансионного типа в форме трехмерных кластеров или зародышей петель контролировалось методом аннигиляции позитронов.

Обнаружено влияние выделений на накопление дефектов вакансионного типа при температуре облучения 573 K. Плотность вакансионных петель в состаренных сплавах Fe-36%Ni-2%Ti снижается в несколько раз по сравнению с сплавом Fe-36%Ni независимо от размеров частиц выделений. В предварительно закаленном сплаве с титаном с ростом флюенса облучения образуются радиационно-ускоренные выделения, которые также сдерживают накопление петель.

При более низких температурах облучения проявляется взаимодействие  вакансий с атомами титана в твердом растворе. На фоне этого взаимодействия роль выделений трудно идентифицируется.

Работа выполнена при финансовой поддержке Проектов Российского Фонда Фундаментальных Исследований № 01 – 02 –16877 и № 00 – 15 – 96581.

Theory of Damage Accumulation under Cascade Damage Conditions

S.I. Golubov1), B.N. Singh2) and H. Trinkaus3)

1) State Scientific Center of Russian Federation, Institute of Physics and Power Engineering,

Bondarenko Sq. 1, 249020 Obninsk, Russian Federation

2)Materials Research Department, Risø National Laboratory, DK-4000 Roskilde, Denmark

3)Institut Für Festkörperforschung, Forschungszentrum Jülich, D-2425 Jülich, Germany

In recent years, a considerable amount of effort has been spent on establishing a new model called the Production Bias Model (PBM) originally proposed by Woo and Singh (1990, 1992). The model takes into account the consequences of intracascade recombination, spontaneous formation of clusters of vacancies and self-interstitial atoms (SIAs) and one-dimensional diffusion of the SIA clusters. While diffusing, these clusters are likely to interact with all other sinks present in the crystal. Over the years, these features of the primary damage production and the ensuing consequences have been incorporated in the production bias model (PBM). During the last ten years or so, various aspects of defect accumulation and microstructural evolution under cascade damage conditions have been treated both analytically and numerically within the framework of the PBM. It has been shown that the PBM explains many features of damage accumulation under cascade damage conditions, which could not be explained in terms of the SRT and BEK types of models. Thus the model allows rationalizing high swelling rate at low dislocation density, the grain boundary/size effects, the decoration of dislocations with SIA loops, void lattice formation and saturation of void growth. The present talk will, first of all, briefly review the progress and the main results. Recently, the dose and temperature dependences of microstructural evolution including SIA loops, stacking fault tetrahedra (SFTs) and voids have been evaluated. The main results of these calculations will be presented and compared with experimental results. Implications of these results to further calculations, for example, of microstructural evolution in alloys will be discussed.

Расчет поперечных размеров треков в монокристалле YBa2Cu3O7-x с учетом зависимости скорости передачи энергии решетке от температуры возбужденных электронов

И.Н. Гончаров, Б.Ф. Костенко, Я. Прибиш

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия (ingonch@sunhe.jinr.ru)

Измерения с помощью электронных микроскопов высокого разрешения поперечных размеров треков в монокристаллах высокотемпературных сверхпроводников свидетельствуют о сравнительно малом разбросе их величин (для конкретного типа тяжелых ионов) и резких границах внутренней аморфной области. Это указывает на доминирующую роль процессов сверхбыстрого плавления и последующего затвердевания вещества при образовании треков (модель теплового пика). В нашей работе [1] представлены результаты расчета эффективных времен электрон-атомной энергетической релаксации (τeff) в монокристалле YBa2Cu3O7-x, которые находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными данными, полученными при помощи коротких лазерных импульсов на таком же материале, и с теорией Аллена, предсказывающей линейный рост величины τ в зависимости от температуры возбужденных электронов (см. ссылки в работе [1]).

С учетом всего вышеизложенного нами были выполнены расчеты поперечных размеров треков тяжелых ионов с dE/dx=20÷40 keV/nm в YBCO  в рамках модели теплового пика. При этом использовались уточненная модель первичного энерговыделения в электронной подсистеме, а также более точные решения системы связанных нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих пространственно-временную эволюцию электронной и решеточной температур.

Литература

1. Goncharov I.N., Kostenko B.F., Philinova V.P., Physics Letters A 288, 111 (2001)

# Эффект дальнодействия – теория и эксперимент

В.С. Хмелевская, В.Г. Малынкин

Обнинский институт атомной энергетики (khmel@iate.obninsk.ru)

Эффект дальнодействия – эффект глубокого и сверхглубокого проникновения фронта радиационных повреждений в вещество при ионном облучении – длительное время  является предметом тщательных исследований и оживленной дискуссии, поскольку представляет первостепенный фундаментальный и прикладной интерес. Существующие модели, рассматривая изолированные соударения быстрых частиц с атомами вещества и последующую диффузионную релаксацию  повреждений, прогнозируют весьма небольшую глубину радиационно-измененного слоя – порядка 100-1000 А для средних энергий ионов. Между тем, эксперименты дают значительно большие величины – микроны или даже десятки и сотни микрон. В рамках существующих моделей предлагаются два объяснения данному несоответствию – во-первых, это появление в приповерхностном слое значительных напряжений; во-вторых, влияние радиационно-стимулированной диффузии. По разным причинам, совокупность имеющихся фактов не получает адекватного объяснения в обоих случаях. Более перспективными представляются модели, рассматривающие коллективное взаимодействие излучения с веществом [1,2].

Нами получены прямые доказательства существования эффекта дальнодействия – на поперечных сечениях образцов сплавов Fe-Cr-Ni, Fe-Cr, V-Ti-Cr ясно видны “радиационные белые слои” – слои измененной травимости – глубиной 20-30 мкм. На ту же глубину простирается радиационное упрочнение и изменения других свойств. Такие слои наблюдаются в самых различных материалах, в том числе в твердых спеченных сплавах ВК8, где трудно предположить глубокое распространение напряжений. Кроме того, наблюдается радиационно-индуцированный распад пересыщенного твердого сплава типа нимоник в четко ограниченном слое примерно той же глубины.

В исследованных металлических сплавах область проявления эффекта дальнодействия соответствует области существования ранее обнаруженных нами диссипативных структур [3,4] – неравновесных состояний, возникающих в открытых системах в нелинейной области.   Известно, что такие структуры есть результат коллективного отклика системы на внешнее воздействие, поэтому результаты данных экспериментов являются подтверждением моделей кооперативнного механизма эффекта дальнодействия.

## Литература

1.  Левинсон И.Б., Маслов Д.Л. // Поверхность. 1987.№ 4. С.5-7.

2. Девятко Ю.Н., Тронин В.Н.// Тезисы докл. I конф. «Модиф. св.констр.мат.», Томск. 1988. ч.II. С.86-88.

3.  Khmelevskaya V.S., Malynkin V.G.// Phase Transitions. 1997. V.60. P.59-65.

4.  Хмелевская В.С., Малынкин В.Г.// Материаловедение. 1998.№ 2. С.25-32

Разработка теории радиационного упрочнения металлов и сплавов 
на основе энергетического условия пластичности

# Ю.В. Конобеев*, В.А. Печенкин*, Ф.А. Гарнер**

* ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского, 
Обнинск, Российская Федерация (konobeev@ippe.ru)

** Тихоокеанская Северо-Западная Национальная Лаборатория, Ричланд, США

Радиационное упрочнение металлов и сплавов определяется их микроструктурой (плотностью дислокаций, размерами и концентрациями дислокационных петель, пор, частиц выделений и др.). Общепринятый подход при оценке упрочнения состоит в вычислении критического скалывающего напряжения при продавливании сегмента скользящей дислокации, зависшей между двумя однотипными барьерами. Суммарное упрочнение всеми компонентами микроструктуры находится либо как простая сумма отдельных вкладов либо как корень квадратный из суммы квадратов отдельных вкладов.

В данной работе предлагается новый способ вычисления предела текучести металлов и сплавов, в основу которого положено энергетическое условие пластичности. Этот способ позволяет непосредственно вычислять коэффициенты барьерного упрочнения в рамках изотропной теории упругости. В явном виде получены выражения для коэффициентов упрочнения материалов сеткой дислокаций (деформационное упрочнение), вакансионными порами и частицами выделений (дисперсное упрочнение). Для деформационного упрочнения получаемый предел текучести в испытаниях на растяжение зависит как корень квадратный из плотности дислокаций, причем коэффициент упрочнения близок к единице. Этот результат совпадает с известным ранее. Для упрочнения вакансионными порами получен отличный от широко известного результат: коэффициент упрочнения определяется не модулем сдвига, а поверхностной энергией поры. В случае упрочнения сплава сферическими частицами с размерным несоответствием в изотропной и однородной среде получено общее выражение для предела текучести, которое прямо пропорционально размерному несоответствию и корню квадратному из доли объема, занимаемого частицами выделений. Из последнего результата следует, что дисперсное упрочнение материала под облучением практически перестает меняться при наступлении стадии коалесценции или коагуляции фазовых выделений.

Влияние исходной дислокационной структуры на накопление и отжиг радиационных дефектов в аустенитных сплавах

Д.А. Перминов, А.П. Дружков, В.Л. Арбузов, В.А. Павлов

ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия (d_perm@rambler.ru)

Нержавеющие хромоникелевые стали являются одними из основных конструкционных материалов активных зон реакторов на быстрых нейтронах. Важным явлением, ограничивающим использование этих сталей, является вакансионное распухание. В качестве одного из методов подавления вакансионного распухания конструкционных материалов можно использовать их предварительное холодное деформирование. Образующиеся при этом дислокации служат стоками для точечных дефектов. Значительно снизить накопление радиационных дефектов в материале можно так же путем введения в материал легирующих примесей, таких как кремний или титан. Целью настоящей работы является изучение влияния дислокационной структуры и примесных атомов титана на процессы накопления и отжига дефектов вакансионного типа в модельных аустенитных сплавах на начальном этапе радиационного повреждения (10-4–10-3 смещ/ат).

В этой работе исследовались сплавы Fe-36.5мас.%Ni и Fe-36.5мас%Ni-2мас%Ti, предварительно продеформированные (на 40 %) при комнатной температуре. Облучение образцов проводилось при 300К и 573К электронами энергией 5 МэВ на линейном ускорителе. Изохронные отжиги осуществлялись в вакууме 10-5 Па со средней скоростью нагрева 1 K/мин. Для исследования применялся метод аннигиляции позитронов, обладающий высокой чувствительностью к вакансионным дефектам и дислокациям, но нечувствительный к межузельным атомам и их скоплениям.

В ходе работы было установлено, что в аустенитных сплавах накопление радиационных дефектов и их отжиг зависят от исходной микроструктуры образцов. Показано, что высокая исходная плотность дислокаций в образцах сплава Fe-Ni приводит к снижению накопления вакансионных кластеров в несколько раз по сравнению с образцами, закаленными на твердый раствор. Легирование сплава титаном приводит к существенному изменению поведения вакансионных дефектов и дислокаций при облучении и отжиге. При комнатных температурах титан усиливает кластеризацию вакансий как в закаленных, так и в деформированных образцах и задерживает диссоциацию вакансионных кластеров при отжиге. Выделения Ni3Ti, образующиеся в сплаве с титаном на дислокационных линиях, закрепляют дислокации, что приводит к торможению начальных стадий рекристаллизации. Эти же выделения блокируют захват позитронов дислокациями.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №01-02-16877 и №00-15-96581).

Каскады атом-атомных соударений и процессы накопления

точечных дефектов

С.В. Рогожкин*, Ю.Н. Девятко*, В.М. Чернов**
*Московский инженерно-физический институт (государственный университет), Москва, Россия (h@rsv.mephi.msk.su)
**ФГУП-ВНИИНМ имени академика А.А. Бочвара, Москва, Россия

При реакторном облучении конструкционных материалов зарождение дефектов происходит в каскадах атом-атомных соударений, длительность которых измеряется пикосекундами. Именно поэтому до сих пор отсутствует детальное понимание зарождения дефектной структуры. Применяемые для описания каскадов соударений методы компьютерного моделирования и аналитические подходы позволили установить ряд принципиальных особенностей начальных стадий развития каскада. По окончании каскада эволюция дефектной структуры облучаемого материала описывается кинетическими уравнениями для макроскопически усредненных концентраций точечных дефектов. Наличие нелинейного взаимодействия дефектов в каскадной области требует последовательного изучения вопросов формирования средних концентраций дефектов. Отметим, что проводимое описание средними концентрациями полностью утрачивает все особенности зарождения дефектов в индивидуальных каскадах. Взаимодействие налетающих частиц с атомами среды носит вероятностный характер, поэтому дефектообразование является случайным процессом. Для количественного описания таких процессов необходимо использовать стохастические уравнения и проводить усреднение решений этих уравнений.

В работе проведена последовательная процедура усреднения кинетических уравнений описывающих накопление точечных дефектов. Введено понятие эффективного источника  Q генерации точечных дефектов в условиях нейтронного  облучения. В качестве примера выполнены расчеты для случая облучения чистого железа быстрыми реакторными нейтронами 0,6 МэВ при плотности потока 1013 см-2с-1. Используемое в литературе значение интенсивности источника генерации дефектов при таких параметрах составляет 10-6 dpa/c. Проведенные расчеты показали, что значения интенсивности источника Q определяются не только параметрами нейтронного пучка, но и плотностью стоков дефектов. При плотности стоков 107 – 1011 см-2 интенсивность эффективного источника составляет 10-2 – 10-3 от величины, опирающейся на понятие dpa. Таким образом, расчет повреждаемости конструкционных материалов, основанный на использовании фактически единственного параметра – dpa, дает явно завышенные оценки.

Modeling of Complexes of Defects in Solid Solution

Using Neutron Spectroscopy

V.V. Sumin

Joint Institute for Nuclear Research, Frank Laboratory of Neutron Physics,

Dubna, Russia (sumin@nf.jinr.ru)

A new method for the calculation of splitting of the fundamental local modes was proposed. It takes account of the relaxation of metal atoms around the defects and the elastic interaction of the deformation fields. This approach allows one to explain the neutron spectroscopy results, which was impossible in case of the force constant approach.

This method will be useful in interpretation of neutron spectroscopy data in interaction between radiation point defects and interstitial (O, C, N, H) atoms.

Распыление субатомных углеродных пленок на поверхности металлов низкоэнергетичными газовыми ионами

А.Л. Суворов, А.Г. Залужный, В.П. Бабаев, Н.Е. Лазарев,  Ю.Н. Девятко, А.А. Залужный

ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, Россия, Москва, 117218, Б. Черемушкинская, 25 (alex.suvorov@itep.ru)

Развитая ранее оригинальная экспериментальная методика измерения и анализа параметров низкочастотных флуктуаций автоэлектронного тока металло-пленочных систем использована в настоящей работе для измерения коэффициентов распыления Yfпленок углерода (степень покрытия θот 1 до 4) на Fe, Nb, Ta и U. Непосредственно измеряемыми величинами были амплитуды аномальных флуктуаций автоэлектронного тока ΔIn, обусловленных попаданием в пленку единичных бомбардирующих ионов. Расчет коэффициентов распыления Yf проведен с использованием аналитического выражения развитой теоретической модели. Измерены коэффициенты распыления Yfуглеродных пленок ионами H+ и He+ с энергиями Ei в диапазоне 2,0 10,0 кэВ. Для фиксированных θ для каждого типа ионов получены энергетические зависимости Yf; кроме того, для некоторых фиксированных значений энергий ионов Ei для каждого типа ионов получены зависимости Yf от θ. Измеренные величины Yf во всех случаях заметно превышают таковые для чистого углерода.

Используя другую оригинальную методику, совмещающую автоионную микроскопию и тонкие измерения токовых и (или) световых характеристик локальных участков автоионно-микроскопических изображений, определены энергетические пороги Eth начала распыления пленок углерода на металлической поверхности. Измерены энергетические распределения Yf для разных θв припороговой области энергий.

Теория и компьютерное моделирование радиационных процессов в

многокомпонентных материалах

Ю.В. Трушин, Д.В. Куликов, В.С. Харламов, П.В. Рыбин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, Россия

(trushin@theory.ioffe.rssi.ru)

Кратко излагаются основы теории радиационных процессов в многокомпонентных материалах [1-4]. Рассматриваются физические особенности каскадных процессов в материалах с примесями и  процессов, происходящих с дефектами структуры на диффузионной стадии и на стадии эволюции стоков, а также их влияние на изменения макроскопических свойств материалов .

Рассмотрены  вопросы компьютерного моделирования радиационных процессов в многокомпонентных материалах [2,3]. Отмечаются особенности  построения компьютерных кодов методом Монте-Карло при наложении каскадных областей друг на друга при высокодозных облучениях [2,3]. Приводятся некоторые результаты баллистических расчетов для конкретных материалов [2,35,6]. Обращается внимание на описание принципов моделирования диффузии в облучаемых материалах, излагаются физические результаты компьютерного моделирования диффузии при облучении  материалов с разным составом и структурой [2,3,7,8].

Литература

- Trushin Yu.V. Theory of Radiation Processes in Metal Solid Solutions. USA, New York, 1996.

- Trushin Yu.V. Radiation Processes in Multicomponent Materials (Theory and Computer Simulation) (in Russian), 2002, SPb, Ioffe-PTI.

3.   Trushin Yu.V., Kulikov D.V. In: Modern Condensed Matter Physics: Experimental Methods and Devices  Related Topics. Eds. Suvorov A.L., Abov Yu.G., Firsov V.G. Akademprint, Moscow,  2001, p.84-112.

4.   Rybin V.V., Trushin Yu.V.// Tech.Phys.Lett., 1997, vol.23(4), p.326-328.

- Schmidt A.A., Trushin Yu.V., Ber B.J. Zhurkin E.E. In: Modern Condensed Matter Physics:  Experimental Methods and Devices  Related Topics. Eds. Suvorov A.L., Abov Yu.G., Firsov V.G. Akademprint, Moscow,  2001, p.287-291.

- Rybin V.V., Trushin Yu.V., Fedorov P.Yu., V.S.Kharlamov// Tech.Phys.Lett., 2000, vol.26(10),

p.876-878.

7.    Rybin P.V., Kulikov D.V., Trushin Yu.V., Pezoldt J., Yankov R.// Proc.of SPIE, 2000, vol.4046, p.301-307.

- Kulikov D.V., Safonov K.L., Trushin Yu.V., Pezoldt J.// Proc.of SPIE, 2002, vol.4627, p.299-303.

Влияние облучения на электронные свойства чистых монокристаллов 
компенсированных металлов в сильных магнитных полях

В.В. Марченков*, В.Е. Архипов*, А.Л. Суворов**, Х.В. Вебер*** 
*Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (march@imp.uran.ru) 
**ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва, Россия
***Атоминститут Австрийских университетов, Вена, Австрия

Исследовано влияние облучения электронами (Е=5 МэВ) на кристаллическую структуру, поперечное магнитосопротивление ρxx и эффект Шубникова – де Гааза чистых монокристаллов вольфрама. Структурные исследования выполнены методом ионно-полевой микроскопии. Электронные свойства изучены в магнитных полях до 15 Тл в интервале температур 2 – 55 К на образцах вольфрама с отношением сопротивлений ρ293К/ρ4.2К ≈ 75000 до и после облучения флюенсами 1∙1018 эл./см2 и  2∙1018 эл./см2. Показано, что радиационные дефекты, возникающие в кристаллах при облучении, оказывают сильное влияние на поперечное магнитосопротивление и амплитуду шубниковских осцилляций. Обнаружено, что наличие радиационно-индуцированных дефектов приводит к кардинальному изменению вида температурной зависимости магнитосопротивления в области низких температур, т.е. экспоненциальная температурная зависимость изменяется на степенную. Высказано предположение о возможных причинах такого поведения ρxx (Т).  Исследования структуры облученных кристаллов показали наличие в них единичных вакансий и их компактных комплексов. Именно они и приводят к сильным изменениям электронных свойств.

Quantitative measurement of electron diffuse scattering by single nanometer-sized defects in Au and Mo

M. A. Kirk, M. L. Jenkins*, R. D. Twesten**
Materials Science Division, Argonne National Laboratory, Argonne, IL 60439
*Department of Materials, University of Oxford, Parks Rd, Oxford OX1 3PH, UK
**Center for Microanalysis of Materials, Seitz Materials Research Laboratory,

104 S. Goodwin Ave., Urbana, IL 61801

Elastic diffuse scattering of electrons by single nanometer-sized defects in ion irradiated Au and Mo has been measured quantitatively.  Huang scattering from isolated single defects is separated from Bragg scattering at a weakly excited diffraction peak (usually 2 g, with near 5 g excited). The asymmetry in the Huang scattering immediately reveals the interstitial or vacancy 
nature of the defect.  Results will be compared among various dislocation loop geometries and with calculations.  Comparison to similar measurements on necessarily broad distributions of defect types and sizes by diffuse x-ray scattering will be made.  Contributions of inelastic electron scattering to defect images and diffraction data are also measured and will be discussed.

Work is supported by DoE.