- Радиационно-ускоренные и радиационно-стимулированные явления

Сегрегационные проявления «эффекта дальнодействия»

при облучении ионами бора и фосфора пермаллоевой фольги

А.В. Никитин*, Ф.З. Гильмутдинов*, Д.И. Тетельбаум**, В.Я. Баянкин*

*Физико-технический институт УрО РАН, г.Ижевск, Россия (less@fti.udm.ru)

**Физико-технический институт НHГУ, г.Н.Новгород, Россия (tetelbaum@phys.unn.ru)

В настоящей работе на примере ионов бора и фосфора обнаружено новое проявление малодозного эффекта дальнодействия (МЭД) – аномальное проникновение примесных атомов, имплантируемых в фольгу пермаллоя. Фольги пермаллоя-79 толщиной 20 мкм облучались ионами B+ и Р+ с дозой 1015 см–2. Энергия ионов варьировалась от 15 до 40 кэВ. Плотность тока составляла 3 мкА/см2, при этом повышение температуры образцов не превышало 150С. Для части образцов сторона, прилегающая к фланцу, покрывалась химически стойким лаком (ХСЛ). Распределения компонентов с обеих сторон определялись методами РФЭС и ВИМС.

Наиболее интересный результат работы состоит в том, что бор и фосфор в облученных образцах обнаружен с обеих сторон фольг. При этом важно, что бор присутствует с тыльной стороны как в образцах без защиты, так и с защитой ХСЛ, для которых проникновение примеси из газовой фазы весьма маловероятно  Кроме того, отношение концентраций бора с обратной и облученной сторон круто возрастает при Е>30 кэВ, т.е. имеет место энергетический порог, что согласуется с данными по изменениям микротвердости. Из результатов по профилям бора следует, что бор сосредоточен преимущественно в тонких приповерхностных слоях (до 8 нм). Кроме проникновения бора через фольгу, «эффект дальнодействия» проявляется также во влиянии облучения на распределение основного компонента – никеля в приповерхностных слоях с обратной стороны, где также наблюдается энергетический порог для перераспределения основного компонента.

Исследования эффекта МЭД были проведены на фольгах пермаллоя при облучении ионами фосфора с использованием маски для затенения части образца от ионного потока. Результаты измерений показали, что при энергии ионов 40 кэВ на прямой и обратной сторонах фольг в зоне облучения происходят аналогичные процессы перераспределения основных компонентов сплава

Полученные результаты следует рассматривать как предварительные. В дальнейшем необходимо проверить их для других примесей и других металлов, более детально исследовать характеристики явления, в частности, роль условий облучения и выдержки образцов после облучения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-02-16670).

The Radiation-Enhanced and Radiation-Induced Phenomena in Fe-16Cr Based Alloys

A.L. Nikolaev

Institute of Metal Physics, UB RAS, Ekaterinburg GSP-170, 620219 Russia

(nikolaev@imp.uran.ru)

By means of resistivity the processes occurrштпd under electron irradiation at 300-420 K are investigated in the undoped and impurity (Si and Cu) doped Fe-16Cr-based alloys. Two processes with clearly different contributions to residual resistivity were found to proceed in the Fe-16Cr alloy under irradiation. The first one resulting in a resistivity drop is a well-known radiation-enhanced short-range ordering (SRO). The second process leads to resistivity increase. The similar, but more pronounced effect was found in the Fe-22Cr alloy. Thus the most probable origin of the resistivity increase is the alloy decomposition under irradiation into α (Cr depleted) and α' (Cr enriched) phases well known due to the so-called 475 ˚C ductility. The compatibility of such explanation with variations of the other alloy properties, sensitive to Cr concentration, had been tested and found to be satisfactory:

1. Resistivity. The concentration dependence of the Fe-Cr alloys resistivities at 4.2 K (residual) and 473 K was determined. Since the alloy 4.2 K resistivity was found to be almost independent on Cr concentration over a wide concentration range (9-50 at. %), the 4.2 K resistivity rise can be easily understood as due to conduction electron scattering at elastic distortions around α' precipitates, whereas the matrix resistivity stays nearly unchanged. The variation of the 473 K resistivity due to irradiation agrees with the solid solution depletion with Cr.

2. Stage I of resistivity recovery. The amplitude of stage I resistivity recovery (after low temperature irradiation) depends on the Cr concentration. It is shown that this amplitude in the Fe-16Cr alloy irradiated at 420 K increases and in our particular case has coincided with that in the Fe-13.4 Cr alloy.

The simple decrease in irradiation temperature also decreases the rate of both processes pointing to the radiation enhancement nature of the latter. But sequential alternation of irradiation temperature between 300 K and 420 K leads to abrupt increase in resistivity rise rate at 420 K. This means that the rate of the alloy decomposition is not determined only by a non-equilibrium defect concentration (that is typical for the radiation enhanced process) but also can be affected by reactions between defects such as clustering and that is the sign of the radiation-induced process.

The same processes taking place under irradiation are observed in the Fe-16Cr alloys doped with Si (0.2-1.5 at. %), although the rate of resistivity variations associated with the SRO in these alloys is strongly decreasing with the dopant concentration.

Principally different picture of resistivity variations under irradiation is observed in the Fe-16Cr alloy doped with 0.1 at. % Cu. In all alloys mentioned above the resistivity decrease (associated above with the SRO) demonstrates a tendency to saturation with the irradiation dose, and this is a typical sign of the SRO, since the degree of the SRO and corresponding resistivity are moving during irradiation towards their equilibrium (saturation) values, which depend on irradiation temperature only. When the resistivity variation due the SRO becomes sufficiently small, the resistivity increase due to the Fe-16Cr solid solution decomposition can be detected. In the Fe-16Cr-0.1Cu alloy only resistivity drop without sign of the saturation is found. Such resistivity behaviour can be interpreted only as the copper solid solution decomposition. This is natural, since the copper solid solution in our case is strongly oversaturated. By comparing resistivity change in the Fe-16Cr-0.1Cu with that in other alloys, the value of excess resistivity drop in the copper doped alloy can be found, and efficiency of copper atom removal from the solid solution estimated. The efficiency factor turns out to be close to unity – one copper atom is removed from the solid solution by approximately one freely migrating defect. Such high efficiency almost unambiguously points to the interstitial (mixed dumbbell) mechanism of copper atom migration and the lack of defect recombination effect on the decomposition process. The latter means that copper atoms are transported to the distances sufficiently less than the mean distances between the defects. The only physically preferred distance of a such scale is the distance between copper atoms, and therefore the most probable mechanism of the copper solid solution decomposition seems to be the clustering of the neighbouring copper atoms. It is hard to classify unambiguously whether this process is solely radiation-enhanced or radiation-induced: the process is obviously accelerated by non-equilibrium defects, but the mechanism of decomposition is typical for radiation-induced phenomena.

Теория сегрегации примеси в границы зерен конечного размера,

в поликристаллах

В.В. Слезов1, Л.Н. Давыдов1, О.А. Осмаев2,1

1 Институт теоретической физики, ННЦ "Харьковский физико-технический институт", ул. Академическая 1, г.Харьков, 61108, Украина,

. 2 Украинская государственная академия железнодорожного транспорта,

пл. Феербаха 7, Харьков, 61050, Украина (oleg_osmayev@kipt.kharkov.ua)

В работе [1] впервые аналитически исследована зернограничная сегрегация примеси из зерна конечного размера, что позволило корректно описать процесс сегрегации в межзеренные границы в поликристаллическом материале. Как показано в [1], протекание сегрегации и количество выпавшей примеси определяются не только коэффициентами диффузии и начальными концентрациями примеси в зерне и в границе, но и конечностью размеров зерна, т.е. ограниченным количеством находящейся там примеси. В [1] был также изучен эффект формы и рассмотрены плоское, сферическое и цилиндрическое зерна. В работе [2] были исследованы условия, когда существенную роль в диффузионных процессах играет примесь в составе комплекса (атом примеси — вакансия). Рассмотрен общий случай, когда массоперенос может осуществляться как диффузией "свободных" атомов примеси, так и атомов примеси в составе комплекса с вакансией. Для зерен плоскопараллельной, сферической и цилиндрической формы [2], найдена эволюция во времени: (а) профиля концентрации примеси в зерне; (б) концентрации примеси в границах в случае слабого раствора в границах. Получено [2] простое алгебраическое уравнение для концентрации примеси в границе как функции времени (которое пригодно как в случае слабого, так и концентрированного раствора примеси в границе). В [3] исследована сегрегация примеси из зерна конечного размера в межзеренную границу в случае, когда подвод вещества к границе зерна является очень быстрым процессом по сравнению с процессом встраивания примеси в границу. Рассмотрена [2], [3] кинетика перерастворения примеси, т.е. обогащение границы примесью или обеднение границы (уход примеси в тело зерна), для обоих лимитирующих процессов. В работе [4] рассмотрена не только сегрегация определенного вида примеси и выяснена роль локального (конкуренции за место) и нелокального взаимодействия атомов примеси, но и получены общие уравнения в случае, когда примесей несколько. Выяснены условия возникновения максимума концентрации одной из примесей как функции времени.

Литература:

- В.В.Слёзов, Л.Н.Давыдов, В.В.Рогожкин, ФТТ, 37, 3565 (1995).

- В.В.Слезов, О.А.Осмаев, В.В.Рогожкин, ФНТ, 23, 218 (1997).

- В.В.Слезов, О.А.Осмаев, В.В.Рогожкин, МФиНТ, 19, 47 (1997).

- В.В.Слёзов, Л.Н. Давыдов, В.В.Рогожкин, ФТТ, 40, 251 (1998).

Ускорение процесса ближнего расслоения в сплаве Fe+15 ат.% Cr

при облучении газовыми и металлическими ионами

В.В. Овчинников, Б.Ю. Голобородский, Н.В. Гущина,

Л.С. Чемеринская, В.А. Семенкин, E. Wieser*, W. Möller*

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vladimir@iep.uran.ru)

*Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, Forschungs Zentrum Rossendorf, Germany

Проведено сравнительное исследование воздействия облучения газовыми и металлическими ионами на атомную структуру сплава Fe+15 ат.% Cr. Доказан факт радиационно-динамического вклада в изменение структуры и свойств твердых растворов под воздействием ускоренных ионов.

С этой целью образцы сплава в виде фольг толщиной 30 мкм после закалки от 12000С и холодной пластической деформации были подвергнуты следующей обработке в вакууме 5.10-5 мм рт.ст. при температуре 4500С: 1) облучению пучком света с плотностью мощности 1-2 Вт/см2; 2) облучению газовыми ионами той же плотности мощности: Ar+, Е=20 кэВ, j=50-100 мкA/см2; 3) облучению металлическими ионами Fe+: Е=40 кэВ, j=25-50 мкA/см2.

При облучении непрерывными пучками ионов Ar+ образцы подвешивались на тонких нитях малого поперечного сечения и низкой теплопроводности, чтобы теплоотвод осуществлялся практически только излучением (при облучении как ионами, так и пучком света). При облучении ионами Fe образец помещался в ячейку, которая, была более инерционной по отношению к нагреву ионным пучком, чем фольга, подвешенная на тонких нитях. Эта ячейка была оборудована электронагревателем. Совместное включение нагревателя и ионного пучка, с последующим отключением нагревателя, позволяло максимально приблизить режим нагрева к кривой нагрева пучком ионов Ar+.

Для исследования ближнего порядка в сплаве Fe+15 ат.% Cr применялся эффект Мессбауэра. При определении параметра ближнего порядка  был использован факт линейной зависимости между этим параметром и средним значением <H> эффективного магнитного поля на ядре 57Fe.

Установлено, что значение параметра ближнего порядка  для закаленного сплава и сплава облученного видимым светом при 4500С в течение 30 мин равно нулю в пределах погрешности измерения, в то время как для образцов, облученных газовыми и металлическими ионами значение  составляет, соответственно, 0.12 и 0.10 0.02. Высокие положительные значения параметра ближнего порядка свидетельствуют о высокой степени ближнего расслоения после облучения ионами.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № Урал 01-02-96428) и Программы государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант  № 00-15-96581).

Закономерности радиационно-динамических эффектов в сплаве

Fe + 8,25 ат. % Mn при комбинированном электромагнитном и ионном облучении

В.В. Овчинников, Б.Ю. Голобородский, Н.В. Гущина, Л.С. Чемеринская,

В.А. Семенкин, А.В. Лузгин

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vladimir@iep.uran.ru)

Авторами работы было проведено исследование закономерностей влияния ускоренных ионов Ar+ на структурные изменения в закаленном сплаве Fe-8,25%Mn с целью установить, какие параметры или комбинации параметров (в частности, энергия ионов Е, плотность ионного тока j, температура Т, доза облучения D) являются критическими при возбуждении РД-превращений, а также исследовать их кинетику.

Образцы сплава в виде фольг толщиной 25 мкм после закалки в воде от 8200С были подвергнуты облучению (в вакууме 5.10-5 мм рт. ст.) пучком света с плотностью мощности в пределах 1-2 Вт/см2, в течение 10 мин. и облучению газовыми ионами Ar+ с различными значениями энергий ионов (Е=10, 15, 20 кэВ)  и плотностей ионного тока (j=15, 40, 75 мкА/см2). Зафиксировать стационарную температуру мишени, следовательно, и интенсивность термостимулированных процессов при изменении энергии и плотности ионного тока в широких пределах позволил метод комбинированного воздействия, когда часть мощности ионного пучка можно замещать электромагнитным излучением.

В результате проведенных исследований получены результаты, подтверждающие наличие радиационно-динамических эффектов при ионном облучении. Так зарегистрировано протекание радиационно-динамического    (ОЦКГЦК) фазового превращения при облучении ионами Ar+ (Е = 20 кэВ, j = 75 мкА/см2) при 480 0С в течение 20 с (с образованием ~ 8% -фазы), в то время как образцы, нагретые и выдержанные при температуре 480 0С под воздействием пучка света в течение 10 мин. остаются однофазными. Установлено, что существует критическая плотность ионного тока jc, вызывающая фазовый     переход, которая находится в пределах 40 < jc < 70 мкА/см2. Для более точного определения критической плотности тока необходимы дополнительные эксперименты. В случае j < jc     превращение при вышеуказанной температуре не происходит. Для протекания    превращения при облучении необходимы также определенные значения энергии ионов, в рассматриваемом случае не ниже 20 кэВ. Возможно, что критическим параметром является произведение Ej, т.е. критическая плотность мощности. При плотности ионного тока j40 мкА/см2 радиационно-динамическое воздействие проявляется в резком ускорении процесса ближнего расслоения. Во всех случаях комбинированного облучения максимальная степень ближнего расслоения достигается уже при 20 с облучения, в то время как при облучении светом лишь в результате ~10 мин облучения.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № Урал 01-02-96428) и Программы государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант  № 00-15-96581).

Влияние ионного облучения  на распад пересыщенного

твердого раствора в сплаве Al - 4 % Cu

В.В.  Овчинников, Н.В. Гущина, Б.Ю. Голобородский, Л.С. Чемеринская

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vladimir@iep.uran.ru)

Методами измерения микротвердости и рентгеноструктурного анализа (прецизионное определение параметров решетки твердого раствора) исследован распад пересыщенного твердого раствора сплава Al - 4 % Cu при облучении ионами Ar+. Исходные образцы сплава в виде фольг толщиной 100 мкм были гомогенизированы при 520 0С и закалены в воду. Облучение непрерывными пучками ионов аргона проводилось с использованием ионного источника с холодным полым катодом на основе тлеющего отражательного разряда. При облучении образец помещался в медную ячейку. Облучение осуществлялось и в ходе непрерывного нагрева и при достижении стационарной температуры. В ходе эксперимента варьировалась доза облучения, энергия облучения 10 - 20 кэВ, плотность ионного тока 50 - 200 мкА/см2.

Установлено, что при облучении в сплаве Al-Cu наблюдается радиационно-ускоренный распад твердого раствора.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № Урал 01-02-96428) и Программы государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант  № 00-15-96581).

О закономерностях и природе динамических эффектов дальнодействия при корпускулярном облучении

В.В. Овчинников

Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vladimir@iep.uran.ru)

В настоящее время интенсивно изучаются радиационно-динамические (РД) процессы, инициируемые корпускулярным облучением, не связанные с легированием и дефектообразованием в зоне побега ионов, а также миграцией атомов (т.е. с термо- и радиационно-стимулированными процессами), а предположительно обусловленных генерацией микроударных волн на плотных каскадах атомных столкновений, осуществляющих на своем фронте структурные перестройки и фазовые превращения.

При облучении ионами низких энергий (до 50 кэВ) РД-процессы приводят к эффектам дальнодействия, заключающимся в изменениях структуры и свойств материалов на глубине, на несколько порядков превышающей проективные пробеги ионов указанных энергий. При облучении нейтронами аналогами ионов являются первичные атомы отдачи.

Обнаруженные явления позволяют формировать уникальные электрические, магнитные, трибологические и др. свойства кристаллических, нанокристаллических и аморфных материалов. К сожалению, закономерности РД-процессов еще крайне слабо изучены.

Не исследованы условия инициирования и протекания РД-процессов в зависимости от энергии, массы ионов, плотности ионного тока, температуры, состава и структуры мишени. Настоящее сообщение посвящено анализу закономерностей и природы РД-процессов в метастабильных металлических сплавах на основе уже полученных и опубликованных данных, а также последних исследований, выполненных в Институте электрофизики УрО РАН совместно с Институтом физики ионных пучков Исследовательского Центра Россендорф, Германия. Последнее касается данных полученных с использованием металлических ионов, подтверждающих и дополняющих результаты, относящиеся к воздействию пучков газовых ионов, а также использования комбинированного ионного и электромагнитного излучения.

Замещение части плотности мощности ионного пучка (от 0 до 100%) световым изучением позволило при сохранении неизменной стационарной температуры мишени варьировать в широких пределах энергию ионов и плотность ионного тока. Варьировались также доза облучения и сорт ионов. Кинетика РД-процессов для газовых и металлических ионов, а также вопрос о критических значениях энергии ионов и плотности ионного тока, инициирующих РД-превращения, были исследованы для метастабильных сплавов железо-хром, железо-марганец и железо-палладий-золото.

Наблюдение эффекта Мессбауэра на изотопе 57Fe в -железе в ходе ионной бомбардировки (in situ)

В.В.Овчинников*, В.А.Семенкин**, Б.Ю.Голобородский*

*Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vladimir@iep.uran.ru)

**Уральский государственный технический университет, Екатеринбург, Россия

В настоящей работе с помощью эффекта Мессбауэра, обладающего высокой чувствительностью к изменениям электрических и магнитных сверхтонких взаимодействий в кристаллах, а также к динамическому состоянию атомов, предпринята попытка обнаружения решеточных (фононных) и электронных возбуждений в ходе ионной бомбардировки (in situ) в -железе, естественным образом содержащем ядра мессбауэровского изотопа 57Fe.

В работе использована установка на базе мессбауэровского спектрометра СМ 2201. Ось спектрометра пересекалась с осью ионного пучка под углом 45о. Центр образца-мишени, являющегося входным окном термостата, располагался в точке пересечения вышеуказанных осей. Облучение проводилось ионами Ar+  (E=20 кэВ, j=5 мкА/см2).

Отрицательный изомерный сдвиг (-0.04 ±0.02 мм/с) свидетельствует об увеличении плотности электронного заряда на ядре в ходе облучения, что может быть обусловлено перераспределением как s- так и d-электронов (не создающих плотности на ядре, но экранирующих s-электроны). Поскольку мессбауэровский эксперимент проведен в геометрии на пропускание, указанный эффект характеризует состояние всего объема фольги толщиной 10 мкм, а не только зоны проникновения ионов (20-30 нм).

Вероятнее всего в ходе облучения имеет место делокализация как s- так и d-электронов в объеме мишени. Однако последний процесс дает больший вклад в смещение спектра. Факт делокализации электронов может сыграть важную роль в объяснении необычных эффектов и, в частности, эффектов дальнодействия при ионном облучении, поскольку следствием делокализации может являться увеличение диффузионной подвижности атомов, а также смещение точек фазовых переходов. Последнее как раз наблюдалось в некоторых сплавах при воздействии ускоренных ионов.

Присутствие в мессбауэровском спектре зеемановских секстетов с квадрупольными расщеплениями противоположного знака (+0.22±0.02 и -0.26 ±0.02 мм/c) свидетельствует о возможности формирования в образце упругих колебаний: продольных стоячих волн (и, соответственно, областей сжатия и растяжения), как результат радиационно-динамического воздействия бомбардирующих ионов.

Модель ускоренного радиационного охрупчивания корпусных сталей ВВЭР-440 при высоких дозах облучения

В.А. Печенкин*, И.А. Степанов*, Ю.В. Конобеев*, Ю.А. Николаев**

* ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского, 
Обнинск, Российская Федерация (vap@ippe.obninsk.ru)

** РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Российская Федерация

Сдвиг температуры вязко-хрупкого перехода в облученных корпусных сталях ВВЭР обычно описывается нормативной зависимостью, представляющей собой степенную функцию флюэнса нейтронов, умноженную на константу, определяемую составом стали. Однако, недавние экспериментальные данные, полученные на образцах-свидетелях нескольких блоков ВВЭР-440, обнаруживают ускорение охрупчивания при флюэнсах нейтронов, превышающих (2–3)×1020н/см2 (Е>0.5 МэВ), со значительным отклонением от нормативной зависимости. Это указывает на возможное включение дополнительного механизма радиационного охрупчивания при высоких флюэнсах.

В данной работе предполагается, что таким дополнительным механизмом может быть межзеренное охрупчивание, связанное с накоплением фосфора на границах зерен.

Считается, что существует пороговая доза, выше которой вклад межзеренного охрупчивания, связанного с накоплением фосфора, становится существенным. При этом напряжение межзеренного разрушения становится ниже предела текучести.

Моделирование накопления фосфора на границах зерен проводилось с учетом радиационно-ускоренной диффузии по вакансионному и междоузельному механизмам, радиационно-индуцированной сегрегации в матрице и гиббсовой адсорбции на границах зерен. Предсказания предложенной модели удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными, полученными на образцах-свидетелях ВВЭР-440.

Роль радиационно-индуцированной сегрегации в изменении свойств 
сплавов под облучением

В.А. Печенкин*, Ю.В. Конобеев*

* ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского, 
Обнинск, Российская Федерация (vap@ippe.obninsk.ru)

Представлен обзор экспериментальных и теоретических исследований радиационно-индуцированной сегрегации (РИС) в сплавах. Рассмотрены механизмы РИС. Обсуждены экспериментальные данные о РИС основных, легирующих и примесных элементов в модельных ( Fe-Cr-Ni ) сплавах и в промышленных аустенитных, ферритно-мартенситных сталях и корпусных сталях ВВЭР. Рассмотрены методы исследования РИС в сплавах.

Показано, что РИС оказывает существенное влияние на фазовый состав, распухание, коррозию и охрупчивание сталей. Сделан вывод о том, что необходимым этапом разработки новых радиационно-стойких сплавов является предварительное изучение явления РИС и формирования радиационно-индуцированных фаз в этих сплавах в имитационных экспериментах. Оптимальным способом такого исследования представляется облучение МэВ-ными ионами на ускорителе с последующим детальным изучением микроструктуры.

Влияние формы зерна на сегрегацию примеси в упругонапряженном поликристалле

Р.В.Шаповалов*,В.В.Слезов*, О.А.Осмаев**

*Институт теоретической физики ННЦ «ХФТИ», 61108, ул. Академическая1, Харьков,Украина (oleg_osmayev@kipt.kharkov.ua. for R. Shapovalov)

**Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, 61050, пл.Феербаха 7, Харьков,Украина

- Во многих практически важных случаях, поликристаллические материалы находятся под действием внешней механической нагрузки. При достаточно низких температурах (не превышающих 0.4 температуры плавления материала Tпл) и небольших нагрузках (в любом случае меньших, чем предел текучести поликристалла σ0.2) образец можно считать находящимся в упругонапряженном состоянии и пренебречь незначительными в этих условиях процессами пластической деформации. Механические нагрузки и длительное время эксплуатации материала (20-30 лет) оказывают существенное влияние на процессы диффузии примеси в отдельном кристаллите. Перераспределение примеси между кристаллитом и межкристаллитной границей (сегрегация примеси) изменяет механические свойства материалов и, как правило, ведет к ухудшению их эксплуатационных характеристик. Для практических целей важно уметь предсказывать время безопасной эксплуатации материала, которое во многих случаях определяется допустимой концентрацией примесей в границе зерна (известно значение фосфора в материалах атомной энергетики). Более важным было бы уметь управлять концентрацией зернограничной примеси и, таким образом продлевать рабочее время материалов и изделий.

В работе исследована кинетика зернограничной сегрегации примеси в материале, находящемся в упругонапряженном состоянии. Найдена эволюция во времени концентрации примеси для зерен произвольной формы. Показано, что влияние упругого поля проявится в том, что количество примеси ушедшей в границу зерна будет зависеть от ориентации участка границы относительно внешней нагрузки. Подробно изучены процессы в зерне сферической формы. Получено, что даже в случае сферической симметрии зерна анизотропная нагрузка ведет к образованию анизотропно расположенных зернограничных преципитатов. Показано, что при кратковременном (по сравнению со временем эксплуатации) повышении температуры концентрация примеси в границе зерна уменьшается до безопасного уровня. Изучению кинетики сегрегации в зернах симметричной формы посвящена работа [1].

- Литература

1. Р.В.Шаповалов, В.В.Слезов, О.А.Осмаев, МФиНТ, 2002, (принято в печать).

Влияние примесей и границ зерен на процессы радиационно-ускоренной диффузии в цирконии

Е.А. Смирнов,  А.А. Шмаков

Московский инженерно-физический институт, Россия (smirnov@phm.mephi.ru)

В связи с необходимостью разработки механизмов эволюции структурно-фазового состояния реакторных материалов под облучением и в развитие представлений о механизмах радиационной диффузии [14] в настоящей работе анализируется влияние комплексов «примесь-вакансия», а также границ зерен на процессы радиационно-ускоренной диффузии (РУД) в цирконии.

Для случаев «замедляющих» и «ускоряющих» примесей получены приближенные решения систем кинетических уравнений с учетом реакций образования и распада неподвижных и мигрирующих комплексов. Проанализированы влияние примесей «замедляющего» типа на изменение скорости взаимной рекомбинации свободных точечных дефектов (ТД), а также  зависимость эффективного коэффициента рекомбинации ТД от температуры и энергии связи «вакансияпримесь». Для различных концентраций «замедляющих» (Sn) и «ускоряющих» (Fe) примесей, а также для разных скоростей генерации радиационных дефектов получены численные оценки коэффициентов РУД. Все полученные теоретические значения сопоставлены с экспериментальными [3].

В рамках модели [3] с учетом закономерностей диффузии по границам зерен [5] и эффектов сегрегации получены оценки коэффициентов радиационно-ускоренной граничной диффузии (РУГД). На основе представлений о границе зерна как о фазе с повышенной концентрацией ТД обсуждаются аномалии полученных зависимостей коэффициентов РУГД и возможность описания процессов РУГД с помощью разработанных моделей. Приведены оценки параметров температурных зависимостей эффективных коэффициентов РУГД в цирконии, рассчитанные с учетом реальных значений объемной доли границ.

Литература

- Смирнов Е.А., Тез. докл. III Межд. Уральского Семинара «РФМС», Снежинск, 1999, с. 2.

- Смирнов Е.А., Шмаков А.А., Тез. докл. VI Рос. конф. по реакторному материаловедению, Димитровград, 2000, с. 124.

- Smirnov E.A., Shmakov A.A., Defect & Diffusion Forum. 194-199, 1451 (2001).

- Смирнов Е.А., Шмаков А.А., Демин Д.В., Труды XV Межд. конф. по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению, Алушта, 2002, с. 129.

- Smirnov E.A., Shishov V.N., Shmakov A.A., Abstr. Intern. Workshop «Diffusion, segregation and stresses», Moscow, 2002, p. 65.

Кинетика внутризеренной и межзеренной радиационно-индуцированной сегрегации фосфора в корпусных сталях

И.А. Степанов, В.А. Печенкин, Ю.В. Конобеев

ГНЦ РФ–Физико-энергетический институт, Обнинск, Россия (sia@ippe.obninsk.ru)

Межзеренная и внутризеренная сегрегация фосфора может вносить существенный вклад в радиационное охрупчивание корпусных сталей [1]. В данной работе проведено моделирование радиационно-индуцированной сегрегации (РИС) фосфора на сферических (выделения или микропоры), цилиндрических (дислокации) и плоских (поверхности образцов, границы зерен (ГЗ)) стоках точечных дефектов (ТД) с целью сравнения кинетики накопления P на различных стоках ТД в корпусной стали ВВЭР-440.

На пис. 1, 2 показаны дозные зависимости накопления P на поверхности выделения и на ГЗ, рассчитанные для сплава Fe-0.026P (ат.%) при скорости генерации ТД 310-10 сна/с, T=270OC, различных концентраций выделений Nв [2] и размеров зерна L. Характерная доза достижения и величина стационарных концентраций P возле дислокаций и выделений существенно меньше, чем возле ГЗ. Тем не менее “быстрая” сегрегация P возле этих стоков в некоторых случаях может привести к уменьшению концентрации P в матрице и повлиять на его последующую РИС возле ГЗ. В работе также рассмотрено влияние выделений как стоков ТД на кинетику сегрегации фосфора на ГЗ. Рис. 1. Дозные зависимости концентрации P на поверхности выделения для различных Nв.

Рис. 2. Дозная зависимость концентрации P на ГЗ.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 01-02-16822).

# Литература

1.	Gurovich B.A., Kuleshova E.A., Nikolaev Yu.A., Shtrombakh Ya.I., J. Nucl. Mater. 246, 91 (1997)

2.	Gurovich  B.A.,  Kuleshova  E.A., Shtrombakh Ya.I., Zabusov O.O., Krasikov E.A., J. Nucl. Mater. 279, 259 (2000)

Моделирование радиационно-индуцированной сегрегации 
в Fe-Cr-Ni сплавах

И.А. Степанов, В.А. Печенкин

ГНЦ РФ–Физико-энергетический институт, Обнинск, Россия (sia@ippe.obninsk.ru)

Радиационно-индуцированная сегрегация (РИС) оказывает существенное влияние на фазовый состав, распухание, коррозию и охрупчивание сплавов. В частности, РИС компонентов Fe-Cr-Ni сплавов приводит к обогащению стоков точечных дефектов (ТД) (поверхность образца, границы зерен (ГЗ), вакансионные поры, дислокации, дислокационные петли и др.), никелем и обеднению хромом. Кроме того, в результате РИС возле возле этих стоков могут образоваться области феррита в аустенитной матрице и область аустенита в ферритной матрице [1].

В данной работе предложена математическая модель и проведены расчеты сегрегации компонентов Fe-Cr-Ni сплаве возле неподвижной, а также движущейся ГЗ под облучением. Для учета междоузельного механизма РИС, на основе экспериментальных данных по низкотемпературной сегрегации компонентов Fe-Cr-Ni сплава возле ГЗ [2], оценена энергия связи атомов никеля с атомами железа и хрома в смешанных гантелях. Проведено моделирование РИС возле ГЗ, поры и дислокации в Fe-Cr-Ni сплаве при разных температурах облучения. Предложена физическая модель, в рамках которой захватом вакансий на примесных атомах удается объяснить наблюдаемое [3, 4] уменьшение РИС и вакансионного распухания при легировании аустенитных сталей надразмерными примесями замещения (титаном, ниобием, танталом, цирконием и гафнием). Проведены расчеты времени десегрегации компонентов Fe-Cr-Ni сплава возле ГЗ в условиях послерадиационного изотермического отжига.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 01-02-16822).

# Литература

1.	Dumbill S.and Williams M., Materials for nuclear reactor core applications, in Proceedings of the International Conference (27-29 October 1987), British Nuclear Energy Society, London, 1987, v.1, p.119

2.	Watanabe S., Sakaguchi N., Kurome K., Nakamura M., Takahashi H., J. Nucl. Mater. 240, 251 (1997)

3.	Ohnuki S., in Sumposium on Diffusion in Materials (Sapporo, October 23-24, 1997)

4.	Ohnuki S., Takahashi H., Kato T. and Hamilton M.L., in Program and Abstracts of 21st Symposium on the Effects of Radiation on Materials (Tucson, Arizona, June 18-20, 2002), p.33

Перераспределение фосфора в корпусе реактора водо-водяного типа в процессе эксплуатации

О.О. Забусов

Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва, Россия (zabusov@orm.irtm.kiae.ru)

Исследования материалов корпусов реакторов водо-водяного типа такими методами, как атомный зонд [1] и электронная микроскопия [2], показывают, что в процессе облучения, отжига и повторного облучения происходят изменения микроструктуры сварного шва и основного металла, сопровождающиеся значительным перераспределением примесных и легирующих элементов и приводящие к деградации механических свойств этих материалов. К важнейшим последствиям процессов подобного типа следует отнести образование меднообогащенных кластеров с сегрегацией на них фосфора и ряда других элементов, формирование зон, обогащенных фосфором как в виде отдельных атмосфер в ферритной матрице так и вдоль линий дислокаций. В результате в процессе облучения происходит значительное обеднение ферритной матрицы фосфором – с 0.03% ат. до 0.01-0.02% [3]. Таким образом, при рассмотрении радиационно-стимулированной (и термической) межзеренной сегрегации фосфора необходимо принимать во внимание все явления, связанные с перераспределением этого элемента по микроструктурным особенностям материала, поскольку обеднение матрицы фосфором способно существенно повлиять и на процесс его сегрегации на границы зерен, что было продемонстрировано на модельных сплавах [4].

В данной работе на основании результатов исследования материала корпуса реактора ВВЭР-440 методом атомного зонда [1] проведена оценка содержания фосфора на элементах микроструктуры при различных состояниях металла. С учетом обеднения ферритной матрицы фосфором произведен расчет его содержания на границах зерен основного металла по толщине стенки корпуса водо-водяного реактора с помощью модифицированной модели Мак-Лина [5] и кинетической модели радиационного повреждения стали, учитывающей каскадный механизм генерации дефектов в металлах [6].

Расчет показал, что для данного корпуса реактора концентрация фосфора на границе зерна может достигать максимума в области, не соответствующей максимальному флюенсу быстрых нейтронов. Этот результат согласуется с данными, полученными методом Оже-электронной спектроскопии.

Литература

- О.О. Забусов, Е.А. Красиков, М.А. Козодаев, А.Л. Суворов, P. Pareige, B. Radiguet. Перераспределение примесных и легирующих элементов в стали корпуса реактора ВВЭР-440 под действием эксплуатационных факторов – Доклад на 15 международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению. 10-15 июня 2002, Алушта, Украина.

- B.A. Gurovich, E.A. Kuleshova, Ya.I. Shtrombakh, O.O. Zabusov, E.A. Krasikov. Intergranular and intragranular phosphorus segregation in Russian pressure vessel steels due to neutron irradiation. – J. Nucl. Mater. 279 (2000) 259-272.

- P. Pareige, S. Duval, J.P. Massoud, J-C. Van Duysen. Microstructural Evolution in Neutron-Irradiated Pressure Vessel Steels. A Tomographic Atom-Probe Study. – Доклад на 6-й Российской конференции по реакторному материаловедению, Димитровград, 2000.

- J. Kameda, Y. Nishiyama, T.E. Bloomer. Non-equilibrium intergranular segregation and embrittlement in neutron-irradiated ferritic alloys. – Surface and Interface Analysis, 2001, v. 31, pp. 522-531.

- Nam-Hoe Heo. Theory of nonequilibrium segregation in an Fe-Mn-Ni ternary alloy and a ductile-brittle transition. – Acta Mater., 1996, v. 44, No 7, pp. 3015-3023.

- А.В. Николаева, Ю.А. Николаев, Ю.Р. Кеворкян, О.О. Забусов. Влияние радиационно-стимулированной зернограничной сегрегации фосфора на эксплуатационные характеристики материалов корпусов ядерных реакторов –  Атомная энергия, т. 91, вып. 5, 2001, стр. 343-353.

Радиационно-индуцированная кристаллизация аморфных материалов

# И.А.Антошина, В.С.Хмелевская

## Обнинский институт атомной энергетики, Обнинск, khmel@iate.obninsk.ru

Методами рентгеновской дифрактометрии и  измерений свойств материала, относящихся как к ионной, так и к электронной подсистемам,  исследовалась кристаллизация аморфных материалов, относящихся к системам Fe-Cr-B и Co-Fe-Si-B, полученных быстрой закалкой из жидкого состояния. Исходные материалы, согласно дифрактометрическим данным, находились в полностью аморфном состоянии. В дальнейшем сплавы подвергались отжигам при различных температурах, а также облучению в ускорителе ионами Ar+ с энергией 20-50 кэВ до флюэнсов 5 .1017 – 1.5 .1018. Сравнение процессов кристаллизации, происходящих при термической активации и в радиационном поле, Показало, что начало радиационно-индуцированной кристаллизации сдвигается в область меньших температур, сдвиг может быть весьма значительным – 150-2000С. Данный эффект можно связать с отличиями процессов кластерообразования при термической активации и под воздействием облучения.

При кристаллизации наблюдается очень сильное упрочнение и охрупчивание, достигающее максимума в узком диапазоне параметров, соответствующих  фазовому превращению, т.е. в аморфно-кристаллическом материале. Причем в некоторых случаях максимальная твердость предшествует появлению линий кристаллической фазы на фоне аморфного гало, что, по-видимому, соответствует появлению кристаллических кластеров, не разрешаемых дифракционным анализом. Одновременно с упрочнением методом термоЭДС зарегистрированы существенные изменения в электронной подсистеме, свидетельствующие о металлизации характера  межатомной связи в материале.

Кристаллизация аморфных сплавов сопровождается также возникновением метастабильных фаз, не характерных для равновесных состояний данных систем.