- Влияние облучения на изменение микроструктуры и свойств металлов и сплавов

NDT Measurements of Irradiation Induced Void Swelling in EBR-II Materials

I. I. Balachov*, F.A. Garner**, I. Isobe***, H. T. Tang****
*SRI International, Menlo Park, California, USA (iouri.balachov@sri.com)
** Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington, USA (frank.garner@pnl.gov)  
***Nuclear Fuel Industries, Inc., Osaka, Japan (isobe@nfi.co.jp)

****Electric Power Research Institute, Palo Alto, California, USA (HTANG@epri.com)

Irradiation-induced void swelling has been postulated as a potential degradation mechanism for core internals of commercial Pressurized Water Reactors (PWR).  While evidence of void swelling in PWR materials has not been directly obtained, similar materials from fast breeder reactors show swelling under PWR relevant temperatures and dpa.  US DOE and EPRI sponsor an effort to develop an in-situ void swelling inspection technique based on non-destructive examination of core internals for the US Nuclear Industry.

The principle of in-situ detection of void swelling [1] is based on the previous work performed in the US and Russia where almost linear correlation between swelling and measurable material parameters (electrical resistivity and Young’s modulus) have been observed.  Important limitation in practical application is that the inspected component (such as a baffle plate) may be accessed only from one side.  This limitation eliminates several attractive techniques (for example, resonance ultrasonic technique) from the list of candidates for field use.  Initial screening of the candidate techniques included (1) eddy current, (2) Barkhausen noise, (3) electropotential or four probe resistivity measurements, (4) guided waves, and (5) conventional ultrasonic technique.  Proof of concept was performed on a set of surrogate materials with elastic and electrical properties changed by power metallurgy technology and cold work.  The following three techniques have been downselected for testing on irradiated materials (1) ultrasonic, (2) eddy current and (3) electropotential technique [1].  These three techniques have been tested on irradiated materials with known amount of swelling (determined by immersion density measurements in the previous work).  The set of materials included 26 disks punched from a hexagonal sheath of the EBR-II reflector. Nominal dimensions of disks are 19 mm in diameter and 1 mm thick.  Temperature range is 378C to 414C, dose varied from 4 dpa to 35 dpa, which covers a range of void swelling from 0.128% to 2.808%.  Most of the specimens (21 out of 23) have been irradiated at temperatures 378C to 390C.  The exposure is represented relatively uniformly between 4 and 35 dpa.  Distribution in swelling was shifted towards lower swelling in order to estimate sensitivity threshold of the void swelling sensors.

Most encouraging results have been obtained by using UT technique.  First, a reliable correlation between sensor signal and void swelling was observed.  Second, the sensitivity of the method defined in experiments with EBR-II disks seems to be sufficient for practical applications.  Success with UT technique indicates that dominant changes in elastic properties of EBR-II disks have been induced by formation of voids, which is the expected situation for SS304 material exposed to PWR conditions.

Results of EC and EP method are more difficult to interpret.  Both methods produced extremely repeatable results, which indicates to adequate design of sensors and experimental conditions.  At the same time, measured electric properties of EBR-II disks seem to have no correlation with void swelling.  The major questions are: «What kind of inclusions changed electrical properties of EBR-II disks in addition to voids?» and  «Are these inclusions in EBR-II disks caused by operating conditions of the EBR-II reactor will be relevant to PWR operating conditions?»  The answers to this questions have to be obtained yet from examination of microstructure and microchemistry of EBR-II materials.

References

- Balachov I., Garner F., Isobe Y., In-Situ NDT Measurements of Irradiation-Induced Swelling in PWR Core Internal Component, Phase 1: Testing of Unirradiated Surrogate Materials, EPRI, Palo Alto, CA: 2001. 1006583

Особенности кинетики мартенситных превращений в монокристалле

сплава Cu-Al-Ni, облучаемом нейтронами реактора в низкотемпературной гелиевой петле

С.П. Беляев, Р.Ф. Коноплева, И.В. Назаркин, В.А. Чеканов
Петербургский институт ядерной физики РАН, Гатчина, Россия (spb@smel.math.spbu.ru)

Выполнены исследования температурной кинетики мартенситных превращений в монокристалле сплава Cu-3,4%Al-5%Ni с использованием техники внутриреакторных измерений электросопротивления в процессе облучения в низкотемпературной гелиевой петле реактора ВВР-М при температурах 120-350 К. В экспериментах изотермическое облучение чередовалось с термоциклами через интервал температур мартенситного перехода. Таким образом, получали температурные зависимости электросопротивления в разные периоды облучения. Температуры изотермического облучения выбирали такими, чтобы они соответствовали различным структурным состояниям материала (аустенитному, мартенситному или двухфазному).

Установлено, что в области малых флюенсов (<6·1018 см-2) быстрых нейтронов электросопротивление сплава Cu-Al-Ni растет линейно с увеличением флюенса. Скорость увеличения сопротивления существенно зависит от структурного состояния материала: в аустенитном состоянии она более, чем в пять раз меньше по сравнению с мартенситным. После облучения в двухфазном или мартенситном состоянии имеет место значительное (на 25-30 К) повышение температур обратного превращения «мартенситаустенит». Такое повышение наблюдается однократно только в процессе первого нагревания, следующего непосредственно за изотермическим облучением, и пропорционально интегральной дозе нейтронов. При последующих термических циклах мартенситный переход происходит при меньших температурах и с увеличением флюенса гистерезисная температурная зависимость электросопротивления смещается в направлении низких температур. Таким образом, действие радиации приводит к устойчивому уменьшению критических температур превращения и к однократному (неустойчивому) возрастанию температур обратного превращения. Первый из этих эффектов обусловлен разупорядочением кристаллической решетки при реакторном облучении, аналогично тому, что наблюдается и в сплавах на основе TiNi. Однократный же эффект, по-видимому, связан с нарушением когерентности межфазных и междоменных границ в ходе облучения. Подвижность границ при этом уменьшается и требуется дополнительный термодинамический стимул для развития превращения. Специальные эксперименты косвенно подтверждают это предположение.

Дозовые зависимости механических свойств и состава поверхности титанового сплава при облучении ионами Si+ и Ar+

П.В.Быков, Ф.З.Гильмутдинов, А.А.Колотов, В.Я.Баянкин

Физико-технический институт УрО РАН, г.Ижевск, Россия (less@fti.udm.ru)

Проведено сравнительное исследование усталостной прочности, микротвердости, состава поверхностных слоев, микростроения изломов образцов сплава  Ti-2,2Al-0,6Mn облученных ионами Ar+ и Si+ (Е=40КэВ, j=10мкА/см2) в зависимости от дозы облучения (D=1015, 1016, 21016, 31016, 51016 ион/см2).

Испытания на усталостную прочность проводили методом консольного изгиба при максимальном знакопеременном изгибающем напряжении по сечению (9х2 мм2) max.24 - 45 кгс/мм2 и частоте 22,5 Гц. Состав поверхностных слоев исследовался на масс-спектрометре МС-7101М, измерение микротвердости проводилось по стандартной методике на ПМТ-3 с нагрузкой 20 и 100 г. Микростроение изломов изучалось на растровом электронном микроскопе РЭМ-200. Дополнительно проводили рентгеноструктурный анализ и исследование микроструктуры.

Микротвердость образцов, облученных как ионами кремния, так и ионами аргона, увеличивается на 10-30 % по сравнению с исходным значением. Максимальное увеличение микротвердости (нагрузка на индентор 20 г.) достигается при дозе 1016 ион/см2 после облучения, как кремнием, так и аргоном.

Усталостные испытания показали, что образцы, облученные кремнием и аргоном (доза  1016 – 3·1016 ион/см2), выдержали большее количество циклов до разрушения по сравнению с исходными образцами  при равных напряжениях по сечению. Максимальное увеличение усталостной прочности происходит при дозе 1016 ион/см2, также как и увеличение микротвердости. При дозе облучения ионами Ar+  1015 ион/см2 произошло преждевременное разрушение образца.

Анализ химического состава имплантированных образцов после разрушения выявил заметное обогащение поверхностных слоев атомами алюминия и марганца. Кроме того, обнаружена трансформация концентрационного профиля внедренных атомов кремния. На самом изломе обнаружено большое количество алюминия, марганца, кремния и лишь следы титана. Это может говорить о выделении легирующих компонентов по границе излома и о миграции атомов кремния к поверхности в процессе усталостных испытаний.

Результаты рентгеноструктурного анализа не выявили изменения структурно-фазового состояния в объеме образцов  облученных  ионами Si+ и Ar+, по сравнению с исходными образцами. Следовательно, увеличение усталостной прочности облученных образцов обусловлено изменениями структуры и состава поверхностных слоев, вызванными ионной имплантацией.

Атомные механизмы развития микротрещины в титане

при ионном облучении

А.Ю. Дроздов, М.А. Баранов, В.Я. Баянкин

Физико-технический институт УрО РАН, г.Ижевск, Россия (less@fti.udm.ru)

На основе молекулярно-динамического моделирования исследовался процесс развития микротрещины в модельном кристаллите с гексагональной плотноупакованной решеткой (на примере титана) при одноосном растяжении после ионной имплантации ионов инертных газов. Предполагалось выяснить влияние ионной имплантации на развитие микротрещины в модельных металлах с ГПУ-решеткой и провести сравнение динамики развития микротрещины в металлах с различным типом решетки при одноосном растяжении.

Компьютерный эксперимент проводился с использованием программы MMDYN, в которой система многочастичных уравнений Ньютона решается численными методами. Для описания взаимодействия между атомами используются потенциалы парного взаимодействия, рассчитанные на основе модельного псевдопотенциала  Хейне - Абаренкова - Анималу. Отвод энергии от системы осуществлялся введением вязких сил. Начальная конфигурация атомов кристаллита представляла собой трехмерную пленку толщиной 20 атомных слоев. Поверхность (001) являлась свободной, а на поверхности (100) и (010) накладывались циклические граничные условия. В каждом компьютерном эксперименте рассчитывалась система из 4000 атомов. Трещина моделировалось путем удаления части атомов из двух соседних плоскостей на глубину 10 атомных слоев.

В области устья микротрещины моделировался тепловой пик, за время 800010000 термодинамические параметры системы – температура T и потенциальная энергия U стабилизировались около определенного значения. После достижения кристаллитом стабильного на исследуемых временах состояния производилось одноосное растяжение вдоль направления [100]. Относительная деформация составляла  = 5%,10% и 15%.

Анализ атомной структуры кристаллита показал, что после ионного облучения микротрещина не залечивается, а трансформируется в микропору. При этом распространения области, обогащенной дефектами, вглубь кристаллита не происходит. Переход от трещины к поре происходит по вакансионному механизму. При одноосном растяжении облученного кристаллита на 5% и 10% распространение микротрещины вглубь не наблюдается. Происходит уширение микротрещины, перемещения отдельных атомов возможны только вдоль границ микротрещины. Атомные перестройки после ионного облучения приводят к увеличению прочности кристаллита. Исследованы особенности распространения микротрещины в металлах с различным типом решетки (ОЦК, ГЦК, ГПУ). Показано, что характер распространения микротрещины в чистых металлах вязкий.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-02-16670).

Разупорядочение быстрыми нейтронами соединений на основе LaMnO3

С.Ф. Дубинин1, В.Е. Архипов2, В.Д. Пархоменко3, С.Г. Теплоухов4,

Ю.Г. Чукалкин5, Я.М. Муковский6

Институт физики металлов, Екатеринбург, Россия

Московский институт стали и сплавов, Москва, Россия

Методом дифракции тепловых нейтронов при  300К  изучалась структура монокристалла перовскитоподобного соединения  La0.85Sr0.15MnO3, облученного быстрыми нейтронами  ( F = 21019см –2, Tirr= 340K). Обнаружено, что под воздействием быстрых нейтронов в кристаллической решетке оксида образуются области малого размера, структура и размер которых связаны с особенностями ветвления каскада атомных столкновений в соединениях данного класса. Впервые установлено, что под воздействием быстрых нейтронов в кристалле оксида образуются антиузельные дефекты (около 15% диамагнитных катионов переходит в узлы подрешетки марганца). На примере облученного соединения  La0.8Ba0.2MnO3 (F = 31020см –2, Tirr = 340K), показано, что дефектная картина перовскитного кристалла не существенно  зависит от элемента допанта.

The influence of displacement rate on void swelling in model Fe-Cr-Ni alloys irradiated with either neutrons or nickel ions

F. A. Garner

Pacific Northwest National Laboratory, Richland WA, USA (frank.garner@pnl.gov)

T. Okita, T. Sato and N. Sekimura

Department of Quantum Engineering and Systems Science, University of Tokyo, Tokyo, Japan

The results of two companion experiments exploring the effect of dpa rate and composition on void swelling will be presented. These experiments used simple Fe-Cr-Ni ternary alloys irradiated over a wide range of dpa rates to determine the influence of dpa rate on both microstructural evolution and macroscopic swelling.

The first experiment involved irradiation of three simple alloys (Fe-15Cr-16Ni, Fe-15Cr-16Ni-0.25Ti, and Fe-15Cr-16Ni-0.25Ti-0.04 C) in FFTF at ~400ºC over a range of dpa rates, 8.9 x 10-9 to 1.7 x 10-6 dpa/sec. The results show very clearly that the effect of increasing dpa rate is to extend the transient regime of swelling for the two carbon-free alloys, but without any change in the steady-state swelling rate of ~1%/dpa. The microstructural origin of this process arises primarily from the sensitivity of Frank loop formation, interaction and unfaulting to dpa rate. The primary requirement to attain steady-state swelling is the resultant formation of a mobile dislocation network. The addition of carbon suppresses the flux sensitivity, however, and the microstructural origins of this response are currently under investigation.

The second experiment involves nickel ion irradiation of Fe-15Cr-16Ni only, but at three temperatures, 300, 400, 500ºC, and three dpa rates between 1 x 10-4 and 1 x10-3 dpa/sec.

At these higher dpa rates the transient regime is longer than that observed in the neutron irradiation experiment, and increases further as the dpa rate increases.  Once again the most important results are the sensitivity of Frank loop behavior to dpa rate, and the decrease of swelling at every tested temperature as the dpa rate increases.

The implications of these findings on the interpretation of other experiments conducted on neutron-irradiated commercial alloys will be discussed. In general these latter studies also show that swelling decreases as the dpa rate increases, primarily due to an extension of the duration of the transient regime.

Радиационно-стимулированная аморфизация:

сравнение материалов и методов воздействия

Н.Н. Герасименко*

*Московский Институт Электронной Техники, Зеленоград, Россия (rmta@miee.ru)

В работе делается попытка аналитического сравнительного обзора экспериментальных результатов и теоретических представлений о процессах аморфизации в полупроводниковых материалах (моноатомных и многокомпонентных) и металлах. Рассматриваются следующие проблемы:

- Можно ли получить аморфизацию при облучении:

  - быстрыми электронами;

  - протонами;

  - нейтронами.

- Разница в процессах аморфизации алмаза и кремния.

- Существующие модели аморфизации для ионной бомбардировки кремния. Накопление критической концентрации дефектов: пространственное разделение междоузельных и вакансионных дефектов (либо за счет разной подвижности, либо за счет разделяющих агентов – границ раздела, силовых полей, геттеров и так далее).

- Представления о механизмах аморфизации в металлах. Существует ли критическая концентрация дефектов?

- Аморфное состояние и стекло. Процессы образования: радиационное воздействие, быстрое охлаждение расплавов, лазерный отжиг.

- Фазовый переход монокристалл – аморфное состояние и обратно. Рассмотрение с позиций синергетики. Можно ли ожидать самоорганизации при таких переходах.

Предлагаемый доклад по большинству поставленных проблем не имеет однозначных ответов и ставит своей целью обращение внимания на совокупность известных экспериментальных результатов и подходов к их описанию. Делается попытка сравнения известных подходов к описанию между полупроводниковыми и металлическими материалами.

- Phase Transformations in Ion Irradiated NiTi Thin Films

- T. LaGrange*, R. Schäublin**, D. S. Grummon***, C. Abromeit**** and R. Gotthardt*

*Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL), 1015 Lausanne, Switzerland (rolf.gotthardt@epfl.ch),

**CRPP-EPFL Fusion Technology-Materials, 5232 Villigen, Switzerland

***Michigan State University, E.Lansing, Michigan, 48224 United States of America an

****Hahn-Meitner Institut, 14109 Berlin, Germany

SMA thin films have an anomalously high strain energy storage output and large transformational strains which have stimulated a current interest for their use as active elements that require large force and displacement outputs.  We have studied a novel processing technique using ion irradiation to develop a thin film micro- actuator.  The main experimental approach has been to irradiate one side of martensitic TiNi thin film that has been pre-deformed in tension.  With sufficient irradiation dose, the martensitic transformation can be suppressed in the beam-damaged layer, whose thickness can be on the order of half the film’s thickness.  During heating to austenite phase, only the un-modified martensite structure can recover and contract to its original length, and the differential strain between the damaged and unmodified layers causes the film to bend out of plane.  The partial energy stored in the damaged layer by the prior heating transformation is available to deform the martensite on subsequent cooling, which thus causes an uncurling of the film and thereby creates a two-way motion during thermal cycling.

Grummon et al [4] noted the dependence of the TiNi film’s thermomechanical properties (after a 5 MeV Ni2+ ion irradiation) with the irradiation fluence, and they also observed an unusual and unpredictable motion in the samples irradiated with a low fluence (1 x1013 ions/cm2).  In a similar study by LaGrange et al [3], they observed monoclinic and BCC nanocrystallites surrounded by an amorphous matrix in this damaged layer with an irradiation temperature of 30C.  Barbu et al. have performed ion irradiations in electron stopping regimes and concluded that martensite has undergone transformation to amorphous and austenite phase in the tracks[3]. We have explored the electron stopping effects using 350 MeV Au ions.  Amorphous and crystalline phase transformations were observed within the tracks and due to the electron excitations by HRTEM, and in addition, BCC TiNi phase nanocrystalline particles were observed, which were surrounded by an amorphous matrix within the track.  The deformed 1x1012 ion/cm2 diffraction spectrum and microstructure was very different as compared to the undeformed 1x1012 ion/cm2.  Thus, there was an effect of the predeformation on irradiation effects, which has not been previously observed.  Whether this crystalline structure has undergone a reserve martensitic phase transformation due to irradiation itself or due to the stress surrounding crystal imposed by newly nucleated amorphous material, is still unclear.

- References

- Grummon D.S. and Gotthardt R., Acta. Mater. 48 (2000), p. 635-46

- LaGrange, T., R. Schaublin, D.S. Gummon, and R. Gotthardt, J. Physique IV, (2002)

- Barbu, A. et al, Nucl. Instr. And Meth. in Phys. Res. B, 145 (1998) 354-72

Радиационно-индуцированное усиление критической плотности тока

в YBa2Cu3O7-x сверхпроводниках

Э.М. Ибрагимова*, М.А. Кирк**
* Институт Ядерной Физики, Ташкент, Узбекистан (eibragim@suninp.tashkent.su)
** Аргоннская Национальная Лаборатория, Аргонна, Иллинойс (kirk@anl.gov)

Применение высокотемпературных сверхпроводящих материалов в промышленной энергетике задерживается, поскольку критическая плотность тока экспоненциально падает с ростом температуры до 77 К и магнитного поля до 2 Тесла (рабочее поле моторов). В этой статье дается обзор успешных попыток значительно улучшить критическую плотность тока намагничивания и транспортного тока (Jc и Ic) YBa2Cu3O7-x (YBCO) монокристаллов, керамик, пленок и лент посредством радиационно-индуцированной модификации структуры. Показано, что облучение умеренными дозами быстрых нейтронов и заряженных частиц дает такой эффект  в магнитных полях 1-5 Т из-за образования центров захвата потока. Температурная зависимость Jc становится слабее, но Тс и проводимость уменьшаются из-за локализации носителей на радиационно-наведенных дефектах. Облучение также уменьшает исходную анизотропию структуры и Jc. Многие авторы приписывают сильный пиннинг линейным и колонным дефектам, а слабый – точечным дефектам. Большинство данных относится к улучшению Jc в объеме (внутри зерен), что гораздо выше, чем реальный межзеренный ток Ic, ограниченный слабыми контактами, хотя отмечалось влияние зернистости и анизотропии. Проблема заключается в формировании особой текстуры, обеспечивающей усиление межзеренных контактов путем минимизации углов разориентации зерен (по всем осям) при синтезе. Гораздо меньше изучено влияние радиации на Ic и проводимость. Обнаружено увеличение токонесущей способности YBCO керамики, кристаллов и пленок после Х-, -, е-, р-облучений, что было бы привлекательно для промышленности ввиду отсутствия радиоактивности. Показано. Что намагничивание в сильных полях при 10 К зависит от размеров зерна, а при 77 К – от степени текстуры YBCO керамики, спеченной в -поле. Величина Ic при 77 К в своем поле возрастает с ростом текстуры. Сильно ионизирующее 18 МэВ-протонное облучение при 300 К вызывает анизотропные напряжения и текстурирование YBCO керамики, зависящие от мощности дозы,  и проводимость вдоль экспонированной поверхности растет. Второе поколение ВТСП лент основаны на менее анизотропных покрытых YBCO тонких пленках, которые имеют Jc = 106 Асм-2 при 77 К 2 Т, но их недостаток в плохой текстуре. Последние эксперименты авторов по 9 МэВ-протонному облучению  таких пленок при повышенных Т (150-300 С) показали заметное увеличение транспортного Ic при 77 К и проводимости при T>Tc, а Тс упала на 2-3 К.

Monitoring an insulator-metal transition in icosahedral AlPdRe by neutron irradiation

A. E. Karkin *, B. N. Goshchitskii*, V. I. Voronin*, S. J. Poon**, V. Srinivas***, and O. Rapp***
*Institute for Metal Physics, Ural Branch of the Russian Academy of Science, 620219 Ekaterinburg, Russia (karkin@uraltc.ru) 
** Department of Physics, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22901  
***Solid State Physics, IMIT, Kungliga Tekniska Hogskolan 229, 164 40 Kista, Sweden

Icosahedral i-AlPdRe samples can be made with low-temperature resistivity  and resistance ratios R = (4.2 K)/(295 K) varying over wide ranges of values. Already early studies of high- samples with R ~ 100 suggested insulating properties. It is only recently, however, that more direct evidence of a metal-insulator transition (MIT) in i-AlPdRe has been found. The magnetoresistance (MR) at large R was found [1] to obey variable-range hopping (VRH) theory for electron transport in insulators. From the metallic side, MIT is suggested both from analyses of the metallic MR at small R [2] and from a scaling approach to the conductivity (T) of metallic samples at temperatures T > 400 mK. These different investigations all give estimates that an MIT occurs in the region R ~ 20–30. However, the most perspicuous results on an MIT are normally expected for low-temperature (T), but such results for i-AlPdRe have remained controversial. Descriptions in terms of VRH theories have given widely different results. A major difficulty is the saturation of (T) observed at very low temperatures ( 20 mK in high-R samples) and incompatible with VRH. Recent results indicate that a finite (0 K) is a property of the icosahedral phase, which may suggest that at large R and low T two channels contribute to (T), e.g., VRH and quantum tunneling. We therefore started with an insulating sample and irradiated it by fast neutrons at Tirr = (33010) K with a series of doses D up to 7*1018 cm-2. Samples had nominal composition Al70.5Pd21Re8.5 were prepared by melting in an arc furnace followed by annealing at 940 and 600–650 °C. Details of these preparation techniques and structural characterizations have been given previously [2]. Using a single sample focuses on the effect of varying intrinsic disorder. For increasing D the icosahedral phase was preserved, peak x-ray intensities (volume of the coherent icosahedral phase) and R decreased, and an insulator-metal transition was traversed. The MR vs R across the MIT was found to be independent of sample history.

References

1. V. Srinivas, M. Rodmar, S.J. Poon, and O. Rapp, Phys. Rev. B 63, 172202 (2001).

2. M. Rodmar, M. Ahlgren, D. Oberschmidt, C. Gignoux, J. Delahaye, C. Berger, S.J. Poon, and O. Rapp, Phys. Rev. B 61, 3936 (2000).

Мартенситные превращения и эффект памяти формы в сплавах TiNi в процессе облучения нейтронами  в низкотемпературной гелиевой петле

Р.Ф. Коноплева*, С.П. Беляев**, А.Е. Волков**, И.В. Назаркин*, В.А. Чеканов*
*Петербургский институт ядерной физики РАН, Гатчина, Россия (krf@pnpi.spb.ru)
**НИИ математики и механики Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия

Проведены исследования мартенситных превращений, эффекта памяти формы и особенностей кинетики радиационного повреждения облучаемых сплавов TiNi эквиатомного состава в процессе облучения в низкотемпературной гелиевой петле реактора ВВР-М при температурах 120-350 К.  Использовали метод измерения электросопротивления, который является чувствительным как по отношению к радиационным дефектам кристаллической решетки, так и к мартенситным фазовым переходам в кристаллах. Эффект памяти формы исследовали с помощью пружинного образца, нагруженного упругим элементом. Деформацию измеряли индуктивным датчиком.

Установлено, что электросопротивление сплава TiNi возрастает прямо пропорционально флюенсу быстрых нейтронов. Скорость роста сопротивления в мартенситном состоянии в 3-4 раза больше, чем в аустенитном. Такое поведение обусловлено различным вкладом в электросопротивление радиационных дефектов и дроблением полидоменной структуры мартенсита при облучении. Критические температуры мартенситных переходов в сплавах TiNi снижаются с нарастанием флюенса по закону ΔTph=d[exp(-Ф/Ф0)-1], где ΔTph-приращение температуры, соответствующей структурному превращению, Ф-флюенс, d и Ф0-константы. Температурный гистерезис превращения увеличивается. Эти закономерности выявляются при облучении как в мартенситном, так и в аустенитном состояниях. Кратковременное повышение температуры образцов, облученных флюенсом 71018 см-2, до температуры ~450 К приводит к возврату сопротивления и температурной кинетики мартенситных превращений. Определена энергия активации возврата свойств.

Предполагается, что изменение кинетики превращений при облучении и последующем отжиге связано с изменением степени дальнего порядка S упорядоченного твердого раствора. Эволюцию степени дальнего порядка предложено описывать уравнением dS/dt=a(S-S)I+b(S0-S)exp(-U/kT), где t-время, T-температура, S и S0-параметр дальнего порядка при флюенсе Ф и при Ф=0, соответственно, I- плотность потока нейтронов, U-энергия активации отжига радиационных повреждений, a и b-константы.

Перколяционная модель влияния радиационной пористости на прочность аустенитных сталей

А.В. Козлов, И.А. Портных, С.В. Брюшкова, Е.А. Кинев

ГУДП "СФ НИКИЭТ", г. Заречный, Свердловской обл., Россия (sfti@uraltc.ru)

Представлена модель влияния характеристик радиационной пористости на прочность аустенитных сталей, учитывающая создаваемые порами и другими дефектами механические напряжения и вероятность выстраивания пор вдоль поверхности, на которой реализуются условия разрушения. Модель использована для оценки изменений предела прочности аустенитной стали ЧС-68 (20 % х.д.), отработавшей в качестве оболочек твэлов в реакторе БН-600 до различных повреждающих доз. Значения предела прочности, рассчитанные с использованием результатов количественных электронно-микроскопических исследований, сопоставлены с экспериментальными данными, полученными при кратковременных механических испытаниях на растяжение кольцевых образцов, изготовленных из оболочек твэлов, облученных в реакторе БН-600.

Основные положения модели:

- образующиеся при нейтронном облучении поры могут случайным образом выстроиться вдоль некоторой поверхности, на которой реализуются условия разрушения;

- вакансионные поры за счет поверхностного натяжения создают в стали механические напряжения, так что для реализации условий разрушения требуются меньшие внешние нагрузки.

С учетом этого получено выражение для создаваемого внешней нагрузкой напряжения в, при котором происходит разрушение по описанному механизму,

σв=(σg−σv)⋅(1−(ППк)23)			(1)

где g - напряжение, при котором происходит разрушение матрицы;

v - среднее растягивающее напряжение в матрице, создаваемое порами за счет поверхностного натяжения, которое может быть выражено через характеристики ансамбля пор в материале;

П и Пк - пористость и ее пороговое значение, при котором происходит самопроизвольное (без приложения внешней нагрузки) разрушение.

На образцах оболочки твэл методами просвечивающей электронной микроскопии были проведены количественные микроструктурные исследования образцов оболочек твэлов из стали ЧС-68, облученных в реакторе БН-600 при различных температурах до разных повреждающих доз. По этим результатам по формуле (1) проведен расчет предела прочности. Из тех же участков были вырезаны кольцевые образцы, и на них были проведены кратковременные механические испытания.

Для различных диапазонов температур облучения построены зависимости экспериментально определенных величин предела прочности от распухания, с которыми сопоставлялись рассчитанные по модели значения. Установлено, что характер зависимости расчетных и экспериментальных значений предела прочности от распухания подобны, однако экспериментальные данные при распухании выше 8 % уменьшаются с ростом распухания быстрее, чем расчетные.

Показано, что наблюдаемое различие обусловлено дополнительным влиянием двух факторов. Преимущественным выстраиванием радиационных пор вдоль двойников и наличием на внутренней поверхности твэлов коррозионных трещин, являющихся при проведении механических испытаний концентраторами напряжений.

Анализ температурной зависимости радиационного распухания облученной

в реакторе БН-600 стали ЧС-68 в рамках различных моделей

А.В. Козлов*, Ю.В. Конобеев**, И.А. Портных*, Е.А. Кинев*

*ГУДП "СФ НИКИЭТ", Заречный, Россия (sfti@uraltc.ru)

**ГУП "ГНЦ РФ ФЭИ", Обнинск, Россия

На базе данных по измерению распухания образцов твэльных оболочек из стали ЧС-68 (20  % х.д.), облученных в реакторе БН-600 проведены исследования. Массив экспериментальных данных был разбит на две группы, относящиеся к облучению твэлов в различных модификациях активной зоны реактора БН-600, отличающихся по высоте АЗ и максимальной скорости набора повреждающей дозы. Кроме того, состав стали ЧС-68 оболочек твэлов различных групп несколько отличался по содержанию микролегирующих добавок - ванадия и бора.

Распухание описывалось количественно в рамках трех альтернативных моделей. В эмпирической модели А, распухание S задавалось уравнением вида

S=K1⋅GK2⋅DK3 					(1)

где G - скорость набора дозы в единицах 10-6 сна/с;

D - повреждающая доза;

К1 и К2 - параметры, не зависят от температуры облучения;

К3 - зависящая от температуры Т функция вида

K3=a3+a4⋅T+a5⋅T2			(2),

с постоянными коэффициентами a3,a4,a5.

В модели B использовалось то же уравнение (1), в котором К2 и К3 были не зависящими от температуры параметрами, а К1 задавался уравнением вида (3).

K1=exp(a3+a4⋅T+a5⋅T2)			(3),

Модель С описывает распухание выражением

S=A´(D−D0)´(1−exp(−p´(D−D0)))		(4),

где А - скорость на установившейся (стационарной) стадии распухания;

D0 - инкубационная доза распухания;

р - коэффициент, характеризующий скорость прихода в состояние стационарного распухания.

Параметры уравнений зависимостей радиационного распухания от условий облучения определялись оптимизацией с использованием критерия 2. Для оценки адекватности описания в использованных моделях полученные значения 2 сопоставлялись с критериальной величиной 0.052, соответствующей обычно используемому уровню значимости 0.05.

Результаты, полученные в трех моделях сопоставлены между собой. В каждой из моделей с использованием найденных параметров построены температурные зависимости распухания для различных уровней повреждающих доз. Проанализирована зависимость температуры максимума распухания от набранной повреждающей дозы и возможность существования двух локальных температурных максимумов распухания.

О механизмах эрозии поверхности при облучении импульсными ионными пучками

Г.А. Блейхер, В.П. Кривобоков, О.В. Пащенко

НИИ ядерной физики при ТПУ, г. Томск (krivobokov@npi.tpu.ru)

Облучение твердого тела субмикросекундными пучками ускоренных ионов высокой интенсивности сопровождается активной эрозией поверхности. Уже на первом этапе исследований процессов их взаимодействия с веществом было выяснено, что каждый импульс может уносить с поверхности слой толщиной порядка микрона, т.е. коэффициент эрозии может составлять около 5105 атом/ион, что на пять порядков больше, чем при непрерывном облучении.  Одним из неисследованных вопросов в понимании механизмов эрозии при мощном импульсном ионном облучении является оценка парциальных долей атомов, распыленных быстрыми частицами, а также  испарившихся в результате радиационного разогрева поверхности. Дело в том, что первая группа ионов, достигшая поверхности, взаимодействует с холодным твердым телом и распыляет его. Затем облучаемая поверхность быстро нагревается (со скоростью до 1011 К/с) до температуры, которая может приближаться к температуре кипения ТК, и на ней развивается интенсивное испарение.

Поэтому нам представляется логичным разделить поток атомов, покидающих поверхность, на две парциальные компоненты – быструю (связанную со столкновительными процессами) и тепловую (вызванную испарением). Соответственно полный коэффициент эрозии D в этом случае будет равен сумме коэффициентов распыления S и испарения Q  (D=S+Q).

Целью работы было изучение особенностей эрозии облучаемой поверхности под действием мощных импульсных ионных пучков, в частности, вычисление коэффициента эрозии D с учетом изменения  температуры и фазового состояния поверхности, а также вычисление парциальных компонентов S и Q.

По ее итогам можно сделать следующий вывод. В диапазоне плотностей потоков импульсных ионных пучков до (1..5)106 Вт/см2 основным механизмом эрозии является распыление. При этом коэффициент эрозии не превышает нескольких десятков единиц. При плотностях потоков (0,5…1)108 и выше эрозия связана с испарением атомов с поверхности в результате ее разогрева частицами пучка до температур, близких к кипению и выше. Коэффициент эрозии достигает 104..105 атом/ион (для Е2 МэВ). Промежуточный диапазон плотности мощности (~ 5106..5107 Вт/см2) пока не изучен. Предполагаем, что в нем вклады от распыления и испарения, протекающего по активационному механизму, могут быть сопоставимы, однако суммарный коэффициент эрозии все-таки на порядки ниже, чем при наличии интенсивного испарения вблизи точки кипения.

Формирование нанофазных поверхностных слоев

в процессе высокоинтенсивной ионной имплантации

Э. В. Козлов*, А. И. Рябчиков**, Ю. П. Шаркеев***, И. А. Курзина*, И. Б. Степанов**, С. В. Фортуна*, Д. О. Сивин**, Т. С. Прокопова*, И. А. Мельник*

### *Томский государственный архитектурно-строительный университет, г.Томск, Россия (kozlov@mail.tomsknet.ru)

**Научно-исследовательский институт ядерной физики при ТПУ, г. Томск, Россия, (raduga@npi.tpu.ru)

# ***Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (sharkeev@.science.tomsk.su)

Метод высокоинтенсивной имплантации металлических ионов, реализованный на ионно-плазменном вакуумно-дуговом источнике «Радуга-5» открывает широкие перспективы для модификации конструкционных металлических материалов. Важнейшими достоинствами этого источника является высокая скорость набора дозы имплантируемых ионов, контролируемая температура мишени и возможность формирования модифицированных поверхностных слоев толщиной до нескольких микрометров. Ионный источник «Радуга-5» может быть применен для формирования наноразмерных интерметаллидных фаз в поверхностных слоях микронных толщин с целью повышения износостойкости и жаростойкости конструкционных металлических материалов.

Целью работы было экспериментальное исследование возможности использования высокоинтенсивной имплантации ионов алюминия в поликристаллический никель и титан для формирования приповерхностного слоя облучаемой мишени, содержащего нанофазные интерметаллиды, толщина которого на несколько порядков превышает проективный пробег ионов в облучаемой мишени.

Установлено, что ионная имплантация алюминия в никель и в титан в высокоинтенсивном режиме позволяет формировать в поверхностном слое микронных толщин мелкодисперсные фазы интерметаллидов (NiAl, Ni3Al Ti3Al и TiAl), которые характеризуются рядом уникальных свойств как высокая температура плавления, высокие жаростойкость и износостойкость, а также твердые растворы переменного по глубине состава. Образующиеся фазы интерметаллидов по размерам зерен необходимо отнести к нанофазам (30-100 нм).

Повышение температуры мишени за счет высокой плотности ионного потока, а также длительности ионной обработки позволяет увеличить толщину модифицируемого слоя до нескольких микрометров. Следует ожидать, что такие поверхностные слои, содержащие высокую плотность наноразмерных интерметаллидных фаз, будут иметь высокую жаростойкость и износостойкость.

Вакансионные кластеры в облученном быстрыми нейтронами никелиде титана

В.Д.Пархоменко*, С.Ф.Дубинин*, С.Г.Богданов*, С.Г.Теплоухов*, Э.З.Валиев*,

*Институт физики металловУрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.(parkhomenko@uraltc.ru)

А.В.Козлов**, Е.Н.Щербаков**.

**ГУДП СФ НИКИЭТ,  г. Заречный, Россия.

Методами малоуглового рассеяния тепловых нейтронов, дилатометрии и электронной микроскопиии исследована однородность аморфных сплавов никелида титана, полученных воздействием быстрых нейтронов и закалкой из расплава. Обнаружено, что эффект малоуглового рассеяния имеет место только в никелиде титана аморфизованном быстрыми нейтронами. Результаты измерений малоуглового рассеяния нейтронов облученными образцами обработаны в соответствии с предположением, что при облучении быстрыми нейтронами в никелиде титана образуются микрообласти обогащенные вакансиями. Наблюдаемую экспериментальную ситуацию можно объяснить, если предположить, что объектом рассеяния является кластер, который в математике соответствует трехмерному фрактальному объекту. В нашем конкретном случае, под фрактальным кластером мы понимаем обогащенную вакансиями микрообласть с шероховатой поверхностью и многочисленными тонкими перегородками. Результаты расчета сечения малоуглового рассеяния нейтронов вакансионными кластерами показаны сплошными линиями на рис.1,2. Для наглядности результаты представлены в двойном логарифмическом масштабе. Во вставке показан полный профиль расчетной кривой сечения рассеяния в обычном масштабе. На основании совместного анализа результатов малоуглового рассеяния нейтронов, дилатометрических и электронно-микроскопических измерений показано, что неоднородность аморфизованного быстрыми нейтронами никелида титана обусловлена образованием в процессе облучения при 340К микрообластей  с высокой концентрацией вакансий. Определены размеры и объемная доля кластеров обогащенных вакансиями.

Работа выполнена при финансовой поддержке: МПНиТ РФ,  контракт № 40.012.1.1.1150;  РФФИ: проект №  01-02-16877, проект № 00-15-96581

Распухание и микроструктура высоконикелевых сплавов ЭП-753 и РЕ-16 после высокодозного облучения нейтронами

С.И. Поролло*, Ю.В. Конобеев*, Ф.А. Гарнер**

* ГНЦ РФ Физико-энергетический институт, Обнинск, Россия (porollo@ippe.ru)

**Тихоокеанская Северо-западная Национальная Лаборатория, Ричланд, США

Температурная зависимость вакансионного распухания большинства чистых металлов и сплавов описывается колоколообразной кривой, положение максимума которой определяется как типом исследуемого материала, так и условиями облучения. Существуют, однако, экспериментальные данные и о более сложной зависимости распухания от температуры, когда наблюдается второй, а в отдельных случаях и третий максимум. Несколько максимумов распухания обнаружено в аустенитных сталях, сплавах на основе никеля, а также в некоторых чистых металлах при облучении нейтронами, ионами и электронами.

В настоящее время окончательно не установлены механизмы, ответственные за существование нескольких температурных пиков распухания, что в значительной степени обусловлено недостатком экспериментальных данных по микроструктурным характеристикам материалов, проявляющих несколько температурных максимумов распухания.

В докладе приводятся результаты исследования температурной зависимости распухания и микроструктуры двух высоконикелевых сплавов ЭП-753 (1Х20Н40М5Б) и Nimonic РЕ-16 (6Х17Н44М4ЮТ), облученных нейтронами до максимальной дозы 44 сна. Сплавы были облучены в качестве оболочек экспериментальных твэлов в быстром реакторе БОР-60 в диапазоне температур 320600°С. Данные измерений диаметра твэлов и просвечивающей электронной микроскопии свидетельствуют о существовании двух максимумов распухания, расположенных при температурах 390 и 590 С в сплаве ЭП-753 и при температурах 420 и 585С в сплаве Nimonic РЕ-16. Возможно, что появление высокотемпературного максимума распухания в этих сплавах связано с образованием и ростом пор с повышенным содержанием гелия, который накапливается в материалах в результате ядерных реакций и мигрирует к порам при температурах выше 500С.

Эффект дальнодействия в упорядоченных сплавах после ионного облучения

Н.Н.Сюткин, В.В.Алехин

Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия (micros@iep.uran.ru)

Первое упоминание об «эффекте дальнодействия» (long-range effect) сделано Тетельбаумом Д.И. в 1973 году. Этот эффект заключается в изменении при ионной имплантации структурного и фазового состояния в приповерхностном слое образца существенно большем проективного пробега ионов.

В настоящем сообщении приведены результаты исследований эффекта дальнодействия в полевом ионном микроскопе (ПИМ). Метод ПИМ позволяет с предельно высоким разрешением анализировать атомные слои образца, выделяя различного типа дефекты, а возможность полевого испарения острия-образца позволяет «заглянуть» на «глубины» в сотни атомных слоев.

В качестве исследованных материалов были выбраны сплавы с дальним порядком Cu3Au, PdCuAg. Атомно упорядоченные сплавы в ПИМ создают изображения близкие по совершенству картины к изображениям чистых металлов, что позволяет уверенно проводить качественный и количественный анализ.

Форма образцов в ПИМ – коническая с радиусом закругления десятые доли микрона. Это позволяет провести две схемы ионного облучения образцов – вдоль оси и поперек оси. Условия облучения были следующие: использовался пучок газовых ионов аргона, энергия ионов была от 20 до 40КэВ, ток ионного пучка от 100 до 340 мкА/см2, режимы облучения – импульсный и постоянный.

В результате проведенных опытов было установлено:

- Дальнодействие обнаруживается при любых видах облучения;

- «Глубина» влияния в значительной мере определяется типом и энергией ионов облучения.

Наибольшие «глубины» воздействия при энергиях до 40КэВ составили до 0,5мкм;

- Области ионного облучения и зоны дальнодействия содержат одни и те же типы дефектов, что и при других воздействиях (деформация, термообработка и проч.);

- Основными факторами, объясняющими эффект дальнодействия, следует считать напряжения, возникающие при действии упругих волн и фазовых превращениях.

- Ионная имплантация, проводимая перпендикулярно оси образца позволяет одновременно наблюдать как области, подвергнутые облучению, так и неимплантированные части образца.

- проследить границу раздела;

- оценить «глубину» действия пучка.

Ближний атомный порядок в облученной быстрыми нейтронами аморфной ленте Ti0,5Ni0,25Cu0,25

В.Д. Пархоменко, С.Ф. Дубинин, С.Г. Теплоухов.

Институт физики металлов УрО РАН, , г.Екатеринбург, Россия. (parkhomenko@uraltc.ru)

В ряде раннее опубликованных работ, например [1,2], нами было показано, что тип ближнего атомного порядка в интерметаллидах  и соединениях, аморфизовавшихся при облучении быстрыми нейтронами, соответствует типу кристаллической решетки исходного кристалла. При этом особое внимание обращалось на то обстоятельство, что тип ближнего порядка аморфных веществ полученных методом закалки из расплава соответствует плотной случайной упаковке атомов и, в основных чертах, не  не зависит   от атомного состава.

С целью исследования влияния нейтронного облучения на структурное состояние аморфного сплава, полученного методом быстрой закалки расплава аморфная лента Ti0,5Ni0,25Cu0,25 была облучена быстрыми нейтронами при температуре 340К, флюенс, Ф=1×1020 см-2.

На рисунке показаны дифракционные картины аморфной ленты до и после облучения. Видно, что в необлученном образце содержится некоторая доля кристаллической фазы. В процессе облучения быстрыми нейтронами происходит аморфизация этой фазы. Типом ближнего атомного порядка определяется [2] форма диффузного максимума при Κ~2Å-1. Поскольку форма максимума не изменилась, можно сделать заключение, что облучение быстрыми нейтронами не влияет на тип ближнего атомного порядка  сплавов аморфизованных закалкой из расплава.

Литература

1.  С.Ф. Дубинин, В.Д. Пархоменко, В.Г. Пушин, С.Г. Теплоухов. ФММ, 2000, том 89, №1,        с. 70-74.

2.  С.Ф.Дубинин, В.Д.Пархоменко,  С.Г.Теплоухов. ФММ, 2001, том 91, №4, с. 91-103.

Структурные фазовые переходы в интерметаллических соединениях Y2Fe17 и Ce2Fe17 после облучения быстрыми нейтронами

В.И. Воронин, И.Ф. Бергер, А.Е. Карькин, А.Г. Кучин, Ю.Г. Чукалкин, Б.Н. Гощицкий

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (Voronin@imp.uran.ru)

В предыдущих работах [1-3] нами было показано, что изменение магнитных свойств интерметаллических соединений R2Fe17 (R=Y, Ce, Lu) при легировании переходными элементами вызвано внутрирешеточной перестройкой. Была найдена зависимость температуры Кюри от межатомных расстояний. Основной трудностью экспериментального изучения легированных систем является то, что при этом меняется состав образца и, следовательно, множество параметров, зависящих от состава, таких как эффективная валентность ионов, их размер, количество и т.д. Метод радиационного воздействия позволяет в значительной степени избежать этих трудностей, так как в облученном образце исходная стехиометрия сохраняется. Опыт показывает, что при облучении быстрыми нейтронами, как правило, изменяются размеры ячейки и локальное окружение ионов в решетке. Такие искажения должны отражаться и на магнитных свойствах облученных материалов. Действительно, при облучении быстрыми нейтронами антиферромагнитное упорядочение в Ce2Fe17 подавляется, он становится ферромагнетиком с TC=300 K, а температура Кюри Y2Fe17 существенно возрастает. Целью данной работы являлось изучение кристаллической структуры соединений Ce2Fe17 и Y2Fe17 после облучения быстрыми нейтронами энергией более 0.1 МэВ и выявление корреляций структура – магнитные свойства. Облучение проводили в вертикальном облучательном канале реактора ИВВ-2М (г. Заречный) при температуре 370 К в широком интервале флюенсов, вплоть до Ф = 3х1020 см-2. Неожиданным оказалось понижение температуры Кюри от 300 К до 170 К при увеличении флюенса быстрых нейтронов до Ф = 3х1020 см-2. Кристаллическая структура была исследована с помощью рентгеновской и нейтронной дифракции при комнатной температуре. Было установлено, что при промежуточном флюенсе произошло изменение симметрии кристаллических решеток, а при максимальном флюенсе облучения в объеме материала реализовалась аморфное состояние.

Работа поддержана ГНТП «Актуальные направления в физике конденсированных сред», направление «Нейтронные исследования конденсированных сред» (Гос. Контр. № 40.012.1.1.11.50) и Программой поддержки ведущих научных школ РФ (проект № 00-15-96581).

Литература

- В.И. Воронин, И.Ф. Бергер, А.Г. Кучин, ФММ, 5 (2002) 93.

- В.В.Сериков, Н.М.Клейнерман, А.Г.Кучин, В.И.Воронин, ФММ, 94 №2 (2002) 59-66.

- V.I. Voronin, I.F. Berger, A.G. Kuchin, D.V. Sheptyakov, A.M. Balagurov, J.of All. Comp. 315 (2001) 82.

Сопоставление влияния точечных дефектов радиационного и деформационного происхождения на фазовые превращения в

железных сплавах

В.В. Сагарадзе, А.Р. Кузнецов

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия (vsagaradze@imp.uran.ru)

Выполнено сравнительное исследование [1-4] причин  влияния точечных дефектов разного происхождения (в результате  радиационного и деформационного воздействий) на развитие аномальных фазовых превращений в сталях и сплавах при пониженных температурах (200-400К). Показано, что независимо от природы точечных дефектов, образующихся как при сильной холодной деформации, так и при облучении высокоэнергетическими частицами, наблюдаются процессы атомного расслоения твердых растворов Fe-Ni, Fe-Cr-Ni, Fe-Ni-Ti, Fe-Cr-Ni-Ti.  При сильной холодной деформации  формируется достаточно устойчивая ультрамелкозернистая  структура с размером зерна ~ 100 нм. Границы таких мелких зерен сохраняются в процессе сильной деформации и они являются эффективными стоками точечных дефектов. Как и при облучении, в результате обратного эффекта Киркендала наблюдается обогащение этих границ никелем, что фиксируется по существенному повышению температуры Кюри приграничных участков  Fe-Cr-Ni аустенита. В работе  [1] теоретически расчитаны профили   приграничной сегрегации никеля для сплава Х12Н30 в результате диффузии  деформационно-индуцированных вакансий на стоки.

В работе [2] обсуждается   низкотемпературное растворение упрочняющих частиц (интерметаллидов и др.) в аустенитной матрице при интенсивной  холодной деформации, что имеет некоторую аналогию  с процессами растворения дисперсных частиц в каскадах смещения при низкотемпературном облучении [3]. Следует отметить, что деформационное воздействие отличается от облучения тем, что в первом случае образуются не только точечные дефекты, но и дислокации, которые существенно осложняют характер структурно-фазовых превращений. Как показывают расчеты [4], наблюдаемое растворение дисперсных частиц вторых фаз при холодной деформации (200-300 К) можно объяснить деформационно-индуцированным  переходом атомов частиц   в междоузельные положения с  последующей миграцией междоузлий в поле напряжения движущихся дислокаций.

Работа выполнена при финансовой поддержке  РФФИ  (проекты № 01-03-96446, 01-02-16877).

Литература

- Дерягин А.И., Завалишин В.А., Сагарадзе В.В., Кузнецов А.Р. Низкотемпературное механо-индуцированное атомное расслоение в хромоникелевых сталях. ФММ, 2000, т.89, №6, с. 82-93.

- Сагарадзе В.В. Немартенситные фазовые превращения в сталях при холодной деформации. ФММ, 2000, т.90, sepplement 2.

- Сагарадзе В.В., Колосков В.М., Шабашов В.А., Лапина Т.М., Арбузов В.Л., Гощицкий Б.Н., Пархоменко В.Д. Растворение интерметаллидов в каскадах смещения при нейтронном облучении дисперсионно-твердеющих сплавов. Письма в ЖТФ, 2001, т.27, в. 6, с.26-33

- Кузнецов А.Р., Сагарадзе В.В. О возможном механизме низкотемпературного деформационного растворения интерметаллидных фаз в Fe-Ni-Ti сплавах с ГЦК решеткой. ФММ,2002,т.93, №5, с.13-16.

Эффект дальнодействия при ионном и фотонном облучении металлических фольг

Д.И. Тетельбаум*, А.Ю. Азов*, Е.В. Курильчик*, Ю.А. Менделева*, В.Я. Баянкин**,

Ф.З. Гильмутдинов**, А.В. Никитин** 
*Научно-исследовательский физико-технический институт ННГУ им. Н.И. Лобачевского,

Нижний Новгород, Россия (Tetelbaum@phys.unn.ru) 
**Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск, Россия

Дан обзор оригинальных исследований в области изучения эффекта дальнодействия при ионном и других  видах  облучения  металлов.  Суть  эффекта  состоит  в  изменении

свойств материала на расстояниях от зоны непосредственного выделения энергии, на несколько порядков превышающих толщину этой зоны. В отличие от других явлений, при которых обнаруживаемое глубокое проникновение изменений свойств объяснялось сильным разогревом приповерхностной области мишени, в нашем случае такой разогрев не играет существенной роли. Кроме того, изучаемое нами явление (малодозный эффект дальнодействия – МЭД) отличается от «эффекта дальнодействия» при ионном облучении, исследованного другими группами, тем, что изменения происходят при существенно меньших дозах облучения, а с ростом дозы выше некоторого предела эффект становится менее выраженным.

МЭД характеризуется рядом аномальных закономерностей: немонотонной зависимостью от дозы, существованием пороговой энергии (не зависящей от сорта ионов, дозы, скорости набора дозы), способностью проникновения через границы раздела фольг, сверхглубоким перераспределением элементов сплава и примесей и др.

Недавно нами было установлено, что аномально глубокое изменение механических свойств металлов в определенных условиях имеет место и при облучении светом (эффект фотопамяти металлов – ФПМ) металлических фольг с толщинами в несколько десятков мкм и более. Исследованы закономерности этого эффекта, его сходство и различия с МЭД. Показано, что данное явление также не связано с нагревом и что необходимым условием его существования является наличие на облучаемой поверхности тонкого диэлектрического слоя (естественного окисла). ФПМ характеризуется сложной немонотонной зависимостью изменения механических свойств (микротвердости) от дозы, релаксацией изменений после прекращения облучения и рядом других необычных особенностей. Обсуждаются с единой точки зрения возможные механизмы наблюдаемых явлений.

Предложена обобщающая новая концепция взаимодействия энергетических потоков с твердыми телами, имеющими структуру, далекую от равновесия. Обсуждается также вопрос о причинах необнаружения рассмотренных эффектов в более ранних экспериментах, а также перспективы практического применения этих эффектов.