- Техника и методика эксперимента

Нейтронографические исследования внутренних напряжений в

конструкционных материалах ядерных реакторов

А.М.Балагуров (bala@nf.jinr.ru)

Лаборатория нейтронной физики имeни И.М.Франка, ОИЯИ, Дубна

Для исследования внутренних напряжений в материалах уже много лет используются различные методики неразрушающего контроля: дифракция рентгеновских лучей, ультразвуковое сканирование, измерения магнитной индукции, проницаемости, эффекта Баркхаузена и т.д. Однако все эти методы имеют определенные ограничения. Дифракция нейтронов высокого разрешения для изучения напряжений в конструкционных материалах начала применяться около 10 лет назад и получила широкое распространение благодаря ряду существенных преимуществ по сравнению с традиционными методиками. Большая глубина сканирования исследуемого материала (до 2 см для стали), высокое пространственное разрешение (до 1 мм в любом измерении), одновременное измерение средней по измеряемому объему деформации решетки и микронапряжений в пределах зерен, определение анизотропии деформаций и распределений напряжений для каждой компоненты многофазного материала отдельно, возможность изучения как магнитных, так и немагнитных материалов – основные достоинства этого метода.

В ЛНФ ОИЯИ создано и опробовано в эксплуатации оборудование для изучения внутренних механических напряжений в материалах. Эти исследования проводятся с использованием фурье-дифрактометра высокого разрешения (ФДВР) на реакторе ИБР-2. Для экспериментов используются многоосный гониометр для измерения полного тензора напряжений, нагрузочное устройство с максимальным усилием до 60 кН, зеркальная печь для исследования материалов при температурах до 2000С. Минимальный измеряемый объем равен 2´2´2 мм3. Характерное время регистрации одного дифракционного спектра составляет 24 часа.

На ФДВР проведен ряд экспериментов, характеризующих основные направления в этой области исследований. Изучались механические свойства аустенитной стали при различных режимах нагрузки, в том числе циклической. При различной степени циклической усталости материала были определены остаточные внутренние напряжения, а также содержание мартенситной фазы, возникшей в результате пластической деформации исходного аустенита. Проведены эксперименты по изучению различных сварных соединений. Изучены остаточные напряжения, фазовый состав и механические свойства новых перспективных материалов: градиентных структур Cu/W, MoSi2/SiC, композитов Al/Al2O3, Ni3Al/Al2O3 и т.д. Результаты нейтронных экспериментов используются для оптимизации технологии получения таких материалов с необходимыми механическими свойствами.

# Исследование термомеханического эффекта в металлах на импульсных

# ускорителях электронов  ЭМИР-М и ИГУР-3

В.Б.Бычков, В.Н.Афанасьев

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт Технической Физики им. академика Е.И.Забабахина  (РФЯЦ-ВНИИТФ), г.Снежинск, Россия

Приведены постановка и экспериментальные результаты измерения термомеханического эффекта в металлах на установках ИГУР-3 и ЭМИР-М/1/, работающих в режиме выведенного в атмосферу электронного пучка (Ēе~1,5МэВ, t1/2≥100нс для ЭМИР-М и Ēе~2,5МэВ, t1/2≥60нс – для ИГУР-3). Величина переноса энергии в месте размещения образцов составила 5 – 8 кал/см2. Регистрация импульсных давлений осуществлялась кварцевыми датчиками, а измерение величин переноса энергии – стальными калориметрами полного поглощения. Расчёт максимального давления в образце Рmax и величины мехимпульса I производился согласно классическим представлениям возникновения и распространения волны механических напряжений в материале /2-5/. Результаты исследований, проведённых для материалов с разными  и Z, приведены в таблице

ТАБЛИЦА

Параметры импульсов давления, генерируемых в металлах при воздействии электроннонных пучков ускорителей ЭМИР-М  и ИГУР-3 (приведены к потоку энергии 1 кал/см2)

| Параметр импульса сжатия | Al (АМг6) | Ti (ВТ-1) | Fe (ст.3) | Cu (М1) | Ta | Pb | Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭМИР-М |  |  |  |  |  |  |  |
| Рmax10-6, Па | 172 | 111,5 | 263 | 253 | 233 | 253 | 132 |
| t1/2, нс | 35070 | 22030 | 12030 | 20030 | 7015 | 25030 | 20020 |
| I, Пас | 5,9 | 2,4 | 3,1 | 5,0 | 1,6 | 6,2 | 2,6 |
| ИГУР-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рmax10-6, Па | 112 | 102 | 253 | 263 | 233 | - | - |
| t1/2, нс | 55070 | 30030 | 15040 | 22030 | 8515 | - | - |
| I, Пас | 6,1 | 3,0 | 3,7 | 5,7 | 1,9 | - | - |

Из данных, приведённых в таблице видно, что меньшая длительность импульса излучения и более высокая средняя энергия электронов в импульсе на ускорителе ИГУР-3 приводит к уширению импульса сжатия и к возрастанию величины генерируемого материалом мехимпульса.

Литература

1 Диянков В.С., Ковалёв В.П., Кормилицын А.И., Лаврентьев Б.Н.  Обзор экспериментальных установок ВНИИТФ для радиационных исследований.// ФММ, 1996, Т.81, Вып.2, С.119-123.

2. F.C.Perry. Thermoelastic Response of Polycrystalline Metals to Relativistic Electron Beam Absorption.//  J.Appl. Phys. 1970, V.41, N.12, P.5017-5022.

3. Калмыков А.А. и др. О разлёте мгновенно нагретого вещества.// ПМТФ, 1966, №5, С.1-14.

4. Рауш. Влияние времени нагрева на волны напряжений, вызванные тепловым воздействием. Прикладная механика, 1969, №2,С.204.

5. R.A. Graham, F.W. Neilson. Piezoelectric Current from Shock Loaded  Quartz – a submicrosecond Stress Gauge.// J. Appl. Phys. 1965, V.36, N.5, P.1775-1783.

Центр имитационных исследований и моделирования радиационных явлений при ГНЦ РФ ФЭИ

А.В. Гулевич, Ю.В. Конобеев, В.А. Печенкин, В.А. Романов, В.М. Троянов

ГНЦ РФ–Физико-энергетический институт, Обнинск, Россия (gulevich@ippe.obninsk.ru)

Обсуждается возможность создания центра имитационных исследований и моделирования радиационных явлений при ГНЦ РФ ФЭИ.

Его целью является создание экспериментальной ускорительной и теоретической базы для обоснования выбора радиационностойких перспективных материалов для достижения сверхвысоких выгораний и обеспечения технико-экономической эффективности и конкурентоспособности ядерной энергетики будущего.

Исследовательская база центра включает комплекс ускорителей ионов и электронов: ЭГП-15, ЭГП-10М, ИЛУ-100, ЭГ-2,5, ЭГ-1, КГ-2,5, КГ-0,3, импульсный реактор БАРС-6, дифрактометр ДИН-2ПИ на реакторе ИБР-2.

Основные задачи центра:

- Экспрессная оценка радиационной стойкости перспективных конструкционных материалов ЯЭУ различного назначения, включая материалы реакторов типа БН, СВБР, БРЕСТ, ВВЭР, а также термоядерных реакторов и ускорительно-управляемых систем, при проектных и сверхпроектных повреждающих дозах.

- Получение экспериментальных данных по структурно-фазовым изменениям и радиационно-индуцированной сегрегации в конструкционных материалах при ионном и нейтронном облучении, необходимых для разработки теории радиационных повреждений конструкционных материалов.

- Разработка кинетических моделей структурно-фазовых изменений в облучаемых сплавах, в том числе изучение методом молекулярной динамики энергетических и диффузионных характеристик точечных дефектов и их скоплений.

- Исследование радиационно-индуцированных процессов в диэлектрических материалах в условиях мощных импульсных и непрерывных радиационных воздействий.

В докладе обсуждаются также основные направления фундаментальных и прикладных исследований в области физики радиационных повреждений, которые планируется провести в центре имитационных исследований.

Представляется, что создание такого центра в ФЭИ может заместить утерянную для России после развала СССР ускорительную базу в ХФТИ, а также способствовать существенному ускорению и удешевлению разработки радиационно-стойких материалов путем проведения имитационных исследований радиационного повреждения материалов на ускорителях заряженных частиц (ионов и электронов).

ГНЦ РФ ФЭИ обладает в настоящее время необходимой экспериментальной базой и кадровым потенциалом для создания такого центра.

Сканирующая зондовая микроскопия

радиационных повреждений поглотителей протонов

М.А. Козодаев, А.А. Дроздовский, О.Н. Макеев

ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики,

117259, Москва, Б.Черемушкинская 25 (M_Kozodaev@vitep1.itep.ru)

Использование графитовых материалов в сильноточных ускорителях протонов может в 10-100 раз уменьшить уровень остаточной радиации и радиационного фона, что существенно упростит обслуживание таких систем. С целью предотвращения деградации и распыления углеродного материала целесообразно покрывать его металлической пленкой.

Представляемая работа посвящена исследованию радиационной стойкости покрытых никелевой пленкой углеродных материалов (МПГ и углеситалла) - кандидатов для использования в сильноточных протонных ускорителях. Проведен ряд тестовых облучений образцов протонами с флюенсами до 2х1018 p/cm2. Угол облучения варьировался от 0 до 90 градусов к поверхности образцов. Облученные поверхности исследовались методом сканирующей зондовой микроскопии [1]. Проведенные радиационные, а также вакуумные испытания показали, что слоистые структуры «углеродный материал – никель» при указанных выше флюенсах, характерных для потока выпадающих из процесса ускорения частиц, подвержены относительно небольшим деградациям поверхности, что определяет перспективность применения таких структур в качестве поглотителей теряемых протонов.

Литература

- Yu. N. Cheblukov, A.S. Fedotov, M.A. Kozodaev, B.A. Loginov, M.O. Popov, A.E. Stepanov, A.L. Suvorov. Quantitative scanning tunneling microscopy of radiation-induced modification of materials surface. Materials Science and Engineering A270 (1999) 102-106

Исследования поведения макетных ТВЭЛов запального импульсного реактора при импульсном нейтронном разогреве на реакторе ЯГУАР

Ю.Н. Зуев, Ю.Г. Гарась, В.В. Косарев, Ю.А. Кулинич, Г.Ю. Лисицин, Б.Г. Леваков,

Э.П. Магда, В.Г. Свидлов, М.Т. Чинейкин  и др.

# Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИ технической физики

456770 Россия, Снежинск, Челябинская обл., а.я.245

(zouev@five.ch70.chel.su)

В докладе представлены результаты анализа литературных данных  по исследованию поведения макетных твэлов с топливом из урана 36% обогащения при импульсном нейтронном разогреве  до + 10000С за время  1,5 мс и охлаждении водой со скоростью прокачки до 5 м/с.

Сформулированы требования к конструкции макетных твэлов и экспериментальному измерительному устройству (ЭУ) для проведения исследований на реакторе.

Описаны разработанные конструкции макетных твэлов и  ЭУ, средства измерений и контроля параметров при проведении экспериментов.

Оценены возможные аварийные ситуации при прведении экспериментов и предложены технические решения по их предотвращению.

Приведены первые результаты экспериментов на реакторе «Ягуар» по измерению времен разогрева топлива макетного твэла и его охлаждения в реальном масштабе времени.

Сканирующий туннельный микроскоп

для внутриреакторных исследований

А.Л. Суворов, Б.А. Логинов, М.А. Козодаев, О.Н. Макеев

ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики, 117259, Москва, Б.Черемушинская, 25 (makeev@vitep1.itep.ru)

Описаны конструкция и возможности разработанного и созданного сканирующего туннельного микроскопа для проведения исследований взаимодействия плазмы с поверхностью твердых тел внутри термоядерных установках типа токамак.

Сканирующий туннельный микроскоп был специально разработан для контроля динамики деградации поверхности рабочих элементов внутри термоядерных установок. Микроскоп работает в приграничной области существования плазменного шнура в токамаке, куда доставляется манипулятором. Исследования проводятся как во время работы токамака так и во время остановки. В обоих случаях возможно исследовать как участки рабочих элементов установки так и образцов, установленных на микроскопе заранее.

Управление головкой микроскопа и обработка данных осуществляется при помощи компьютера и блоков питания, установленных за пределами электромагнитного излучения установки. В зависимости от температурных и радиационных условий, в которых работает головка микроскопа,  ее время существования может исчисляться минутами и после использования она заменяется новой.

Таким образом, сканирующая туннельная микроскопия – высокоразрешающий, бесконтактный метод исследования поверхности теперь, впервые в мире, применен для изучения динамики деградации поверхности внутри термоядерных установок непосредственно во время их работы. До настоящего времени для проведения детального анализа поверхности образцов или рабочих элементов установок приходилось либо вырезать кусочки-темплеты из, например, последней стенки реактора или исследовать заранее облученные образцы.

Расчет методом Монте-Карло выхода нейтронов из Be, B, Li и C мишеней при облучении пучком протонов с энергией 10 МэВ

В.В.  Плохой (V.V.Plokhoi@vniitf.ru), Я.З. Кандиев, С.И. Самарин, Г.В. Лукин,

Д.Г. Модестов, Г.Н. Малышкин, А.А. Малахов, С.Г. Спирина

Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им.акад. Е.И.Забабахина, 456770, г.Снежинск, Россия

Приведены результаты расчетов выхода нейтронов для мишеней из 9Be, 6Li, 7Li, 13C  и карбида бора при облучении пучком протонов с энергией 10 МэВ. Для мишеней из 13C  и карбида бора приведены также результаты расчетов распределения поглощенной энергии и выхода нейтронов по глубине, а также спектрально-угловые распределения нейтронов.

Расчеты проводятся методом Монте-Карло с использованием программного комплекса ПРИЗМА, разработанного в РФЯЦ-ВНИИТФ для решения задач совместного переноса фотонов, нейтронов и заряженных частиц в веществе.

Полученные результаты позволяют произвести обоснованный выбор материала и конструкции мишени с учетом тепловой нагрузки и особенностей спектрально-углового распределения нейтронов.

Работа проводилась в интересах проекта интенсивного источника радиоактивных ионов ISOL (Isotopes Separator On Line), осуществляемого  в рамках программы SPES (Study and Production of Exotic Species) в Итальянском Институте Ядерной Физики (Legnaro National Laboratories) в Леньяро.

Ion Track Nanotechnology

V.F. Reutov, S.N. Dmitriev

Joint Institute for Nuclear Research, Flerov Laboratory of Nuclear Reaction                               141980,Dubna, Moscow reg.,Russia, reutov@nrsun.jinr.ru

Among the currently developed methods of synthetizing various in morphology and properties nanostructures in solids, a special place is given to the so-called nuclear technology that includes a direction of studying the processes of formation and practical application of ionic tracks generated in solids at  their irradiation by high energy ions. The particular structure of track fields allows one to prognosticate wide perspectives of their application, for example, in microtechnologies. The empty or nearly empty track fields can  be filled by atoms of practically any sort.

Particular interest has recently appeared to the use of ionic tracks for the formation from various materials of one-dimensional nano- microstructures such as nanowires and microtubes, with the help of the so-called template technology. The replicas from etched tracks by way of a galvanic deposition in them of metal atoms are the first step for the development of such a microtechnology on the basis of track membranes.

In a number of cases of practical application, it is necessary to form a nanowire structure on massive substrates (the so-called metal microbrushes). It is connected with a necessity of considerable ( tens - hundreds times) increase of the surface activity of the object, for example, magnification of radiating or immersing, absorptive or desorptive abilities.

Metal microtubes of strictly fixed sizes can find wide application for production of various sensor devices, in systems of  differential gear transmission of anionic or cationic molecules, microcanisters for medicines, toxiferous and radioactive substances, etc.

Using the metal nanowires on a massive substrate, for example, as electrodes for electric errosion treatment, allows one to form metal nanoclusters on the surface of solids (metal, semiconducting, polymeric ones, etc.)

This investigation presents the results of the developments of methods for synthetizing metal nanowires and microtubes on the basis of track membranes as well as the formation of metal nanoclusters on the surface of various solids.

Нейтринный метод контроля за выгоранием и скоростью радиационной ползучести топлива

В.Д. Русов, В.А.  Тарасов, И. Ю.  Шаабан, Д.А.  Литвинов 
Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина (siiis@te.net.ua)

В настоящей работе предложен принципиально новый метод восстановления ядерной плотности каждой из компонент изотопного состава ядерного топлива и соответственно динамики их изменения непосредственно в процессе работы реактора. На примере известных экспериментальных данных рассматривается обратная задача нейтринной диагностики активной зоны реактора, решение которой, с одной стороны, позволяет  дистанционно восстанавливать с высокой точностью текущие значения  ядерной плотности каждой из компонент изотопного состава ядерного топлива, а с другой - открывает реальную возможность создания нейтринной технологии диагностики временной эволюции изотопного состава  ядерного топлива и мощности реактора в режиме on-line.

Представлена структура алгоритмов корреляционной пассивной локации нейтринных источников внутриреакторных процессов деления. Разработанная структура алгоритмов обработки сигналов  является основой для практической реализации системы пассивной локации нейтринных источников. Представлено описание такой системы и ее приемной антенны.

Рассматривается  автоматическая система дистанционного непрерывного контроля за степенью  выгорания и за скоростью радиационной ползучести топлива с учетом его расположения в активной зоне реактора, а следовательно, диагностирования его остаточного ресурса/срока службы с помощью модели не превышения предельного выгорания, модели не превышения нагрузка-прочность и модели параметр-поле допуска. Оценка скорости радиационной ползучести проводится методом  Монте-Карло с помощью моделирующей программы, использующей в качестве входных параметров оценки концентраций радиационных точечных дефектов (вакансий и  междоузельных атомов), образуемых осколками делений ядер. Оценки концентраций радиационных точечных дефектов получаются по  соответствующим оценкам активности нейтринных источников. Разработан комплекс моделирующих программ, позволяющих проверить разработанные алгоритмы и уточнить целый ряд параметров, например, таких как интервал дискретизации сигналов, базовый временной интервал для построения дискретной кросс-корреляционной функции и другие.

Масс-спектрометрические комплексы для изотопного и химического анализа многокомпонентных смесей

А.В. Козловский*, С.Н. Марковский*, Г.Л. Саксаганский**, И.Л. Федичкин*

*Научно-производственное предприятие МЕТТЕК, Санкт-Петербург, Россия

**НИИ электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова, Санкт-Петербург, Россия (gruss@niiefa.spb.su)

Представлены базовые принципы, технические характеристики, конструктивные и эксплуатационные особенности специализированных масс-спектрометрических комплексов для изотопного и химического анализа многокомпонентных смесей.

Основу разработанных приборов составляет времяпролетный отражательный масс-спектрометр (масс-рефлектрон), выполненный по линейной схеме. Система регистрации и математической обработки совокупности токовых импульсов, поступающих с детекторного устройства, работает в реальном масштабе времени. Она позволяет идентифицировать спектры, содержащие до 1024 парциальных компонентов. Разработанная аппаратура предназначена для решения аналитических задач и автоматизированного оптимизационного управления технологическими процессами.

Один из разработанных комплексов ориентирован на работу с тритийсодержащими газовыми смесями. Его разрешающая способность 600; диапазон измеряемых масс 1-50 а.е.м.; продолжительность цикла анализа 0,4с. Второй комплекс предполагается использовать в экспериментах с трансурановыми элементами и в соответствующих технологиях. Его разрешающая способность 500; диапазон измеряемых масс 1–600 а.е.м.; изотопический порог чувствительности по урану 5∙10-6; продолжительность цикла анализа 0,1 – 0,3 с.

Разработанные приборы сочетают в себе высокую чувствительность в широком диапазоне измеряемых масс, экспрессность измерений, конструктивную простоту, эксплуатационную гибкость, компактность, совместимость с внешними сетями, меньшую в сравнении с зарубежными аналогами стоимость.

Автоматизированная система регистрации изотопов водорода на

реакторе ИВГ1M

Е. Чихрай, В. Шестаков, Т. Кульсартов1) Е. Кенжин2)

1) –НИИЭТФ КазГУ, Алматы, Казахстан 2)- ИАЭ НЯЦ РК, Курчатов, Казахстан

Система предназначена для регистрации концентрации водорода (и его изотопов) в двух объемах экспериментального устройства во время облучательного материаловедческого эксперимента на ректоре ИВГ1М.

Система позволяет проводить автоматизированное в режиме реального времени измерение и регистрацию химического состава газов среды в рабочих объемах двух камер исследуемого экспериментального устройства. Это особенно важно для экспериментов по одновременному изучению диффузионных параметров материалов с защитным покрытием и образца свидетеля (например, трубчатые образцы с покрытием и без покрытия).

Аналитическая часть системы базируется на двух радиочастотных масс-анализаторах: омегатронного типа РМО-13 и MX 6407-P (для легких масс) с соответствующим набором аппаратных и программных средств. Для обеспечения возможности компьютерного управления обеими масс-анализаторами были разработаны оригинальные схемы программируего источника рабочей частоты для омегатрона и управляемая схема высоковольтной развертки для отклоняющей системы MX 6407-P. Для связи аналитической части с компьютером IBM PC используется КАМАК интерфейс.

Система обеспечивает возможность измерять как обзорные (широкие) масс-спектры газовой среды в камере под облучением так и одновременное измерение временных изменений концентрации до четырех выбранных масс в одной камере и одновременную регистрацию спектра легких масс (массовые числа 2-6) во второй камере. Также она обеспечивает работу в режиме анализа измеренных данных по окончанию измерений. Выбор режима работ, установка параметров измерений, их длительности, частоты опроса и анализ данных обеспечиваются графическим интерфейсом IBM PC.

Система поддерживает получение данных и их регистрацию на протяжении шести часовой работы ректора на номинальной мощности со следующими техническими характеристиками:

- Количество измерительных каналов  – 2 (возможна работа в одноканальном режиме);

- Входные сигналы – аналоговые, напряжением 10-5 - 10.0 В;

- Частота опроса каналов – до 0,1 Гц.

Программное обеспечение системы работает в среде операционной систем MS-DOS или Windows. Пост-измерительная обработка данных обеспечивает визуальный графический анализ и фильтрацию измеренных массивов.

Приведенная автоматизированная система используется для исследований параметров проницаемости водорода и трития через нержавеющие стали F82H и MANET, ванадиевые сплавы в рамках международной программы термоядерного ректора ITER-DEMO.

Работа выполнена при поддержке МНТЦ проект #K-039.

Дозиметрия интенсивных электронных пучков с помощью калориметров полного поглощения

А.П.  Степовик, Д.В. Хмельницкий, В.Н. Афанасьев
Российский Федеральный Ядерный центр – Всероссийский НИИ Технической Физики, г,Снежинск Челябинской обл., Россия(c5@five.ch70.chel.su)

Одним из способов нагружения материалов импульсом механического напряжения является их облучение мощным пучком электронов длительностью 25 -100 нс. Для расчета возникающего теплового давления необходимо измерять величину переноса энергии падающих электронов.

|  | Блок калориметров полного поглощения: 1 - защитное кольцо для корпуса, 2 - корпус, 3 – растяжки, 4 -кольцевой калориметр (сталь), 5 - центральный калориметр (сталь), 6-выводы термопар, 7,8 - защитные экраны калориметров, 9 – образец |
| --- | --- |

В [1] была разработана конструкция блока калориметров полного поглощения (рисунок), которая позволила проводить измерения величины переноса энергии электронов свыше 200 Дж/см2 в центре и на периферии образца без её повреждения.

Для использования разработанной конструкции в целях дозиметрии, в настоящей работе были оценены тепловые характеристики калориметров и исследовано влияние спектра электронов, формы и размеров калориметров на результаты измерений. Кроме того, обеспечена  независимость измерений разогрева калориметров от материала образца    защитой от отраженных от него электронов экранами 7 и 8.

Для определения доли энергии, поглощенной в материале калориметра χ, методом Монте-Карло по программе MCNP4B были проведены расчеты переноса электронов в телах, форма и размеры которых соответствуют конструкции калориметра. Показано, что доля поглощенной энергии в основном определяется поперечными размерами калориметров и средней энергией электронов в пучке, при этом она слабо зависит от формы энергетического спектра.

Анализ тепловых процессов в конструкции калориметра после его импульсного нагрева электронным пучком и последующего остывания позволил определить среднюю температуру калориметра <T0>, которая, в свою очередь, однозначно связана с величиной переноса энергии электронов в пучке соотношением

W=h⋅dχH(<T0>)−H(Tam),

где h - толщина калориметра, d - плотность стали, H(T) = C(T)dT, С(Т) – теплоёмкость железа, Тam - температура окружающего воздуха.

Предложенную конструкцию калориметра неоднократно применяли в экспериментах. Ее использование дало возможность исследовать откольные явления в меди и алюминиевых сплавах, измерить величину коэффициента Грюнайзена пироуглерода [2]и т.д. Конструкция оказалась удобной в эксплуатации как в отношении стойкости к действию электронного пучка, так и в возможности использования её в виде отдельного цельного узла.

Литература

1. Степовик А.П., Вопросы атомной  науки и техники. Сер.: Физика радиац. воздействия на РЭА. Вып.3-4.,132(1999)
2. . Степовик А.П., ПМТФ .№4, 150 (1992)

Имплантер ионов изотопов водорода на базе ускорителя установки НГ-12

А.П.  Степовик*, Г.В.  Мокичев*,  Э.П.  Магда*, С.В. Кирюшкин*, А.Н. Козиков*,

А.Л. Семков*, А.В. Курочкин*, А.В. Лукин*, Д.В. Хмельницкий*, В.П. Попов **, А.А. Французов **

*Российский Федеральный Ядерный центр – Всероссийский НИИ Технической

Физики,г,Снежинск Челябинской обл., Россия (c5@five.ch70.chel.su)

** ИФП СО РАН, г.Новосибирск,Россия ( popov@isp.nsc.ru)

Изложены результаты модернизации ускорителя нейтронного генератора НГ-12И для его использования в качестве имплантера ионов изотопов водорода (Н1+ и D2+) в пластины кремния. Энергия ионов 175-210 кэВ, ток пучка до 10 мА [1]. Для модернизации использовали 900 тракт транспортировки пучка, в котором были установлены модуль сканирования, ионопровод, измерительный модуль и модуль крепления пластины.

Для облучения пластин собрана и отработана система сканирования пучка ионов в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. В настоящее время система позволяет проводить облучение пластин диаметром 100мм; в перспективе – до 200мм. Отработку равномерности облучения пластин по площади проводили с использованием калориметров из пироуглерода. Отработана система регистрации и контроля равномерности облучения по пластине с использованием 21 калориметра. Достигнутая неравномерность при токе пучка 0,35 мА составляет примерно ±10%. Проведено опробывание режима облучения с током 1 мА, однако для практических целей режимы с током более 0,35 мА пока не отработаны.

В настоящее время на установке возможно облучение пластин протонами и дейтонами в широкой области температур. С этой целью были проведены  соответствующие расчеты и разработаны специальные конструкции для крепления пластины кремния, позволяющие изменять температуру подложки, на которой размещалась пластина. В различных условиях облучили свыше 90 пластин кремния. Проведено пробное сращивание имплантированных пластин с окисленными для получения КНИ-пластин. Достигнутая площадь переноса 100%.

Литература

1 Диянков В.С., Мокичев Г.В. и др., ФММ.81,Вып.2,119( 1996)

Интенсивный источник радиоактивных ионов, основанный на протонном ускорителе (проект, поддержанный МНТЦ)

М.С. Авилов*, К.В. Губин*, Н.Х. Кот*, П.В. Логачев*, П.В. Мартышкин*, С.Н. Морозов*,

С.В. Шиянков*, А.А. Старостенко*, Я.З. Кандиев**, В.В. Плохой**, С.И. Самарин**,

Л. Теккио***

*ИЯФ СО РАН, Новосибирск, Россия

**ВНИИТФ, Снежинск, Россия

***ЛНЛ ИНФН, Леньяро, Италия

Предложенный проект направлен на разработку источника радиоактивных ионов в рамках программы SPES в ЛНЛ. В ЛНЛ предложена двухускорительная схема производства пучка радиоактивных ионов. Первичный протонный пучок (с энергией до 100 МэВ, средней мощностью до 300 кВт, диаметром 1 см), ускоренный в сверхпроводящем линаке, направляется на специальную нейтронную мишень и производит интенсивный (до 3·1014см2с-1) поток нейтронов. Полученным нейтронным потоком облучается толстая мишень, сделанная из соединений 235U. Пары радионуклидов ионизируются и вытягиваются из мишени с энергией 20-60 кэВ, а затем разделяются по изотопам в экспериментальной зоне для низкоэнергетичных экспериментов или дальнейшего доускорения до энергии 1-5 МэВ/нуклон.

Обсуждаются проблемы и предложен путь создания такого источника.

Источник высокоэнергетичных резонансных -квантов на основе

накопителя протонов с электронным охлаждением

В.А. Востриков*, К.В. Губин*, В.А. Машинин**, В.В. Пархомчук*, В.Г. Шамовский*

*ИЯФ СО РАН, Новосибирск, Россия

Обсуждается возможность создания источника резонансных -квантов с энергией 9.172 МэВ (азотная линия). -кванты генерируются в процессе снятия возбуждения ядер 14N, получаемых при захвате протонов ядрами 13С. Предложена схема источника на основе накопителя протонов с энергией 1.76 МэВ. Реакция проходит на тонкой внутренней мишени из 13С. Для компенсации нагрева протонного пучка предлагается использовать электронное охлаждение. Приводятся оценки параметров различных систем источника. Показано, что такая схема является более эффективной, чем на основе прямоточных ускорителей.

Упруго-пластическое развитие трещины при облучении и  циклических нагрузках, вызванных термоакустической неустойчивостью теплоносителя в активной зоне

В.Д. Русов*, В.И. Скалозубов**, В.А.  Тарасов*** 
*Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина (siiis@te.net.ua)

**Одесский филиал государственного  научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Минэкобезопасности Украины, Одесса, Украина (kpmo@farlep.net)

***Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина (vtarasov@ukr.net)

В [1] определены условия, при которых возможно возникновение термоакустической неустойчивости теплоносителя (ТАН) в активной зоне ряда реакторов, в частности ВВЭР-1000. Возникновение ТАН при нормальной эксплуатации  (включая переходные периоды) реактора приводит к тому, что ТВЭЛы находятся при этом под воздействием циклических динамических нагрузок, амплитуда которых по предварительным оценкам составляет 0,5 кГ/мм2  2,0 кГ/мм2, а частота 50 Гц  100 Гц. В металлических урановых ТВЭЛах (как в урановом сердечнике, так и в защитной оболочке) при этом происходит упруго-пластическое развитие трещин. В [2] представлена обобщенная диаграмма радиационно-термической ползучести металлов, показывающая механизмы ползучести в зависимости от термодинамических параметров таких, как температура, нагрузка и плотность потока нейтронов. В [3] показано, что в металлических уране при умеренных температурах и высоких плотностях потока нейтронов концентрации точечных дефектов могут значительно превышать термически равновесную, также представлена учитывающая это модель радиационной ползучести. Аналогичные явления следует ожидать и в материале защитной оболочки, которая из-за тесного контакта с ураном также подвергается интенсивному действию осколков деления ядер урана. Компьютерное моделирование радиационной ползучести металлического уранового топлива выявило ее температурные нелинейности [4]. Эти температурные нелинейности послужили причиной для поиска нелинейных эффектов и режимов (в частности, концентрационных волн точечных дефектов и их влияния на радиационную ползучесть) в открытой нелинейной стохастической системе, которой является система металлическое урановое топливо под облучением [5]. Так как механизмы радиационно-термической пластической деформации в вершине трещины, идентичны механизмам радиационно-термической ползучести, то полученные в [2-5] закономерности смены механизмов радиационно-термической ползучести в зависимости от термодинамических параметров могут быть основанием для разработки соответствующих механизмов  упруго-пластического развития трещин в металлическом урановом топливе.

В данной работе для ряда водо-водяных реакторов с металлическим урановым топливом определены возможные области термодинамических параметров (температура, нагрузка и плотность потока нейтронов), при которых возникновение ТАН, вызывает упруго-пластическое развитие трещин с возможным протеканием пластической деформации по механизмам аналогичным механизмам, предложенным для радиационно-термической ползучести.

Литература

1. Коврижкин Л.Ю., Емельяненко Е.З., Скалозубов В.И. Пределы безопасной эксплуатации установок в отношении термоакустической неустойчивости теплоносителя в активной зоне. // Ядерная и радиационная безопасность. – 1998. - Том 1, вып. 1. - С. 123-129.

2.  Тарасов В.А. Обобщенная диаграмма ползучести открытой физической системы “металл (сплав) + нагрузка + облучение”. // Материаловедение, №1(58), 2002, с. 12-13.

3. Тарасов В.А. Математическое моделирование радиационной ползучести реакторного топлива на примере урана и его сплавов. // Материаловедение, №6(66), 2002, с. 11-17.

4. Тарасов В.А. Кмп’ютерне моделювання радіаційной повзучості реакторного палива. // УФЖ, №10, 2000, с. 23-35.

5. Русов В.Д., Тарасов В.А., Ушеренко С.М., Овсянко М.М. Моделирование диссипативных структур и волн концентраций точечных дефектов в открытой нелинейной физической системе “металл + нагрузка + облучение”. // ВАНТ, №4, 2001, серия: ФРП и РМ (80), с. 3-8.

Кросс-корреляционная спектрометрия реакторных антинейтрино

В.Д. Русов, В.А.  Тарасов, Д.А.  Литвинов 
Одесский национальный политехнический университет, Одесса, Украина (siiis@te.net.ua)

В [1] отмечается важность изучения реакции обратного -распада на протоне νe+p→n+e+. Это вызвано необходимостью решения ряда важных задач как фундаментального (структура слабых взаимодействий, нейтринные осцилляции и т.д.), так и прикладного значения (контроль за ядерным реактором, являющимся наиболее мощным источником νe, по его антинейтринному излучению). В [2] показано, что для нейтринного контроля за изотопным составом реакторного топлива необходимо измерение энергетических спектров реакторных антинейтрино. Там же впервые показана принципиальная возможность корреляционной пассивной локации антинейтринных источников – сателлитов цепной реакции деления с помощью кросс - корреляционной обработки (оценки задержки полезных сигналов по максимуму кросс-корреляционной функции) сигналов двух пространственно разнесенных детекторов антинейтрино. В [3] подчеркивается, что поскольку длина осцилляций нейтрино зависит от его энергии, то необходимо измерение энергии нейтрино при их детектировании, так как в противном случае  измерению доступны только усредненные по  энергии вероятности переходов.

В данной работе представлены алгоритмы кросс-корреляционного метода детектирования и измерения энергетических спектров реакторных антинейтрино. Метод позволяет проводить измерение энергии антинейтрино при их детектировании. Разработанный метод актуален, так как он необходим для решения ряда важных задач как фундаментального, так и прикладного характера. В частности он может быть гармонично совмещен с разработанными алгоритмами обработки сигналов кросс-корряционной системы пассивной локации нейтринных источников.

Литература

1. Фаянс С.А. Радиационные поправки и эффекты отдачи в реакции обратного бета распада антинейтрино при низких энергиях. // Ядерная физика. 1985.- Т. 42, вып. 4. – С.929-940.

2. Русов В.Д., Высоцкий В.И., Зеленцова Т.Н. Нейтринная диагностика внутриреакторных процессов и топливосодержащих масс. // Ядерная и радиационная безопасность, т. 1, вып. 1, 1998, с. 66 - 96.

3. Клапдор-Клайнгротхаус Г.В., Штаудт А. Неускорительная физика элементарных частиц. // М.: «Наука. Физматлит», 1997, 527 с.

Разработка систем измерений и управления для исследований со смесями изотопов водорода

Ю.И.  Виноградов, А.В.  Курякин, В.С.  Арюткин, С.В. Фильчагин

Российский Федеральный Ядерный Центр-Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), 607190 Саров, Нижегородская обл., Россия

Дается обзор разработок аппаратуры и систем измерений и управления установок, предназначенных для исследований со смесями изотопов водорода. Анализируются требования и подходы к разработке подобных систем.

Описана автоматизированная система контроля и управления комплексом подготовки газовой смеси установки "ТРИТОН", предназначенной для проведения экспериментальных исследований мюонного катализа ядерных реакций синтеза в тройных смесях изотопов водорода H/D/T в широком диапазоне температур и давлений.

Приведено описание автоматизированной системы контроля, управления и сбора данных универсального стенда "ПРОМЕТЕЙ", предназначенного для изучения явлений накопления и пропускания изотопов водорода металлами и конструкционными материалами.

Синтез, исследование и применение аза- и диазабициклононанов  в

качестве комплексообразователей и препаратов для радиационной

гигиены и медицины

В.А.  Докичев*, Р.И. Юсупов**, Э.П. Магда**, Ю.А. Кулинич**, А.Г. Цветохин**,

Ю.В. Томилов***

*Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, Российская федерация (dokichev@anrb.ru)

**Федеральный Ядерный Центр – Российский научно-исследовательский институт технической физики им. Е.И. Забабахина, г. Снежинск, Российская федерация (yusupov@atc.ch.70.chel.su)

***Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН, г. Москва, Российская федерация (tom@ioc.ac.ru)

Разработаны основные методологические принципы и новые препаративные методы направленного синтеза аза- и диазабициклононанов каркасного строения с использованием диазосоединений, норборненов, производных 1-моно- и 1,3-динитропропанов.

Предложены пути создания важных структурных блоков и практически полезных соединений путем упрощения суммарного химического процесса за счет объединения стадий генерирования токсичных и опасных промежуточных реагентов с их одновременным превращением в 3-аза- и 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонаны. Разработан удобный метод одностадийного синтеза 1,5-динитро-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов путем четырехкратной конденсации 1,3-динитропропанов с формальдегидом и первичными аминами в условиях реакции Манниха. Изучение влияния природы и структуры исходных реагентов на направление протекания реакции показало существенное влияние аминной компоненты.

R1= Н, Рh, 4-BrC6H4, 2,4-Cl2C6H3; R2= H, Me, PhCH2, CH2CH2OH, цикло-С3Н5

Получены хелатные комплексы данных соединений с хлоридами и ацетатами Cu, Pd и Rh. Показано, что 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонановый фрагмент молекулы ведет себя как бидентатный лиганд, образуя прочные комплексы с переходными металлами.

Предложены высокоселективные экстрагенты для гидрометаллургии и радиохимии с применением олигомерных и полимерных материалов, полученных на основе 3-аза- и 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов и их аналогов.

В ряду синтезированных 3-аза- и 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов выявлены три соединения, которые по противоаритмической активности, токсичности и широте терапевтического действия превосходят применяемые в настоящее время антиаритмические препараты.