- Поведение имплантированных и трансмутированных газовых примесей в облученных металлах и сплавах

Определение фактора уменьшения проницаемости водорода (PRF) для различных защитных покрытий на ванадии

С.Е. Афанасьевa, Т.В. Кульсартовa, В.П. Шестаковa, Е.В. Чихрайa, Дейл Смитb

a)Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики, ул. Толе би, 96а Алматы, 480012, Казахстан (istcvova@kazmail.asdc.kz)

b) Аргонская Национальная лаборатория США, 97000 South Cass Avenue, Чикаго, TD/207 Argonne, IL 60439-4841, Иллинойс, США (dalesmith@anl.gov)

Выбор конструкционных материалов для жидкометаллических систем, как и для всех остальных систем и конструкций ядерных энергетических установок, должен проводиться на основе определенных требований, исходя из условий функционирования этих материалов.

Специфическим требованием является их совместимость с жидкими металлами. Создание реакторов с жидкометаллическими теплоносителями (Li, Li17Pb83) воспроизводящими тритий, ставит дополнительные условия к конструкционным материалам. Это создание конструкционного материала или материала с защитным барьером с минимально возможными значениями проницаемости трития сквозь них или с максимальным фактором уменьшения проницаемости – Permeation Reduction Factors (PRF).

Ванадий и ванадиевые сплавы планируется использовать в качестве конструкционного материала бланкетов подобных ядерных энергетических установок.

Разрабатываемые на первом этапе покрытия на ванадии должны отвечать стабильностью свойств при температуре 800 0С и воздействии водорода.

В данной работе приведены результаты экспериментов по тестированию защитных покрытий на ванадии – стеклокерамическом покрытии и покрытии на основе CaO. Методом водородопроницаемости был определен фактор уменьшения проницаемости водорода (PRF) для каждого покрытия и его изменение в зависимости от термонагрузок образца ванадия с покрытием.

Результаты экспериментов будут использованы при разработке защиты контуров реакторов с жидкометаллическими теплоносителями.

Работа выполнена при поддержке ISTC-IPP, проект #K-580.

Особенности развития гелиевой пористости в ферритных и аустенитных

сталях и сплавах при ионном облучении

С.Ю. Бинюкова, И.И. Чернов, А.Н. Калашников, Б.А. Калин, Митхал Абу-Кхарруб*

Московский инженерно-физический институт (государственный университет), (binu@phm.mephi.ru)

* Dept. of Phys., Atomic Energy Comission of Syria, Damascows

Гелий, нарабатываемый конструкционных материалах активной зоны реакторов на быстрых нейтронах и реакторов синтеза будущего, оказывает значительное влияние на их радиационную стойкость, что в ряде случаев может служить причиной катастрофического ухудшения свойств и существенного сокращения срока эксплуатации конструктивных элементов реакторов. В связи с этим в настоящей работе с использованием метода просвечивающей электронной микроскопии изучено развитие газовой пористости в модельных сплавах системы Fe-C (содержание углерода NC от  0,002 до 0,4 мас.%), ферритно-мартенситных сталях типа Х13, никеле и аустенитной стали ЧС-68, облученных ионами Не+ с энергией 40 кэВ до дозы 51020 м-2 при температуре 650 ОС.

В процессе высокотемпературного облучения сплавов Fe-C в ферритных (NC  0,01%) сталях и в ферритных зернах ферритно-мартенситных сталей формируются крупные газовые пузырьки, распределенные относительно равномерно по телу зерна. В мартенситных зернах с высоким содержанием углерода (NC  0,01%) образуются пузырьки более высокой плотности, но значительно меньшего размера, чем в феррите, что определяет в несколько раз меньшее распухание мартенсита по сравнению с ферритом. Кроме того, пузырьки в мартенситных зернах имеют тенденцию к упорядоченному распределению.

Установлено, что при высокотемпературном облучении ионами гелия в железе и ферритно-мартенситных сталях формируются пузырьки большего размера и меньшей плотности, чем в никеле и аустенитной стали. Несмотря на то, что стали и сплавы с ОЦК решеткой при облучении нейтронами и тяжелыми ионами традиционно показывают меньшее распухание, чем материалы с ГЦК решеткой, в условиях накопления или внедрения больших концентраций гелия газовое распухание ферритно-мартенситных сталей может быть высоким и превосходить распухание некоторых сталей аустенитного класса.

Показано, что при использованных условиях облучения ионами гелия в исследованных ферритно-мартенситных сталях образуются две системы пузырьков: мелкие сверхравновесные и крупные доравновесные, имеющие огранку, а в аустенитной стали развиваются только сверхравновесные сферические пузырьки. Кроме того, ферритно-мартенситные стали в состоянии штатной термообработки (закалка и отпуск) показывают большее газовое распухание, чем после закалки.

Накопление и удержание водорода в материалах ВКУ реакторов ВВЭР-1000

И.М. Неклюдов, Б.А. Шиляев, А.Н. Морозов, А.А. Пархоменко, В.В. Брык

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт»,

г. Харьков, Украина (morozov@kipt.kharkov.ua)

Присутствие водорода в стали является причиной изменения механических свойств и приводит к охрупчиванию, потере пластичности, коррозионному растрескиванию под напряжением и другим эффектам. Обнаруженная недавно высокая концентрация водорода ~3800 аррм (33 dpa) в элементах внутрикорпусных конструкций (ВКУ) ядерных реакторов деления с водой под давлением возможна при условиях 1) существования достаточно интенсивных источников поступления водорода в сталь и 2) наличия мест удержания таких концентраций водорода в микроструктуре сталей.

Анализ расчетов процессов трансмутации изотопов элементов, входящих в состав сталей, показал, что нейтроны деления (Ен  0.1 МэВ) непрерывно образуют атомы водорода в ядерных (n, p) реакциях практически на всех- изотопах стали 08Х18Н10Т без изменения изотопного (элементного) состава. Скорость образования водорода равна ~2.310-6appm/s. В связи с этим сделан вывод о преобладающем поступлении водорода в сталь элементов внутрикорпусных конструкций реактора из среды замедлителя/теплоносителя.

В то же время, для удержания водорода необходимы ловушки, способные удерживать водород в микроструктуре стали при температуре эксплуатации внутрикорпусных устройств (~600 К).

Такие ловушки могут быть созданы во время термомеханической обработкой элементов ВКУ, при  облучении, накоплением гелия, сегрегацией элементов стали, например выделением углерода из твердого раствора.

Подтверждением этого служат экспериментальные факты о сдвиге температурных областей газовыделения ионно-имплантрованного водорода(дейтерия) на 50–200 К в область более высоких температур в зависимости от типа ловушек, созданных облучением ионами гелия, тяжелыми ионами (Cr++), а также холодно-деформированной стали. Кроме того, показано, что имплантация ионов углерода приводит к появлению ловушек, способных удерживать водород до температур ~850-900 К.

Работа выполнена при поддержке проекта НТЦУ №2149.

Исследование концентрационных и температурных зависимостей процессов накопления и десорбции водорода и гелия в нержавеющей стали 08Х18Н10Т

В.В. Брык (bryk@kipt.kharkov.ua), О.В. Бородин, В.Н. Воеводин, И.М. Неклюдов,

В.В. Ружицкий, Г.Д. Толстолуцкая

ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

Работоспособность конструкционных материалов основных узлов активной зоны атомных реакторов зависит от многих процессов, протекающих при нейтронном облучении: ускоренной ползучести, повышении критической температуры вязко-хрупкого перехода, распухания и т.д., а также от гелиевого и водородного охрупчивания.

Изучение структуры и свойств материалов, содержащих гелий и водород, выявило ряд закономерностей. Однако, для трактовки многих особенностей в поведении гелия и водорода в материалах, в частности, процессах захвата гелия и водорода ловушками, температурных интервалах удержания этих примесей в материале при наработке радиационных дефектов, необходимы дополнительные исследования.

В докладе представлены данные о концентрациях и температурах десорбции водорода и гелия, а также данные о влиянии предварительного облучения ионами гелия и хрома на поведение дейтерия в стали 08Х18Н10Т.

Облучение мишеней велось при Т=80…600 К пучком ионов D2+ с плотностью тока j~30 мкА/см2. Дозы облучения варьировались в диапазоне 1·1014…2·1018 см-2, (энергия D+ = 6 кэВ). Ионы гелия имплантировали в сталь 08Х18Н10Т с энергией 10 кэВ при Ткомн до доз 1·1014…1·1016 см-2. Анализ состава газовой среды в экспериментальной камере установки “Ант” проводили масс-спектрометром МХ-7304. Облучение ионами хрома с энергией 2 МэВ проведено при температуре 900 К до дозы 50 dpa.

Распределение по глубине имплантированного дейтерия и гелия было измерено с помощью ядерной реакции D(3He,p)4He. Измерения были выполнены на электростатическом ускорителе ЭСУ-2. Регистрацию актов реакции вели по протонам, энергия которых лежала в пределах 12-14 МэВ. Энергетический спектр протонов измеряли при различных энергиях зондирующего пучка 3Не+ в диапазоне энергий от 0.3 до 1.5 МэВ.

Концентрационные и температурные зависимости процессов накопления и выделения дейтерия были получены в широком интервале доз облучения от 1·1014 до 2·1018 см-2. Количество дейтерия, удержанного в образце после облучения при Ткомн, до дозы 2·1017 см-2 составляет 25 % по отношению к дозе облучения и равно 4,7·1016 см-2. Около 70 % внедренного дейтерия распределено в области проективного пробега, оставшаяся часть практически равномерно распределена в слое с концентрацией 0,001 ат.D/ат. матрицы на глубину до 1,8 мкм (максимальная глубина анализа в нержавеющей стали при Е=1,5 МэВ). Выделение дейтерия из образца начинается уже в процессе облучения при Ткомн и происходит в основном в трех температурных интервалах с максимумами при Тi =370, 420 и 670К и относительной интенсивностью пиков 70, 15…18 и 10 %, соответственно. Кроме этого, наблюдается практически непрерывное выделение небольшого количества дейтерия ( 3 % по отношению к основным пикам, концентрация ~700 appm (рис. 1, кривая 1)) вплоть до температур 1400 К.

Облучение при температуре 560 К приводит к уширению профиля распределения и резкому снижению концентрации дейтерия (см. рис. 1, кривая 2). Следует отметить, что доза облучения в этом случае была 2·1018 см-2, однако концентрация в максимуме распределения составила всего около 100 appm. Общее количество удержанного дейтерия равно 3,9·1014 см-2.

| Рис.1. Распределение дейтерия в стали Х18Н10Т после имплантации при Ткомн и последующего отжига при Т=700 К (1), после имплантации при Т=560 К до дозы 2·1018 см-2 (2) и при предварительном внедрении гелия (3) | Рис.2. Спектр термодесорбции дейтерия, имплантированного в сталь Х18Н10Т до дозы 2.1017 см-2 при Ткомн |
| --- | --- |

Высокотемпературная компонента дейтерия удерживается в стали после облучения при Т  600 К вплоть до температур отжига 1500 К. При этом температура начала выхода дейтерия из образца составляет 1100…1200 К. Размытый характер выделения может быть обусловлен тем обстоятельством, что дейтерий выходит из глубин намного превышающих пробег ионов. Количество выделившегося дейтерия при изменении дозы на четыре порядка меняется всего в два раза. Полученные результаты свидетельствуют о том, что термоактивированное выделение дейтерия в области температур 1000…1600 К не зависит от дозы облучения и от наработки радиационных дефектов и, возможно, определяется захватом дейтерия на дефектах не радиационного происхождения.

Методом термодесорбционной масс-спектрометрии определены температурные интервалы удержания гелия, имплантированного при комнатной температуре в сталь Х18Н10Т до доз 1014 – 1016 см-2. Показано, что при концентрациях внедренного гелия 100 – 1000 appm, в спектре термодесорбции наблюдается один четко выраженный пик с максимумом при температуре 1300 К, шириной пика ~100 К. Профили распределения гелия в интервале температур отжига 300 – 900 К не изменяются, что свидетельствует о закреплении гелия в пределах имплантированного слоя.

Предварительное внедрение в образец ионов гелия с Е=12 кэВ привело к более чем на порядок большему удержанию дейтерия (рис. 1, кривая 3). Такое же влияние оказывает предварительное облучение ионами Cr2+ (энергия 2 МэВ) при температуре 900 К до дозы 50 dpa. Захват дейтерия при этом происходит на более высокотемпературных ловушках о чем свидетельствуют данные о термоактивированном выделении дейтерия из образца в случае предварительного внедрения гелия и хрома. В этом случае начало выхода дейтерия и температура максимума первого пика смещены примерно на 50…100 К в область более высоких температур. Наблюдается усиление интенсивности пиков выхода дейтерия в области температур ~ 500…800 К. Проведены электронно-микроскопические исследования  структуры образцов, облученных ионами гелия, водорода и хрома.

Полученные данные обсуждены с точки зрения формирования различных комплексов и их термической стабильности, механизмов роста и миграции пузырьков.

Работа выполнена при поддержке проекта НТЦУ №2149.

### Термодесорбция водорода из стали 08Х18Н10Т, имплантированной

### ионами гелия

A.Н. Moрозов, И.М. Неклюдов, В.В. Брык, В.Г. Кулиш, В.И. Журба

Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт»

Украина, г. Харьков (morozov@kipt.kharkov.ua)

В настоящей работе предпринята попытка оценить температурные диапазоны удержания гелия и водорода, последовательно имплантированных в сталь 08Х18Н10Т с помощью ионной бомбардировки. Исследование проводилось методом термодесорбционной спектрометрии.

Для исследований использовались образцы размером 1050,15 мм3, вырезанные из стали 08Х18Н10Т, прошедшей аустенизирующий отжиг. Образцы крепились на подложках из этой же стали толщиной 0,3 мм, служивших омическими нагревателямию. Контроль температуры мишени осуществлялся хромель-алюмелевой термопарой, прикрепленной к подложке. Перед облучением мишени подвергались кратковременному отжигу (1-2 мин) при температуре 1350 К в вакууме  210-5 Па для обезгаживания образца и очистки его поверхности от загрязнений.

Имплантация ионов гелия осуществлялась при температуре ~300 К с энергиями 70 и 40 кэВ до доз по ~11017 см-2, ~51016 см-2 или ~31016 см-2. Затем эти образцы, с имплантированными ионами гелия, подвергались облучению ионами водорода Н2+ (энергия Н+~35 кэВ) при температурах ~140 К и ~270 К до доз ~31016 см-2, ~11017 см-2, ~1.51017 см-2  либо ~2.81017 см-2. Далее образцы подвергались нагреву до температуры ~1700 К в режиме линейного роста температуры со средней скоростью 6 К/с и в процессе этого нагрева регистрировались спектры термоактивированного  выделения имплантированных гелия и водорода.

Исследования термодесорбции водорода, имплантированного в сталь 08Х18Н10Т при Т~140 К показали, что до дозы ~31017 см-2 спектр имеет простейшую структуру – в нем присутствует один пик с максимумом при Тм~450 К.

Изучение спектров термодесорбции гелия и водорода последовательно имплантированных в сталь 08Х18Н10Т показали, что имплантация гелия приводит к образованию ловушек, способных удерживать водород в интервале температур 500-800 К. При этом имплантируемый водород сначала заполняет самые высокотемпературные ловушки, а затем, когда они заполнены удерживается более низкотемпературными ловушками, которые заполняются по мере заполнения более высокотемпературных из оставшихся свободных. Количество и температурный диапазон удержания водорода в ловушках, созданных предварительной имплантацией гелия зависит от концентрации (дозы) внедренного гелия.

Работа выполнена при поддержке проекта НТЦУ №2149.

Влияние элементов внедрения и замещения на поведение гелия и водорода

в ГЦК и ОЦК металлах

И.И. Чернов, Б.А. Калин

Московский инженерно-физический институт (государственный университет), (chernov@phm.mephi.ru)

В работе представлены основные результаты экспериментальных работ, выполненных авторами за последние 20 лет по изучению поведения ионно-внедренных гелия и водорода и формирования микроструктуры в различных условиях облучения и послерадиационных обработок сталей и сплавов различного класса, модельных сплавов систем Ni-С, Ni-Х (Х = Be, Si, Mo, W, Al, Ti, Ta, Sn, Zr), Fe-С, V-Ti.

Показано, что углерод в металлах сдвигает пики термодесорбции гелия в область высоких температур и увеличивает энергию активации газовыделения за счет изменения механизма миграции пузырьков от поверхностной диффузии в чистых металлах к увеличению вклада объемной диффузии в сплавах из-за сегрегации углерода в приповерхностном объеме пузырьков. Аналогично его влияние на термодесорбцию дейтерия. За счет более высокой энергии связи гелий-вакансионных комплексов в сплавах Fe-C при послерадиационных отжигах до 700 ОС развивается более мелкая пористость, чем в сплавах   Ni-C. При облучении при 650 ОС, наоборот, в Fe и ферритно-мартенситных сталях формируются крупные пузырьки меньшей плотности, чем в Ni и аустенитных сталях.

С увеличением концентрации Al в Ni пики выделения гелия смещаются в область высоких температур из-за подавления диффузионной подвижности атомов матрицы при легировании. При увеличении содержания Ti в V подвижность атомов матрицы возрастает и пики газовыделения появляются при меньших температурах. Независимо от этого эффективная энергия активации газовыделения в обеих системах сплавов возрастает из-за увеличения вклада объемной диффузии в миграцию пузырьков при легировании.

Установлено, что в сплавах замещения при положительном атомном несоответствии вакансии, захватывая атомы гелия, наряду с простыми комплексами типа HemVn, формирующимися в чистом металле, образуют термически более стабильные сложные комплексы типа HemMekVn, (He, Me и V  атомы гелия, легирующего элемента и вакансия, соответственно), что приводит к развитию мелкой пористости высокой плотности при послерадиационных отжигах.

Полученные закономерности по газовому распуханию сплавов Ni-Х при облучении ионами гелия хорошо коррелируют с влиянием легирующих элементов на распухание при облучении тяжелыми ионами и реакторном облучении - распухание максимально при числе электронов, участвующих в межатомной связи, близком к трем.

Проникновение трития сквозь малоактивируемую сталь F82H

Т.В. Кульсартовa, В.П. Шестаковa, Е.В. Чихрайa,  Е.А. Кенжинb, А.Н. Колбаенковb,

Hiroshi Kawamuraс, Masaru Nakamichiс

a)Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики,

ул. Толе би, 96а Алматы, 480012, Казахстан (istcvova@kazmail.asdc.kz)

b)Институт Атомной Энергии НЯЦ РК,

Красноармейская 10, Семипалатинск-21, 490060, Казахстан (iae@nnc.kz)

с) Blanket Irradiation and Analysis Laboratory at JAERI,

Higashi Ibaraki-gun, Ibaraki-ken 311-13, Orai-machi, Japan (kawamura@oarai.jaeri.go.jp)

Проблема водородопроницаемости конструкционных материалов термоядерного реактора возникла и существует в связи с использованием в будущих реакторах синтеза трития, диффузионные утечки которого – а они, как показывает расчет, могут оказаться значительными – создают ряд конструктивных трудностей и потребуют значительных затрат как при защите персонала и окружающей среды, так и при очистке теплоносителя от трития.

Литиево-свинцовая эвтектика (Li17Pb83) является одним из наиболее приемлемых материалов теплоносителя в применении к оболочке тритиевого бридера благодаря ее высокой степени воспроизводства трития, низкой реактивности и возможному использованию в качестве теплоносителя. Очень важно всесторонне  исследовать процесс испускания трития воспроизводящим материалом и процесс утечки трития через конструкционные материалы, окружающие сплав.

Малоактивируемую сталь F82H предполагается использовать в качестве основного конструкционного материала систем по наработке трития будущих термоядерных установок.

В данной работе представлены эксперименты по исследованию процессов проникновения трития сквозь сталь F82H из литий-свинцовой эвтектики при реакторном облучении.

Исследование проводились методом водородопроницаемости на реакторе ИВГ1.М НЯЦ РК. Образец стали F82H был предоставлен JAERI. Были получены зависимости потока трития сквозь образец во время реакторного облучения, по которым была создана модель описывающая процесс проникновения трития из свинцово–литиевой эвтектики.

Исследование процесса накопления радиогенного гелия в конструкционных материалах методом «тритиевого трюка»1

И.Л. Малков, С.В. Златоустовский, В.Г. Клевцов, А.А. Юхимчук

Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), 607190 Саров, Нижегородская обл., Россия

Исследование влияния растворенных радиогенного гелия и изотопов водорода на физико-механические свойства металлов представляет собой одно из фундаментальных направлений в физике металлов и имеет важное практическое значение.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ создание за сравнительно короткое время концентраций гелия порядка ~100-500 appm (~8-40 см3Не/100 гМе) проводилось методом «тритиевого трюка», т.е. путем выдержки образцов из исследуемых материалов в среде газообразного трития при высоких давлениях и температурах. При этом, для безопасного (в условиях неспециализированных лабораторий) проведения последующих исследований влияния радиогенного гелия на структуру, механические свойства, кинетические параметры водородопроницаемости материалов, необходимо проведение дезактивации образцов.

С этой целью была создана установка для детритизации образцов и выбран режим удаление трития из исследуемых образцов до уровня, обеспечивающего безопасное проведение последующих исследований. Определение содержания трития и радиогенного гелия в конструкционных материалах проводилось на установке, созданной на базе газоанализатора «ELTRA». Сравнение экспериментальных результатов определения содержания радиогенного гелия с расчетными значениями показали их хорошее соответствие. Получена зависимость скорости выделения трития от времени и установлено, что процесс детритизации состоит из нескольких этапов.

1 R. Lasser. Tritium and Helium-3 in Metals. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1989.

Водородопроницаемость тонкопленочных покрытий

А.А. Курдюмов

Научно-исследовательский институт физики Санкт-Петербургского

государственного университета, г.Санкт-Петербург, Россия

Идея этой  работы базировалась на том, что адсорбционный барьер должен служить эффективным препятствием для прохождения равновесного водорода, находящегося в газовой фазе в молекулярном состоянии при температуре, равной температуре мембраны. Если этот барьер у какого-либо материала достаточно высок (несколько эВ), и к этому в нем еще затруднено растворение, то можно из такого материала создать тонкое легкое покрытие, которое будет столь же эффективным, как и массивные плакирующие наплавки, энергия активации проницаемости водорода через которые составляет величину порядка нескольких десятых эВ.

Подобными свойствами, определяемыми малой плотностью состояний на уровне Ферми и малой концентрацией свободных носителей  могут обладать специально созданные соединения или  неметаллы – диэлектрики и полупроводники. Однако, в отличие от хорошо изученных металлов взаимодействие водорода с подобными материалами почти не изучено. У нас создан комплекс приемов, это метод анализа изотерм проницаемости и метод концентрационных импульсов в режиме проницаемости, с помощью которых можно, исследуя проницаемость сложных систем - пленка на водородопроницаемой подложке - извлечь информацию, относящуюся к   взаимодействию водорода с собственно пленкой

В результате были выбраны: окисел никеля, аморфный кремний и нитрид титана.

Окисел вообще не адсорбирует водород, а проникновение идет по границам зерен. Скорость такой диффузии  не зависит от температуры, а предэкспоненциальный множитель имеет величину, характерную для этого процесса – около 10Е-10. Соответственно, окисел практически не растворяет в себе водород и не накапливает его.

Аморфный кремний.  Кремний хоть и меделенно и с большой энергией активации, но сорбирует водород, диссоциирующий при этом на атомы. Миграция по объему происходит тоже очень медленно. Предэкспонента коэффициента диффузии, причем не эффективного, а уже «освобожденного» от влияния скоростей захвата и высвобождения, составляет всего 10Е-8 при достаточно обычной  энергии активации  диффузии. Такое поведение можно объяснить тем, что перенос связан с перестройкой локальных связей.

Нитрид титана. Существуют два принципиально разных режима проникновения в разных температурных интервалах. Один – сильно активированный при повышенных температурах, другой – с обычной энергией активации около 0,6 эВ при более низких. Кинетика установления потока оказывается затянутой на порядки величины  и не описывается моделью обычной диффузии. Такое поведение температурной зависимости может быть для проницаемости среды, в которой существуют два параллельных канала транспорта водорода с сильно различающимися энергиями активации.

Было установлено, что высокотемпературный участок связан с истиной транскристаллической проницаемостью зерен нитрида титана и в наших условиях на скорость проникновения заметное влияние оказывает адсорбция водорода на поверхности нитрида. Наиболее вероятно, что низкотемпературный участок – молекулярная диффузия по границам зерен.

Development of Helium Bubbles near Grain Boundaries in Nickel-Carbon Alloys

I.V. Reutov 1 and V.F. Reutov2

1 RCS Kurchatov Institute, 1123181 Moscow, Kurchatov sq.

2 Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, 141980 Dubna Moscow region, Russia

( reutov@nrsun.jinr.ru)

The peculiarities of development of helium bubbles near grain boundaries in nickel with different carbon content in the process of post-irradiation isothermal annealing are studied in the present paper. The samples of nickel with carbon content of 0.002, 0.007, 0.010, 0.039 and 0.065 % have been uniformly doped with helium up to 2 • 10-2 at.% concentration and annealed in vacuum at 800°C for 1, 5, 10 and 50 hours. The development of helium bubbles in near-boundary zone has been investigated by means of optical and electron microscopy (ТЕМ).

It is stated that at this annealing temperature intensive nucleation and growth of bubbles are observed in near-boundary region whose width grows both with the increase of annealing time and carbon content. Anomalous restraining of the development nearby boundary zone with helium bubbles in nickel samples with 0.007% carbon has been noted.

The ТЕМ investigations have shown that near-boundary zone the process of bubble growth is non-uniform: bubble size increases and their density decreases as the distance from grain boundary is increased. The effect observed is discussed from the point of view of formation of two zones with different level of swelling in a grain (nearby boundary and matrix) and, consequently, hydrostatic stress as well conditioning the flux of vacancies and helium-vacancy complexes from matrix to grain boundary.

Радиационная микроструктура, гелий и водород в элементах

внутрикорпусных конструкций реактора ВВЭР-1000.

В.Н. Воеводин, В.В. Брык, О.В. Бородин, Б.А. Шиляев, И.М. Неклюдов

ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина

Расчетным методом проанализированы источники генерации трансмутационного гелия и водорода в нержавеющей стали Х18Н10Т в активной зоне (АЗ) реактора (выгородка) и между АЗ и шахтой. Динамика образования Н, Не и каскадных вакансионных кластеров в стандартном потоке нейтронов из атомов исходного материала описываются системой связанных дифференциальных уравнений, учитывающих скорости их образования и исчезновения или превращения в другие элементы структуры. В расчётах используются зависимости количества субкаскадов/каскад и вакансий/субкаскад, полученных модифицированным методом молекулярной динамики. Обнаружено, что генерация гелия на примеси азота (концентрация 0.012 ат.%) нейтронами деления опережает скорость его образования из реакции 58Ni(nγ) 59Ni(nα) 56Fe тепловыми нейтронами в диапазоне времени облучения до~2лет (диапазон доз облучения 0-5 dpa). Примесь бора в стали при его концентрации ~ 100ppm кардинально изменяет характер процесса накопления гелия по отношению к основному каналу его образования в пороговых реакціях (n,α) на изотопах элементов входящих в состав стали. За пределами АЗ отсутствует сильное поглощение тепловых нейтронов и основным каналом образования гелия становится двухстадийная реакция на 58Ni, инициируемая тепловыми нейтронами. Суммарная скорость образования гелия в АЗ (выгородка) опережает генерацию водорода в реакциях трансмутации, но значительно уступает скорости его накопления в нержавеющих сталях из реакции коррозии стали при условии полного его удержания. Расчитанная концентрация Не при непрерывном облучении в течении 40 лет составляет ~1000 appm для выгородки (7.3·1025 м-3) и ~2500 appm за ее пределами (1,8·1026 м-3). Скорость генерации Не при отсутствии в стали примеси бора на порядок величины уступает скорости образования каскадных вакансионных кластеров до момента образования последними динамически равновесной концентрации насыщения (1,6·1023  м-3) определяемой плотностью потока нейтронов деления и температурой среды (для выгородки в диапазоне доз облучения 0-0,25 dpa). Уменьшение температуры среды с 290 0С до 200 0С приводит к расширению области доз, в которой скорость образования каскадных вакансионных кластеров и их концентрация опережает скорость накоплния и концентрацию Не до 0.8 dpa. Это соответствует результатам исследований [1] и выводам, что в этом диаппазоне доз облучения каскадные вакансионные кластеры (black dots) определяют изменение механических свойств стали. За пределами этого диапазона доз (›0.25 dpa) происходит накопление и развитие дислокационных петель. Однако достигнутая к этому времени концентрация Не/Н уже оказывается достаточной для ограничения эволюции дислокационных петель ( их роста в размере). Концентрация дислокационных петель выходит на уровень насыщения (‹2·1023 м-3) [2]. Наличие разноименных радиационных стоков высокой концентрации стабилизирует развитие дислокационной микроструктуры, оставляя ее неизменной при дальнейшем наборе дозы облучения. В связи с образованием концентраций насыщения каскадными вакансионными кластерами и дислокационными петлями при непрерывно возрастающей концентрации гелия и водорода, превышающей на 2 –порядка величины концентраций последних , логично определять радиационный ресурс элементов конструкций ВКУ по концентрации Не/Н. Подтверждением этому являются результаты механических испытаний нержавеющих сталей для различных концентраций Не, в которых было обнаружено, что именно Не определяет изменение механических свойств в диапазоне доз облучения свыше 10-15dpa и концентрации выше 1 ат%. Присутствие водорода значительно усиливает эти изменения[3].

Работа выполнена при поддержке НТЦУ проект №2149.

# Литература

- И.М.Неклюдов, А.Г.Руденко, Б.А.Шиляев, Труды 2-й Международной конференции «Ядерная и радиационная физика», ICNR-99, Алма-Аты, Казахстан, 1999, с. 61- 62.

- S.M.Brumer, E.P.Simonen, P.M.Scott, P.L.Andresen, G.S.Was, J.L.Nelson, J.Nucl.Mater.,274(1999)299-314.

- J.D.Hunn, E.H.Lee, T.S.Buyn, L.K.Mansur, J.Nucl.Mater.,282(2000)131-136.

### Условия образования и роста гидридов в облученных сплавах циркония

А.А. Шмаков,  А.Г. Иолтуховский1),  Б.А. Калин,  Е.А. Смирнов

Московский инженерно-физический институт, Россия (shmakov@phm.mephi.ru)

1) Федеральное государственное унитарное предприятие  Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара

За время штатной эксплуатации герметичные облученные цирконий-ниобиевые оболочки тепловыделяющих элементов (твэлов) легководных энергетических реакторов (ЛВЭР) ВВЭР и РБМК абсорбируют 50-100 мас. ppm коррозионного водорода (0,005-0,01 мас.% H) [1]. Кроме того оболочки облученных твэлов часто содержат локальные повреждения (обусловленные протеканием нодулярной коррозии, фреттинг-износом, дебризами), которые являются мощными концентраторами механических напряжений. Поглощенный водород весьма мобилен и способен аккумулироваться в изделиях на участках с повышенным уровнем растягивающих напряжений (вблизи технологических и эксплуатационных дефектов) и пониженной температурой. Когда концентрация водорода на таких участках превышает предел растворимости, в материале образуются локальные гидридные зоны с пониженной трещиностойкостью  возникает угроза гидридного разрушения изделий, в том числе по механизму замедленного гидридного растрескивания (ЗГР) [2]. Явление ЗГР рассматривают в качестве одного из главных факторов, ограничивающих срок эксплуатации тепловыделяющих сборок, а также в качестве возможного механизма разгерметизации твэлов на стадии длительного «сухого» хранения облученного ядерного топлива. Одним из подходов к изучению сложной и многофакторной проблемы поведения водорода в твэлах является разработка соответствующих вычислительных моделей, позволяющих минимизировать число дорогостоящих и трудоемких экспериментов.

Наряду с данными о диффузии и предельной растворимости водорода в циркониевых материалах в настоящей работе рассмотрена модель расчета характеристик гидридного растрескивания циркониевых элементов ЛВЭР методом конечных элементов [3]. Показано, что результаты проведенных вычислительных экспериментов правильно отражают характерные особенности протекания процессов ЗГР в реакторных изделиях, выполненных из сплавов на основе циркония.

Литература

- Шмаков А.А., Бибилашвили Ю.К., Калин Б.А., Смирнов Е.А. Прогнозирование возможности гидридного растрескивания циркониевых оболочек твэлов. М.: МИФИ, 1999.

- Иолтуховский А.Г., Калин Б.А., Шмаков А.А. Водородное охрупчивание и гидридное растрескивание циркониевых элементов легководных реакторов. М.: МИФИ, 2001.

- Шмаков А.А., Калин Б.А., Иолтуховский А.Г., Тез. докл. Рос. конф. «Материалы ядерной техники», Агой, Краснодарский край, 2002, с. 5051.

Влияние структурных факторов на выделение водорода из облученных конструкционных материалов

А. Г. Залужный, В. П. Копытин, А. Л. Суворов, Д.М. Успенский

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва,

Россия (zaluzhnyi@itep1.itep.ru)

В последнее время в связи с выбором и разработкой кандидатных материалов первой стенки  термоядерных реакторов (ТЯР) большое значение уделяется исследованиям удержания изотопов водорода в материалах при различных режимах нагрева. Это, в первую очередь, связано с вопросами безопасности эксплуатации ТЯР и потерей дорогостоящего горючего (трития).

В данной работе представлены результаты исследования кинетики выделения водорода из образцов аустениитной стали, насыщенных водородом при взаимодействии с дейтериевой плазмой, а также из образцов, предварительно облученных в водо-водяном реакторе (ВВЭР) при температуре  590К до флюенса (0,4-0,9)1025 м-2 (после облучения образцы выдерживались при комнатной температуре в течение 5 лет). Было получено, что при нагреве облученных в реакторе образцов наблюдается высокотемпературный пик выделения водорода, что говорит о том, что атомы водорода в облученном образце были захвачены ловушками (энергия связи атомов водорода с ловушками 0,3 эв).

При исследовании образцов аустенитной стали после их обработки дейтериевой плазмой наблюдалось образование аномально больших блистеров с толщиной крышки  1 мкм, содержащих углеводороды, в частности, метан. Было получено, что блистеры разрушаются, если до температуры диссоциации метана давление его  в блистерах превышает значения, необходимые для их разрыва. Если при температуре диссоциации давление метана в блистерах недостаточно для их разрыва, то блистеры сохраняются и при их дальнейшем разрыве.

Приводятся результаты исследования по влиянию предварительной холодной деформации и размера зерен на удержание водорода  в конструкционных материалах. С этой целью проводилось изучение проникновение водорода через конструкционные материалы с заданными структурными характеристиками в процессе бомбардировки ускоренными ионами водорода. Установлено, что предварительная холодная деформация, так же как и уменьшение размера зерна увеличивает проникновение водорода через исследовавшиеся материалы в процессе их бомбардировки ионами водорода.

Особенности взаимодействия тяжелых изотопов водорода с аустенитными радиационно стойкими сталями Х16Н15М3Т1 и SS316L

Ю.Н.  Долинский*, Ю.Н. Зуев*, И.А. Лясота*, И.В. Подгорнова*, И.В. Сапрыкин*,

В.В. Сагарадзе** 
* Российский Федеральный Ядерный Центр - Институт Технической Физики, Снежинск, Россия (y.n.zouev@vniitf.ru) 
**Институт физики металлов УрО РАН

Знание параметров взаимодействия тяжелых изотопов водорода с конструкционными материалами ядерных и термоядерного реактора имеют существенное значение с точки зрения сохранения достаточного уровня свойств во время эксплуатации и минимизации загрязнения окружающей среды тритием, за счёт снижения его проникновения через металлические стенки и разработки технологий детритизации отработанных конструкций.

В настоящей работе представлены результаты исследования проникновения дейтерия и трития из газовой фазы через образцы аустенитных сталей Х15Н16М3Т1 и SS316L, полученные методом установления стационарного потока. Приведены и обсуждаются экспериментальные зависимости проницаемости, коэффициентов диффузии и растворимости от температуры, а также расчетные значения постоянных соответствующих процессов. Предположено, что отклонение температурных зависимостей коэффициентов диффузии и растворимости в стали Х15Н16М3Т1 от аррениусовского вида связано с наличием в ней титана, что, в какой-то мере, подтверждается результатами экспериментов со сталью 12Х18Н10Т.

Механизм влияния титана на формирование радиационно-индуцированной сегрегации дейтерия в стали Х16Н15М3(Т1)

Г.А. Распопова, В.Л. Арбузов, В.В. Сагарадзе, Н.Л. Печеркина,

В.А. Павлов,  К.В. Шальнов, А.П. Дружков

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург, Россия, (raspopova@imp.uran.ru)

Облучение ионами водородосодержащих металлов и сплавов приводит к образованию в них радиационно-индуцированной сегрегации (РИС) водорода. О появлении такой РИС свидетельствуют повышенные концентрации водорода в облученных участках (по сравнению со средними значениями в объеме) и совпадение распределений атомов водорода и вакансий в области радиационного повреждения. Ранее нами было установлено, что в аустенитной стали Х16Н15М3Т1 РИС дейтерия нестабильна  по аномальному “собирательному” типу - после остановки облучения происходит усиление сегрегации за счет притока дейтерия из необлученного объема мишени.

Были высказаны предположения, что аномальное поведение сегрегации может быть связано с особенностями состава и (или) структуры этой стали. Однако, оказалось, что в

модельном материале для аустенитных (ГЦК) сталей - никеле - РИС не обладает этим типом нестабильности, также как и в ОЦК-сплавах Fe-Cr . Целью настоящей работы являлось установление роли титана в формировании и аномальном поведении сегрегации дейтерия в стали Х16Н15М3Т1.

Методами просвечивающей электронной и сканирующей электронной и туннельной микроскопии исследовано влияние титана на микроструктуру стали Х16Н15М3(Т1). Методом ядерных реакций при одновременном облучении дейтронами и измерении концентрации дейтерия в сегрегации изучена роль титана в формировании РИС в этой стали.

Установлено, что добавка 1 %  Ti изменяет структуру стали и способствует увеличению сегрегации дейтерия. Показано, что при комнатной температуре титан в твердом растворе инициирует образование вакансионных ловушек водорода, а при старении вызывает выделение частиц титаносодержащих соединений (карбидов и интерметаллидов), способствующих дополнительному захвату атомов дейтерия. Аномальная нестабильность сегрегации по собирательному типу (после снятия облучения) наблюдалась как в легированной титаном аустенитной стали, так и в стали без титана.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 01–02–16877 и проект №  00–15–96581).